采购勘探钻井和钻探钻井用的钢绳(索)的技术规范

| 序号 | 品名, 型号, GOST , 技术规范 | 数量 | 包装材料, 容量 (м) 和目的地车站 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 米 | тн.吨 | 线轴, 个. |  |
| 勘探井测深仪-1 |
| 1 | 钢丝绳Ø 25,0毫米, 向左捻, 不松捻劲, 裸线 GOST 16853-88, LC-RO (6х31)带有有机绳心А2 型号 В. 绳索 ОС-25,0 –В-Т-1770 (180) GOST 16853-88 或者是 API, DIN 完全润滑，没有磨损。 | 6000 | 16 | 6 | 线轴 L-1000 卡尔希(乌兹别克斯坦城市，州首府) |
| 2 | 钢丝绳Ø 25,0毫米, 向左捻, 不松捻劲, 裸线 GOST 16853-88, LC-RO (6х31)带有机绳心А2 型号 В. 绳索 ОС-25,0 –В-Т-1770 (180) GOST 16853-88 或者是 API, DIN 完全润滑，没有磨损。 | 7000 | 18 | 7 | 线轴 L-1000 卡桑(乌兹别克斯坦城市) |
| 3 | 钢丝绳 Ø 28,0毫米, 向右捻, 不松捻劲, 裸线 GOST 16853-88, LC-RO (6х31)带有机绳心А2 型号 В. 绳索 ОС-28,0 –В-Т-1770 (180) GOST 16853-88 或者是 API, DIN 完全润滑，没有磨损。 | 12000 | 40 | 10 | 线轴 L-1200 卡拉乌尔巴扎尔(乌兹别克斯坦城市) |
| 4 | 钢丝绳Ø 32,0毫米, 向右捻, 不松捻劲, 裸线 GOST 16853-88, LC-RO (6х31) 带有机绳心А2 型号 В. 绳索 ОС-32,0 –В-Т-1770 (180) GOST 16853-88 或者是 API, DIN 完全润滑，没有磨损。 | 37500 | 158 | 25 | 线轴 L-1500 卡尔希(乌兹别克斯坦城市，州首府) |
| 5 | 钢丝绳 Ø 35,0毫米, 向右捻, 不松捻劲, 裸线 GOST 16853-88, LC-RO (6х31) 带有机绳心А2 型号 В. 绳索ОС-35,0 –В-1770 (180) GOST 16853-88 或者是 API, DIN 完全润滑，没有磨损。 | 30000 | 152 | 20 | 线轴 L-1500 卡尔希(乌兹别克斯坦城市，州首府) |
| 备注: 金属线轴, 线轴的外径不超过 170,0 厘米. 高度不超过 112,0厘米. 线轴内径 (孔) 12,0-12,5厘米. |
| 6 | 不松捻劲, 裸线 GOST 16853-88, LC-RO (6х31) 带有机绳心А2 型号 В. 绳索 ОС-38,0 –В-1770 (180) GOST 16853-88 或者是 API, DIN 完全润滑，没有磨损。 | 3000 | 16 | 2 | 线轴 L-1500 Ablyk 阿布雷克 |
|  | 总计: |  | 400 |  |  |
| 钻探井测深仪-2 |
| 7 | 钢丝绳 Ø 25,0毫米, 向左捻, 不松捻劲, 裸线 GOST 16853-88, LC-RO (6х31) 带有机绳心А2 型号 В. 绳索 ОС-25,0 –В-Т-1770 (180) GOST 16853-88 或者是 API, DIN 完全润滑，没有磨损。 | 6000 | 16 | 6 | 线轴 L-1000 卡尔希(乌兹别克斯坦城市，州首府) |
| 8 | 钢丝绳 Ø 25,0毫米, 向左捻, 不松捻劲, 裸线 GOST 16853-88, LC-RO (6х31) 带有机绳心А2 型号 В. 绳索 ОС-25,0 –В-Т-1770 (180) GOST 16853-88或者是 API, DIN 完全润滑，没有磨损。 | 7000 | 18 | 7 | 线轴 L-1000 卡桑(乌兹别克斯坦城市) |
| 9 | 钢丝绳 Ø 28,0毫米, 向右捻, 不松捻劲, 裸线 GOST 16853-88, LC-RO (6х31) 带有机绳心А2 型号 В. 绳索 ОС-28,0 –В-Т-1770 (180) GOST 16853-88 或者是API, DIN 完全润滑，没有磨损。 | 12000 | 56 | 14 | 线轴 L-1200 卡拉乌尔巴扎尔(乌兹别克斯坦城市) |
| 10 | 钢丝绳 Ø 32,0毫米, 向右捻, 不松捻劲, 裸线GOST 16853-88, LC-RO (6х31) 带有机绳心А2 型号 В. 绳索 ОС-32,0 –В-Т-1770 (180) GOST 16853-88 或者是 API, DIN 完全润滑，没有磨损。 | 37500 | 158 | 25 | 线轴 L-1500 卡尔希(乌兹别克斯坦城市，州首府) |
| 11 | 钢丝绳 Ø 35,0毫米, 向右捻, 不松捻劲, 裸线 GOST 16853-88, LC-RO (6х31) 带有机绳心А2 型号 В. 绳索 ОС-35,0 –В-1770 (180) GOST 16853-88 或者是 API, DIN 完全润滑，没有磨损。 | 30000 | 152 | 20 | 线轴 L-1500 卡尔希(乌兹别克斯坦城市，州首府) |
| 备注: 金属线轴, 线轴的外径不超过 170,0 厘米. 高度不超过 112,0厘米. 线轴内径 (孔) 12,0-12,5厘米. |
|  | 总计: |  | 400 |  |  |