Rapport de test des tuiles en béton

| Objet | Résistance du produit qui est fabriqué par QFW-120 | Moyen de mélange | Machine | Date de rapport | 25/05/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOM | Plaques ondulées | Moyen de l’entretien | Entretien norme | Référence de rapport | JRS 090178 |
| Échantillonnage | Site de débogage de la production de la machine | Dimension de l’échantillon(mm X mm Xmm) | 425 X 335 X 10 | Poids de l’échantillon(kg) | 4.00 (moyenne) |
| L'échantillon n ° | Capacité portante standard (N) | Date de fabrication | Date de test | Âge | Résultat de test |
| 1 | Jusqu’à 1800-1200 | 26/04/2010 | 24/05/2010 | 28 | 1750 |
| 2 |  |  |  |  | 1790 |
| 3 |  |  |  |  | 1400 |
| Base de test | 依据中华人民共和国建材行业标准 JC/T746-2007 tuiles en béton | Equipement d'essai | Nom de l’équipement : Machine d'essai de la résistance à la flexion Spécification du modèle :TYE-10 numéros de gestion :010611 |
| Conclusion | Qualifié | Remarque |  |

检验：郑雄斌

校核：李澍林

审核：吴建洲