### Рукава резиновые напорные с нитяной оплёткой неармированные [ГОСТ 10362-76]

Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей.

Рукав состоит из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса (усилия) с одним или несколькими промежуточными слоями (или без них) из резины или клеевой пасты и наружного резинового слоя или без него.

Работоспособны в районах с умеренным климатом при температуре от -50° до +90°C, в районах с холодным климатом при температуре от -60°C до +90°C.

  состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса (усиления), промежуточных слоев из резины и клеевой пасты и наружного резинового слоя;

  применяются для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей, работоспособные в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре от -50 до +90°С, в районах с холодным климатом при температуре от -60 до +90°С.

Рукава неармированные применяются в следующих рабочих средах:

| Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С |
| --- | --- |
| Бензины авиационные ГОСТ 1012 и автомобильные гост 2081 | от -50°С до +70°С |
| Масла на нефтяной основе | до +100°С |
| Топлива реактивные ГОСТ 10227 и дизельные ГОСТ 305 | от -50°С до +70°С |
| Смазки жидкостные, смазки солидол жировой гост 1033 | от -50°С до +100°С |
| Воздух, газы нейтральные (инертные) | от -50°С до +60°С |
| Вода | до +120°С |
| Жидкость охлаждающая низкозамерзающая ГОСТ 28084 | от -60°С до +120°С |
| Слабые растворы неорганических кислот, щелочей (до 20% концентрации), кроме азотной кислоты | от -50°С до +50°С |

| Условное обозначение: |
| --- |
| Рукав резиновый 20x30-1,0 ГОСТ 10362-76, где: |
| 20 | — | внутренний диаметр (мм); |
| 30 | — | наружный диаметр (мм); |
| 1,0 | — | давление рабочее (МПа). |

| Диаметр внутренний, мм | Диаметр внешний, мм | Давление, МПа |
| --- | --- | --- |
| 6 | 13,5; 14 | 2,94; 1,6 |
| 8 | 15; 16,5; 18 | 1,0; 1,6 |
| 10 | 17,5; 20 | 0,63; 1,0; 1,6 |
| 12 | 20 | 0,63; 1,6 |
| 14 | 22 | 1,6 |
| 16 | 24; 26 | 0,63 |
| 18 | 26; 27; 27,5 | 0,63; 1,6 |
| 20 | 29 | 1,6 |
| 22 | 29,5; 30,5 | 1,0; 1,6 |
| 25 | 35; 36 | 1,0; 1,6 |
| 32 | 41,5; 42; 43 | 1,0; 1,6 |
| 38 | 47,5; 49 | 1,6 |
| 50 | 61,5 | 1,6 |

Гарантийный срок хранения — 4 года со дня изготовления.

### Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом [ТУ 38-105998-91]

Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, газов, и сыпучих материалов.

Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного резинового слоя. Рукава работоспособны в интервале температур от -35 °С до +50°С.

Рукава резиновые напорные типов Б, В, ВГ, Ш, П - должны быть прочными при разрыве гидравлическом давлении (запас прочности) не менее 3,0 Р, типа Г - не менее 5,0 Р.

| Условное обозначение: |
| --- |
| Рукава 16 Г-1,0 ТУ 38.105998-91, где: |
| 16 | — | внутренний диаметр; |
| Г | — | тип (пневматический) резинового рукава; |
| 1,0 | — | рабочее давление (Мпа). |

- состоят из внутреннего резинового слоя, нитяной оплетки и наружного резинового слоя;

- длинномерные;

- облегченные.

В зависимости от назначения изготавливают следующие типы рукавов:

| Тип | Наименование рабочей среды | Температура рабочей среды, °С | Диаметр (мм) | Давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Бензин | -З0°С до +25°С | 9; 10; 12; 16; 18; 20; 25; 31, 5 | 0,63; 1,0; 1,6 |
|  | Керосины | -35°С до +70°С |  |  |
|  | Минеральные масла на нефтяной основе | -30°С до +25°С |  |  |
| В | Вода техническая (без присадок) и слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) | до +50°С | 12; 16; 18; 20; 25; 31,5 | 0,63; 1,0; 1,6 |
| ВГ | Вода горячая | до +100°С | 12; 16; 18; 20; 25; 31,5 | 0.63: 1.0: 1.6 |
| Г | Воздух, углекислый газ, и другие инертные газы | -35°С до +50°С | 12; 16; 18; 20; 25; 31,5 | 0,63; 1,0; 1,6 |
| П | Пищевые вещества: спирт, вино, пиво, слабокислые растворы, питьевая вода Молоко | до +25°С | 18; 25; 31, 5; 38; 50; 65; 100 | 1,0 |
| Ш | Абразивные материалы: песок от пескоструйных аппаратов; Слабощелочные и слабокислотные водные растворы для штукатурных работ Шахтная вода с наличием мелких частиц угля и породы. Сопротивление истиранию резиновой смеси должно быть не менее 4,2 дж/мм3. | -35°С до +50°С | 16; 18; 20; 25; 31,5. | 0,63; 1,0; 1,6 |

Гарантийный срок хранения — 5,5 лет со дня изготовления.

### Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом [ГОСТ18698-79]

Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов.

Рукава резиновые состоят из внутреннего резинового слоя, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.

Работоспособны в районах умеренного климата, а также в районах с холодным климатом при температуре до -50°С.

- Рукава резиновые с текстильным каркасом состоят из внутреннего резинового слоя, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя;

- работоспособные в районах с тропическим климатом, умеренным и холодным, морозостойкие до - 50°С;

- применяются для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов.

Изготавливаются по назначению следующих классов:

| Класс | Рабочая среда | Температура °C | Внутренний диаметр (мм.) | Давление (атм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б(I) | Бензин. | от -30°С до +25°С | 10; 12; 16; 18; 20; 25; 31,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65; 75; 100; 125; 150; 200 | 2,5; 6,3; 10; 16; 20 |
|  | Керосины | от -35°С до +70°С |  |  |
|  | Минеральные масла на нефтяной основе | от -30°С до +25°С |  |  |
| В(II) | Вода техническая (без присадок) и слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) | до +50°С | 10; 12; 16; 18; 20; 25; 31,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65; 75; 80; 100; 125; 150; 200 | 2,5; 6,3; 10; 16; 20 |
| ВГ(III) | Вода горячая | до +100°С | 16;18;20;25; 31 ,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65; 75 | 6,3; 10 |
| Г(IV) | Воздух, углекислый газ, и другие инертные газы | от -35°С до +50°С | 10;12;16;18;20;25;40; 31 ,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65 | 6,3;10 |
| П(VII) | Пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода) | до +50°С | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50; 65; 75; 100; 125; 150; 200 | 6,3; 10 |
| Ш(VIII) | Абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов) | от -35°с до +50°С | 16; 18; 20; 25; 31 ,5; 32; 38; 50; 65; 75; 100 | 6,3; 10; 16; 20 |
|  | Слабощелочные и слабокислотные водные растворы для штукатурных работ | до +50°С |  |  |
| ПАР-1 (x) ПАР-2 (x) | Насыщенный пар | до +143°С до +175°С | 16; 18; 25; 32; 38; 50 | 3; 5 |
|  | Насыщенный пар |  | 12; 16; 18; 25; 32; 38; 50; 63 5 75 | 8 |

| Условное обозначение: |
| --- |
| Рукав Б(I)-10-20 ГОСТ 18698-79, где: |
| Б(I) | — | класс рукава бензостойкий; |
| 10 | — | давление рабочее (КГС/см2); |
| 20 | — | внутренний диаметр (мм) |

Гарантийный срок хранения:

- класс Б — 48 месяцев;

- класс В, ВГ, Г — 18 месяцев;

- класс Пар-2 — 12 месяцев со дня изготовления.

### Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом и металлической спиралью [ГОСТ 5398-76]

Применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе и газов

Рукава резиновые с текстильным каркасом, с металлической спиралью имеют на концах мягкие манжеты для присоединения к арматуре. Изготавливаются гладкими и гофрированными. Существует две группы:

1 группа - рукава напорно-всасывающие , рабочий вакуум 0,08 МПа. 
2 группа - рукава напорно-всасывающие с рабочим давлением 3; 5; 10 кг/см2.

Рабочее давление: 0,3 МПа, 0,5 МПа, 1,0 МПа. Длина рукавов до 10 м.

- имеют на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре;

- применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе и газов.

| Условное обозначение резиновых рукавов: |
| --- |
| Рукав резиновый Б-2-25-10 Юм ГОСТ 5398-76: |
| Б | — | класс бензин; |
| 2 | — | группа: напорно-всасывающие; |
| 25 | — | внупренний диаметр (мм); |
| 10 | — | давление (атм); |
| 10м | — | длина рукава. |

Рукава изготавливаются следующих классов:

| Класс | Рабочая среда | Диаметры | Длина стандартная | Температура °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Вода техническая | 25,32,38,50,65,75,100, 125,150,200,250,300 | 4,6,10 | от -35°C до +90°C |
| П | Для пищевой жидкости | 25,32,38,50,65,75,100 125,150,200,250,300 | 4,6,10 | от -35°C до +90°C |
| Б | Бензин, керосин, мин. масла на нефтяной основе | 25,32,38,50,65,75,100 125,150,200,250,300 | 4,6,10 | от -35°C до+90°C |
| КЩ | Слабые растворы кислот щелочей концентрацией до 20% | 25,32,38,50,65,75,100 125,150,200,250,300 | 4,6,10 | от -35°C до +90°C |
| Г | Воздух, углекислый газ, азот, инертные газы | 25,32,38,50,65,75,100 125,150,200,250,300 | 4,6,10 | от -35°C до +90°C |

Соотношение длин и диаметров

| Класс Б (бензин) давление от 0,5 до 1 МПа |  | Класс В (вода) давление от 0,5 до 1 МПа |
| --- | --- | --- |
| Диаметр, мм Длина, м 25 10 32 10 38 10 50 10 65 4 75 4 100 4 125 4 150 4 200 - 250 - |  | Диаметр, мм Длина, м 25 10 32 10 38 10 50 10 65 4 75 4 100 4 125 4 150 4 200 4 250 4 |
| Класс КЩ - давление до 1 МПа (кислота, щелочь концентрацией не более 20%) |  | Класс П (пищевые)- давление до 1 МПа |
| Диаметр, мм Длина, м 25 4; 6; 10 32 10 38 10 50 10 65 4 75 4 100 4 125 - 150 4 200 4 250 - |  | Диаметр, мм Длина, м 25 10 32 10 38 10 50 10 65 10 75 5 100 4 150 4 |

Гарантийный срок хранения — 3,5 года со дня изготовления.

### Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные [ГОСТ 6286-73]   SN

|  | Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей. Рукава состоят из внутреннего и наружного резиновых слоев, промежуточного резинового слоя для рукавов с двумя оплетками, металлической оплетки из светлой и латунированной проволоки. |
| --- | --- |

| 1SN: 1 тип - с одной метал. оплёткой | 2SN: 2 тип - с двумя метал. оплёткой |
| --- | --- |
| Диаметр (мм) | Давление (Мпа) | Диаметр (мм) | Давление (Мпа) |
| 6х16,5 | 19 | 6х19 | 28 |
| 8х18 | 16,5 | 8х21 | 32 |
| 10х20,5 | 15 | 8х19,1 | 30 |
| 12х22,5 | 16 | 8х21 | 32 |
| 16х27,5 | 10 | 10х23 | 21,5 |
| 12х22,5 | 13 | 10х23 | 27 |
| 19 | 10,5 | 12х26 | 21 |
| 25х39 | 7 | 12,25 | 25 |
| 31,5 | 6,3 | 16х29 | 15,5 |
| 38 | 5 | 16х29 | 20 |
| 50 | 2,6 | 20х31 | 15 |
|  |  | 25х39 | 16 |
|  |  | 20х34 | 18 |
|  |  | 31,5х50,5 | 11 |
|  |  | 38,1х58,15 | 9 |
|  |  | 50х68,85 | 8 |

Рукава резиновые высокого давления работоспособны в рабочих средах и при температурах, указанных в таблицах.

| Рукава групп А, Б, В. |
| --- |
| Рабочая среда | Ремпература рабочей среды, °C |
| Бензин | от -50°C до + 25°C |
| Керосин, дизельное топливо, масла на нефтяной основе | от -50°C до +100°C |
| Вода | до +100°C |
| Резиновые рукава группы Z |
| Рабочая среда | Ремпература рабочей среды, °C |
| Ридравлические жидкости | от -40°C до +100°C |
| Минеральные масла | от -40°C до +100°C |
| Растворимые масла | от -40°C до +100°C |
| Эмульсионные масла | от -40°C до +100°C |
| Масляные и водяные эмульсии | от -40°C до +100°C |
| Водный раствор гликоля | от -40°C до +100°C |
| Вода | до +100°C |

Работоспособны в районах умеренного климата при температуре окружающего воздуха от -50°С до +70°С, а также в районах с холодным климатом при температуре от -60°С до +70°С. Рукава в зависимости от разрывного усилия применяемой проволоки должны изготавливаться групп: А, Б, В и Z.

А - изготавливают с применением проволоки с разрывным усилием не менее 15,0 кг; 
Б - изготавливают с применением проволоки с разрывным усилием не менее 17,5 кг; 
В - изготавливают с применением проволоки с разрывным усилием не менее 20,0 кг. 
Z - изготавливают с применением проволоки с латунированной поверхностью и разрывным разрывным усилием не менее 20,0 кг.

Рукава каждой группы в зависимости от конструкции изготавливаются с одной и двумя металлическими оплетками из латунированной и смешанной проволоки:

I тип - с одной металлической оплеткой;
II тип - с двумя металлическими оплетками

Рукава соответствуют международному стандарту ИСО 3862-80.

Условное обозначение: 
Рукав 1Л-6*16,5-19 гр.А, ГОСТ 6286-73
где: 
1 — тип рукава;
Л — латунированная проволока;
6 — внутренний диаметр;
16,5 — наружный диаметр;
19 — рабочее давление МПа;
гр.А — изготовление из проволоки с разрывным усилием не менее 15кг.

Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные ГОСТ 25452-90; DIN 20023; ТУ 38605111-90

Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей.

Резиновые рукава состоят из внутреннего и наружного резиновых слоев, текстильного защитного слоя, четырех силовых слоев латунированной проволоки (два с правым направлением навивки, два с левым направлением навивки), с промежуточными резиновыми слоями.

Допускается эксплуатировать рукава в течение 48 часов при температуре окружающего воздуха до - 60°С.
Рукава соответствуют международному стандарту ИСО 3862-80.

| Количество | Диаметр | Давление |
| --- | --- | --- |
| навивок | (мм) | (МПа) |
| 4 | 12х25 | 90 |
| 4 | 12х25 | 130 |
| 4 | 20х34 | 81 |
| 4 | 25 | 100 |
| 4 | 9,5х21,3 | 460 |
| 4 | 12,7х24,4 | 425 |
| 4 | 15,9х28,1 | 400 |
| 4 | 19х32 | 420 |
| 4 | 25,4х38,1 | 385 |
| 4 | 31,8х45,2 | 350 |
| 4 | 38,1х53,5 | 300 |
| 4 | 50,8х68 | 250 |

Предельная температура рабочих сред рукавов ГОСТ 25452-90

| Рабочая среда | Температура рабочей среды |
| --- | --- |
|  | Умеренный климат | Холодный климат |
| Бензин | от -40°C до +25°C | от -50°C до +25°C |
| Керосин, гидравлические и моторные масла на нефтяной основе и их | от -40°C до +70°C | от -50°C до +70°C |
| Водомасляная | от +5°C до +70°C | от +5°C до +70°C |
| Вода | от +5°C до +93°C | от +5°C до +93°C |

| Условное обозначение: |
| --- |
| Рукав 12*25-90 МПа, ГОСТ 25452-90 где: |  | Рукав DIN 4SP 6,4*17,8-500 атм., где: |
| 4 | — | тип рукава (количество навивок); |  | DIN 4SP | — | тип рукава (количество навивок) |
| 12 | — | внутренний диаметр,(мм); |  | 6,4 | — | внутренний диаметр,(мм); |
| 25 | — | наружный диаметр, (мм); |  | 17,8 | — | наружный диаметр, (мм); |
| 90 | — | разрывное давление (МПа). |  | 500 | — | рабочее давление (атм.) |

### Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов [ГОСТ 9356-75]

Применяются для подачи под давлением ацетилена, городского газа, пропана, бутана, жидкого топлива и кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов.

- состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса их х/б волокна и наружного резинового слоя;

- применяются для подачи под давлением ацетилена, городского газа, пропана, бутана — 1 класс, жидкого топлива — 2 класс, кислорода — 3 класс к приборам для газовой сварки и резки металлов;

- предельное давление 0,63 МПа;

- выпускаются следующих диаметров: 6 мм, 9 мм, 12мм.

Резиновые рукава для газосварки состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного цветного резинового слоя, соответствующего по цвету его назначению. Рукава могут изготавливаться из резины черного цвета для всех классов с обозначением класса рукава двумя цветными полосами на наружном слое.

Рукава резиновые всех классов должны быть герметичными при гидравлическом давлении равном 2Р, где Р-величина рабочего давления. Рукава должны иметь не менее, чем трехкратный запас прочности при разрыве гидравлическим давлением.

Резиновые рукава работоспособны в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от -35 до +70 °C, в районах с холодным климатом при температуре от -55 °С до +70 °C

| Условное обозначение: |
| --- |
| Рукав I-9-0,63 ГОСТ 9356-75, где: |
| I | — | класс рукава; |
| 9 | — | внутренний диаметр (мм); |
| 0,63 | — | рабочее давление (МПа). |

| Класс | Внутренний диаметр (мм) | Давление (мпа) | Наружный диаметр (мм) | Рабочая среда | Цвет наружного слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 37686 | 0,63 | 13 | ацетилен, городской газ, пропан и бутан | красный |
|  | 8 | 0,63 | 16.0 |  |  |
|  | 9 | 0,63 | 18 |  |  |
|  | 10 | 0,63 | 19 |  |  |
|  | 12 | 0,63 | 22 |  |  |
| II | 6,3 | 0,63 | 13 | жидкое топливо, бензин а-72 по ГОСТ 2084-67, уайт-спирит по ГОСТ 3134-52; керосин по ГОСТ 4753-68 или их смеси | желтый |
|  | 8 | 0,63 | 16.0 |  |  |
|  | 9 | 0,63 | 18 |  |  |
|  | 8 | 0,63 | 19 |  |  |
|  | 12 | 0,63 | 22 |  |  |
| III | 6,3 | 2 | 13 | кислород | голубой |
|  | 8 | 2 | 16.0 |  |  |
|  | 9 | 2 | 18 |  |  |
|  | 10 | 2 | 19 |  |  |
|  | 12 | 2 | 22 |  |  |

Гарантийный срок хранения — 2 года со дня изготовления.

### Рукава напорные антистатические для топливо-раздаточных колонок [ТУ 38105888-80]

|  | Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи нефтепродуктов. |
| --- | --- |

Рукава резиновые состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного резинового слоя.
Работоспособны при температуре от -40°C до +55°C.
Выпускаются на рабочее давление 0,5; 1,0 МПа с запасом прочности ЗР, где Р - рабочее давление.

| Условное обозначение: |
| --- |
| РТК – 20 ТУ 38105888-80, где: |
| РТК | — | рукав топливо-раздаточных колонок |
| 20 | — | внутренний диаметр рукава |

Рукав напорный изготавливаются диаметрами 20х31 мм и 25х36,5 мм.

Рукава и муфты прокладочной конструкции (дюритовые) ТУ 005 6016-87

|  | Предназначены рукава и муфты в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике. |
| --- | --- |

Работоспособны при температуре от -55°C до +100°C. Рабочее давление от 3 до 13 кг/см2 в зависимости от диаметра рукава.

Длина рукава от 0,5 до 20 м.

| Шифр Диам (мм) Давп. (кгс/см2) 40У 4 13 40У 6 13 40У 8 7 40У 8 13 40У 10 7 40У 10 13 40У 12 7 40У 12 13 40У 14 7 40У 14 13 40У 16 7 40У 16 13 40У 18 5 40У 18 7 40У 18 13 40У 20 5 40У 20 7 40У 20 13 40У 22 5 40У 22 13 40У 25 5 40У 25 7 40У 25 13 40У 27 5 40У 27 7 40У 30 5 40У 30 7 40У 30 13 40У 32 3 40У 32 5 40У 32 7 40У 32 13 40У 38 3 40У 38 7 40У 38 13 | Шифр Диам. (мм) Давл. (кгс/см2) 40У 40 7 40У 40 13 40У 42 3 40У 42 7 40У 42 1 40У 44 3 40У 44 7 40У 44 13 40У 48 7 40У 38 3 40У 38 7 40У 38 13 40У 40 7 40У 50 3 40У 50 5 40У 50 7 40У 50 13 40У 54 3 40У 54 7 40У 54 13 40У 58 3 40У 58 5 40У 58 7 40У 60 3 40У 60 7 40У 63 5 40У 65 3 40У 68 3 40У 70 3 40У 70 5 40У 70 7 40У 75 3 40У 76 7 40У 90 1 40У 90 3 |
| --- | --- |

### Буровые рукава [ТУ 38105557-83]

Буровые рукава - буровые рукава оплеточные ТУ 38105557-83 предназначены для работы в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воды, цементных и глинистых растворов с содержанием нефти до 20%. Изготавливаются с штуцерами и без штуцеров длиной до 18 метров с диаметрами 38, 50, 65, 76, 100 мм. Рабочее давление от 5 МПа до 20 МПа.