Перечень ведущих бурильных труб квадратного сечения по стандарту API

| № п/п | Сторона квадрата мм, (дюйм) | Внутренний диаметр мм, (дюйм) | Технические условия | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина, м | Верхнее соединение | Нижнее соединение |  |
|  |  |  | общая | Рабочая | муфта | Наружный диаметр , мм | Ниппель | Наружный диаметр , мм |  |
| 1 | 76,2 (3”) | 44,5 (1 3/4") | 12,2 | 11,3 | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | NC-31 | 104.8 | 12 |
| 2 | 88,9 (3 1/2”) | 57,2 (2 1/4") | 12,2 | 11,3 | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | NC-38 | 120.7 | 12 |
| 3 | 108 (4 1/4”) | 71,4 (2 13/16") | 16,46 | 15,54 | 6 5/8 REG | 196,9 | NC-50 | 162-165,1 | 8 |
| 4 | 108 (4 1/4”) | 71,4 (2 13/16") | 12,2 | 11,3 | 6 5/8 REG | 196,9 | NC-50 | 162-165,1 | 8 |
| 5 | 133,4 (5 1/2”) | 71,4 (2 13/16") | 16,46 | 15,54 | 6 5/8 REG | 196,9 | NC-50 | 165,1 | 40 |
|  | ИТОГО : |  |  |  |  |  |  |  | 80 |

Примечания:

- Резьба верхнего соединения ведущих труб левая.

- Ведущие трубы изготавливаются из хромомолибденовой стали SAE 4145H, должны быть термообработаны до твердости 285-341 BHN (по Бринелю) и ударной вязкости минимум 52 Дж/см2  по Шарпи V

- Механические свойства должны соответствовать стандарту API

- Ведущие трубы должны быть проверены по всей длине ультразвуковым методом, резьбовые соединения пройти холодную накатку и фосфотацию.

- Ведущие трубы должны поставляться с защитными протекторами резьбовых соединений.

- Ведущие трубы поставляются в защитном пенале.

- В вес «нетто» ВБТ не входит вес защитных пеналов и протекторов  резьбовых соединений.

- Должен быть сертификат по стандартам API.

- В предложении на русском языке должны быть указаны все геометрические размеры, тип стали, механические свойства стали

- Маркировка ведущих труб в соответствии со стандартом API.