| № | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于钻井设备的钢丝绳（直径=22毫米） | 22毫米Г-В-Н-Р-1770 GOST - 7668-80 有机物绳心, (钢绳)麻心 六股钢丝绳 结构6x36 (1+7+7/7+14)+1 о.с. 标准长度 ：至少1000米 标准强度：1770 N/мм2 捻的方向：交叉向右 钢绳中钢丝的总的抗断强度：369,8KN 润滑剂Torsiol 35 А2 绳心的材质：浸渍的麻纤维 估算的所有钢丝绳的横截面面积：185,1平方毫米 1000米钢丝绳的重量：1830千克. | 米 | 12000 |
| 2 | 用于钻井设备的钢丝绳（直径=25毫米） | GOST- 16853-88 有机物绳心, (钢绳)麻心 六股钢丝绳 结构6x31 (1+6+6/6+12)+1 о.с. 绳心直径是1.1毫米 In the fiber in the strand (6 根钢丝) 1.0毫米 5.线芯1.30毫米 6、第一层 （6根钢丝）1.30毫米 7. 钢绳标准长度是至少1000米 8.标准强度1770 Н/мм2 9.捻的方向：交叉向右 10.估算的钢丝的抗断强度462.5 KN 11.钢丝总的抗断强度483.2 к11 12.润滑防腐剂20 A3 13.绳心的材质：浸渍的麻纤维有机绳心0020 | 米 | 30000 |