1)Какой материал планируется использовать для переработки? Если камни то какое содержание гипса к общей массе?? 
Сырьем является собственный мелкозернистый гипсовый камень Али-Бердуковского гипсового месторождения, содержание гипса в котором, согласно результатам испытаний, составляет 95%, кристаллизационной воды - 18%. Таким образом, гипсовый камень Али-Бердуковского месторождения может быть отнесен к 1 сорту. Свойства гипсового камня позволяют производить три типа гипсовых вяжущих - строительное, высокопрочное и ангидритовое.
Гипсовый камень отвечает требованиям ГОСТ 4013-82 «Камень гипсовый для производства вяжущих веществ» (соответствует 1 и 2 сорту, имеет серовато-желтые и серовато- бурые тона, а в подавляющем количестве светло-белую и сине-белую окраску. Предел прочности гипсового камня - 150 кг/ кв. см. Коэффициент разрыхления - 0,65.

2)После производства гипсового порошка, необходимо производить строительные смеси. Какой процент гипса должен быть в смесях, и какие ещё материалы должны входить в состав? будут ещё какие то породы камня?сухой гравий?
Строительных смесей планируем производить 5-6 разновидностей, у каждого из них своя рецептура, которые мы сами точно еще не знаем, но общее соотношение материалов примерно такое.
Известь гидратная	тонн	0,52%	
Перлит	Куб. м	На 100 тонн смеси 4,5 куб.	
Песок 0-1 мм	тонн	0,85%	Ыfј7–Ф“»ЁюпюШъXжфа­QыЧя пшZ6џфЏюыьf—цћ_wяn?нЁПёяаKя•…рґm?иэц?шНЩrюyЯэёmCюЗя_ь¬+Е>1ѓ[Ѓ`ЉН-Љ¶на‚HЗЭы‰ЉмВаЭw'?льR<ьnaDTT#O_‹ъЊB№И"у/nIЗ еїJфdмЏ&*м)І9‘‹жљVwwфЏ†ћ¶ј·:ҐьbL±«rё+ь_7Луvѕs3ЖКцp|їПьЗХдщ|'i5НЇ№ря€+СЧO…UЌ@Q_:к7ФъЕN+ў_°ЕэЕь…пёщd†/о/д(цЏёr.И(ы_Ь_ИQОы‡"м†/о/д(цЏёr.И+ЖЧqi:TУ…Q#-8yѕ_ьt|яроАБХЁ—OЉ_цйжж5MйНрGьSю№‚ј*ѕаьа+Іс8юЗС¬ґqДіґМ;еѕвџэюЩЧЏ…эхYTы1эФ?цплыЗЅЊэЕQыSэхOэ·ъюаW9ЎimЄЯCdџтХА>Г«·ь7фkХцPrюTyXj.µEцџяµя’…ќjcPЄ0A_к7­ПУХ8ҐdђSѕГчтЅЈо>EШ+†сgДмгci>ХRдњ|Зќї/ы;kЫВeюЮтm)уёмЧкХ9#ЛщїДЏя‚люЈяѕЌvcЗщ¤poПщcч°ЈюЧьыGя?±гьТнщя,~цВаєяџhяпЈGц<љAэї?еЏЮВљяоИщmў¶Kk'ЏуHO?џHЗсв5й/з©сжHЕЋkЪ§MB*+hџ;V««')|RУІ…м4ЙЇњmkџЬDOuыЧѕЯ*Еяm№¦ХJЉ?упч“яЬьџэєuУNќ'7я/uOь?Yй4янр¬dBмFXњ=Mv7cЃ+и‚µ|JЛВШЖr–€!гЎaуLЯЊМхЛ†WЏ;я—ЇџюЭя—щ')ЫЊv—"ЪЉццяьјяКњБZј6љжЎ¶аoпqлЩюяІЧ>a‰t!§З/v'NW„XЉ–—Бz_ыlBЅ®ЮЖ+d@‹kСT`АWЖJnNпSф(AAZ+–?Э“ЛЁ№AG—Nаyt®G•EЖѕ]RytЏ.‹ЂQеСp<єwЈЛҐp<єwЈЛҐp<є.G—NаytЏ.‹ЂQеТё]ЈКўаyt­yuќА)|є.IеТё/—Nаћ]Ґтиё]¤тиё]Ґтиё]ЈЛўаytЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА)<є.KеСpO.‹ЂRщtЏ.‹ЂQеСpO.‹ЂRщtЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА)<є.G—EА)|є.IеСp_.‹ЂQеСp<є.IеСp_.‹ЂQеСpO.‹ЂRщtЏ.‹ЂQеСp<є.G—Jаћ];ЂQеСp_.‹ЂQеСp<є.IеСp_.‹ЂQеСpO.‹ЂRщt“Лўаѕ]+ЂRytоG—EА(тиё/—EА(тиё]ЈЛўаyt“Лўаyt—Лўаyt®G—Nаyt“ЛўаytЏ.‹ЂRщtЏ.‹ЂRyt—Лўаћ]Ґтиё]ЈЛўаћ]Ґтиё'—EА(тиё]Ґтиё]ЈЛўаytЏ.•А(тйЬЏ.‹ЂQеСpO.‹ЂRщt®G—Nаћ]Ґтиё]¤тиё/—JаytоG—EА(тиёsuoм­WC‰fэТ[пг›«ТЛЁыZ«щcпЛюЭянЏ'4Д.ЯэИяЫЯэЁW‚ЧЭџќvЪ/‚4›»X®.хXb’A№ЈЬЂ®„пumЮї%xµсХa'Уњ’ы^чЅяЂДч°щ)ЕJU!Kмѕпю ­шWюя јчт/ю*№яґ+яП№а3я#«ы3я?cяЃSя0Јюя‡и/эь‹яЉЈыBїьы—ю?тмМ?ьэЏюOьВ№_иЪ~—2G¦Э‹°AЭЂ0ѕџ:ьЌ»ЪЅL%iХWњџхь§ЏЌЎN“JњЅЇояЫБXUЬyб[Zњ/a§ZЫ0ГеЅЖLP~JІ?эµ®:RS©)ПїЭнх?цЯьп­Nњcя??яёйянтяёЃY¶Ч ґ!ФёJззю]q|їЅЯс”ЪRN_Ч7шBЅтh’ u»„8¶џые№р’БVNЬІ?GЋaE«уD)яр�hЯущэц*~§WщgяЂЏлфћшU]CЗъ%”FSr’‘Сbщ�юЯ[kZyi»rтяЏЭ2«™С¦ЇМҐэШБ^)в-iх«йoд|ГВз8P6ЄюUцxzЊЩ>€uжжюРWgрwB3ЭK©И>HWbц›пcэФяС•гз5щb ѕЧЅ/рЗя¶яТOw"ГуIФcЭЏшеяЪяйa^№еЧЙЬы@Є:Ю љU”ЧТt‰cФяяА›е­ЁSufўѕУ9с•9ї°‚ѕpћgћF–C№Ь–cкO&їEЊTU‘щt¤доъ…v.?±<,KЌRLыщIюп™kИ_ѕДsь©?ля$=ЗыЊ/чс2яКPюїтp®:ЪЭоeH"y*ЏRNzт’Љ»иxp‹“Io Ї¤tЌ)4ЫH¬Јы± аrЯр#уWз5Єє’riџ©P¤©AA…КoЛ¬®nеї5m§ЋSо~вяЯ??эх_O’УV”янПэёщъіјaяoянїьђW™gћ•фЗЙ……џДїщ(<г†7Кгш~EeяЗ«в'–W»У›ыЬСя3фyѕЛ^OотПЭяАPTярІь=я?_щOю7Qэ™_щтhтEяkбя›я%©яИ…рІь?я?_щOю7GцeеяЙЎяЙцѕщїтZџь€Wгя€–Ъ­©УґНЕѓ#°А БTпЅЦЅЊї.•)sП§ГГМуXЦ‡і§іш¤АйцjЪ[©ie`ЄїщжЅк•8№Kб‰у”©є’QЏЕ ЇЈфН14ыh­"ы‘ AшµщХZ®¤њџЪ|ЗкiЄQQ_ar…Yтл;›|эгЅEпх›—~<№J`џ'лЌХчШjў—UПяЃыЗж№ЌWRґ›ы2дяА=Р¦xFУJєєhх©Zv|ҐxщІ>уaї†«:‘Ќй.i_я%§+U|‘·»ю ®ГюїяПлЯcя€Ї#л8їеяЙыcЫъ®щятoюФ(я„oБуъЯчШяв(ъО/щт_юШ_UБ?юMяЪ…14o)жнЫк[ъGMЦЕя*ь?щ!*%цҐя“тOюКр?ьь·жяьE/kЊю_э'я’+Ша›яKядBҐј·Р4Ѕ"лPР‡ќ0!!ЬJ>_—~Эї&п™j!*хjЖШь|єЬ…ФЋЌNЏї?буыЮзґячBјєѕњщЇXрЋ42;§т%‹vнАђЩ%·PЮїЕ_+�`jОЈ”W<eя’џe–ж4iТP“цrЏюLТяВВРзнп–явkНюП­ьїъOщћЇцҐжяТїИ(я…… яПЪяЯ-яДСэџ[щфџунJНшKь‚•~ hLB‹Ґ$ф[я‰Јы>·тяй?жЪ”?›р—я"в^"ї’яPё№�П#pvЄяАWеЇґГУTаўї”ш,UGR¤¤ъЙ…iш.=I%]ЉЊ/–Fмgќыјїш+›л$ЅЏэЅрянЗVPmыoыsвя·ѕ®ЈЙрьфoКю&јОlooэ5юg­ЛЂпя§їИ)<џПFь§явhжЖцяУ_ж>э=юAG“а/щиЯ”яьMШЮЯъkьЕЛЂоят·щOЂїзЈ~Sяс4scйЇуэ=юAU|Xt[]7‡Рlё—ЛyH|ђЈМ)єa»пlыї-k„цІ«ызрGљ0ч~Ч»ц?нг,kЈ?ё_Д—$§пџ—чџциWџWѕ|РW­шSвFЏi§Бiqѕ!@‡е,	XПЯыХтxј¶¬жд­.gПґБfФaMFWѓ„yvюѕ ­Wш©Ў/Iѕ‘џлЉеYUnЛя;sAu—юЯшZъч¤яѕ?мљЯЭяА‰юЪЎэпь*k?‰z=дСЫ@di%`Љ6¤аTO,«дщm~#JyЅЙEssKЭшBєЯ.ј«ћИQеСpтOЊљї™s�‡е‰|Зяyѕпэтџъ2ѕЇ&Јh№їµоЗюЭюїтSг3ЬG4•5ц=щЉ_эЇю”Кш/FюШХ`µa�чoчWжoылоА«ХЖЦц4Ьєь1яЏCЫUQы?їГ¦шГXюЧХ'»S�ЛmOчWе_ылпSБСцTФzэЇс_ЫХ”єџрД+Їш5ўyУН©ёщcZјЯ3яЯ+·ююW‘њЧІP_kЮ—хэ|'·‘PјќGцИя‹н_Юх.ѕVзЩEy4vђЅМЗЖҐШы“UжФWЪ"sPNOhыБ_7jwпЁ]Ky/Я•Лџlћџ…~ЌJљ§цQщmj®¬њЯЫ|Б]яГOЩкцr_jqyЉП¶1№—…ыны¶^¬vяА+БМсуҐ%>]=нїцгитњє зQskоk(ь?бюЅР®Гю†Ѓя>їщOю9^?цҐoжяЙaяИћЯцFщтjџьђW)гЇ…йoЫtD!cј‡%‰ЯMЕ›эдяѕkХАжЋO–«ЯбџюЫ#ЗМr…ПE|??‹юЮЏя"ж5фЗЙ…zГItKЗ:…ј_kПоЭтCяІUЋНяЭюяыЯАМХh.xJ^ПнGщ?ыSйr™P›дњcн>ДҐцяцЮ`ЄµEєХ>З6Љ#tПЮ|ые?аѕUK–џ3шЄыЗ6q[ћЇ*шi.OюKя‘я·Bі|§ЅЕФ—h»…”2Хђf%яї›k§QF*?уцQҐяЃьщ)ЛЂ¦е7%я.a*їцф№я“…`»%�д“’Mw%cОnб]ЏГя[xpMЬNл)Sє<г?)WезыХдfb,вюж=Мі0ЋкIѕµ®Гю‘я<®п”ягµгяcUпѕ_ьЃоoRнSо‡я&ВвТ?з•ПэтџьvЏмjЅбчЛяђнк]ЄРядВЏшьт№яѕSяЋСэЌWј>щтэЅKµOєь�Wg¤Я&§kмjИ’®еl»ќҐ‡НчєЧЏZњњ^јїКtjЄ±SWыБVьєКжбIеСp_.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё'—EА(тйЏ.ќА(тиё/—EА)<є.KеСpO.‹ЂRщt“ЛўаkЛ¬® ЈЛўаytЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё]ЈЛўаytЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё]ЈЛўаytЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё]ЈЛўаytЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё]ЈЛўаytЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё]ЈЛўаytЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё]ЈЛўаytЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё]ЈЛўаytЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё]ЈЛўаytЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё]ЈЛўаytЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё]ЈЛўаytЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё]ЈЛўаytЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё]ЈЛўаytЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё]ЈЛўаЕ|Lрeч€bЂШ2жДЈgvЯ�7Єню*цІМl0нуэ»З‡ља§‰K“м_ЭуїшTЮ яћяяЉЇЎюЦЎЯя%‘у_ШхыдС‘~kДd¤cЫМЫЛя/ыїhяаAKя]юд_чШЈыbЏчїрюЕЇэЯь(я…?®яr/ымQэ±GыЯшbЧюпю,їх¤SКrFHЊ|ВҐg4џуЕј’Ію_ј) ш;­4ЉІ€Ц2А1y4K8Ґm9ѕбG%­ymю ЇDс‡ГЛzЦ(Ў>DЦл¶&ЖFР?Хїы?ъ|ц1•	6эшПгядЏҐЖе±ДE%оJџ»ря(WќKрs*ўЎшяЗ•MОhїжяАOљy%eьїшS?бOлїЬ‹юыя¶(яя'ыїчр Јюю»эИїп±GцЕпа!э‹_ыїшRЏѓъпчbяѕЕЫЅяЂ‡ц-ояаA[єБ97‰5y—`я–qg'л#Ыя_шpЧОХ­MЫУядOC‘;Ю«я·aяЙzuЋ™„+mj‚8ђ`*фЇ™©UФ|Т|Т>Єќ8УAV<єОжЃД/кеЉШйЕg!v# Ха7с|Ярх2мD(OћwЫЭе<¬ЛRј9!mэю`Ї<ЏаЖІXhBдd‡'ющЇ yХ+iПчБ>iduЇЇ'ЯяЪ…t7шuЄk7Q‹/)lнвXўVrsЖУюпьkѓ�УЈННн''9иz8ь¶­y.N_gN*Ф*|+ѕТх8пuЉ°Д’ШВэЯЅWЌНaV›Њ9№Ґя¤‘ЂКgJўњщyaьїМк^]|ЅП¬<є.ЊьoвhU]ЊSЕќ’њgЄІяЧЈ‚ЗKфчЈ/Љ'›ЋАGµчg†A^vяµ`Д$ЦеОееµОйuSяЙщ#жћCWЈ§я“тMя…'¬П[oыйяшХ?нє]ЄСядЕэ…WЅ?ѕьЂQяOXяћ¶ЯчУясЄ?¶йv©чGя“м*ЅйэуядЏшRzЗьц¶яѕџяЌQэ·KµOє?ь�aUпOпџя bЛа† П‹»€Q=cЬзтe‹яB¬зћA/v2вґщ3Hd3oЮ”Wшy§яИz†<§шusjҐ¦#+тЗШuЭЇџЕc§€шѕдЏВ&Oрь_П/€+Л®ћЂQеСpбјgр®rci'‘pЯ|•cэпц[ьнЇsљє–Kћgщўxм¦5еПЙ?µьІда–Їџ–kb=ЩЗюУЇYgt»Oя%ядЏдUУыеяИIяGSяџ€?спю&§ыrџiядїж_цOж‡юMяИ…р¤u/щшѓяявhюЬ§Ъщ/щ‡цOж‡юMюAGь)Kю~ яЗїшљ?·)цџюKюaэѓSщЎя“ђQяGRяџ€?спю&ЏнК§я’я�`ФюhдЯдЯxkАРйє9Т/Нж–2г8$фЗс|Є©^'кUц‘чy~иpёТҐмҐпу|ЧюЕко¤ШЬЎ€ћЂ†Я&аЯшнTуИЫЮ‹жюйбФИerK—ыбUбHк_усю=яДЦџЫ”ыOя%я3/мџНь›ь‚ЏшR—ььAяЏс4nSн?ь—ьГы§уCя&я Јю†Ґя?гЯьMЫ”ыOя%я0юБ©ьРяЙїИ+GГЯn¬oбєЅ–'†'Uwd‘КэеЗЯЫє№сДg©)KЭ:pЩ,©ФR“ЊЈНФ+_Еџ	mµ‰ЪцОOіОз.ея±F?ЕчїЭ®L&m*+–Kћ+бюcі“Жґ№вэњҐс$їщ®wюuзьэEя|µz?ЫђюYgцяљ?€Qя:ую~ўяѕZЏнИ,ѓыНД(я…yя?QЯ-Gцд?–AэЃ?жЏвВЋјяџЁїп–ЈыrЛ юАџуGс?бG^ПФ_чЛQэ№еђ`OщЈш…wVѕіюЖЏC»b ЙaБЮ~f‘®[Џц~Zр§Џџµuc§я!ь§РC/‡±TeптН®6уаkо&Цмmм9р%nпљцaћЇµьG‰<Ѓэ™аQЇя:ую~ўяѕZґюЬ‡тИЛыНД(я…yя?QяЯ-Gцд?–AэЃ?жЏЬВҐя…?ью/эы?ь]Gцкю_ь›яµ/ыя7юKяЫlxKб?ц& љ„у‰ј°vЁB>b6оыНТёсy·¶ѓ‚Юgn'цЫзетф.јџFytјУCu«^Н-в†™ЛcЛ'шWпяьµф”3xТ‚‚ЏВї›ютшЊљU¦жесїеян‚ЇшoбЊљ$7a.Ее$›ШЯгw?Гя|ЦњСVqјКrз”oсќРRґЅъ‘дЊ­рaВЊџююэџю.»ї·WтядЯэ©зя`?жяЙы`ЇAрџ†—ГъzX+oe$іc‰=qяЋЧПвс>ЮngСарЛMCпlyuЙsґ+'ЕZєН„љ|€LёЕsтѓ–КэклВЧTf¦Ч?)ЗЊ лУpO“›нt+Ѓя…яOящя¶ЧЅэ»эПьџяґ>э_юяюIяЫ…z6‡ЈG¤YCa+О1“ьMЏц›жЇќЇYХ››ыGУaиЄ0P_a^тл›…]Ї-ш•рЫ!х)yiўшф‘ямляЇЁЛ3-©Фя·'я¶Ищ<У+Ю­?ы‰эѕ?ыpW”+!”аЋAхM$мСшSГРxћеаєј0]№,»“�O-ущ‰ыПцkОЕв%†Ќгx/пrтдІчOK†Ћ*MJчyэ§эЅНx+Ш<аHь1©жyтLF[fЯ”•6оVЇ‘ЗcЮ%§nN_>oюDы<aSWзsтеяд‚ІuЇѓљmф¦kWRЗ%TOшџ»яm®Є9НH+I*џъQЗ_$§QЮ-УяТІ?бEяЗчхЗя¶Ч_цпч?тюРгяWяїя’цбRяВЊ‡ююэЏю.§ыuя/юMяЪ•эЂї›я%ян‚ЏшQђяПгЯ±яЕСэєя—я&янCы7юKяЫр6FoЏъж?шє?·_тядЯрdюgяЂяцБ^—ІB‹cj(Ш•уNWwgФ¤ў¬‚џеТёВЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё]ЈЛўаytЏ.‹ЂQеСp<є.G—EА(тиё]ЈЛўаyt¬l¬оKІ‹ЂQІ‹ЂQІ‹ЂRlўаlўа»(ё(ё&К.FК.KІ‹ЂQІ‹ЂRlўаlўаlўаlўа»(ё&К.FК.FК.FК.KІ‹ЂRlўа»(ё(ё(ё&К.KІ‹ЂRlўаlўа»(ё&К.KІ‹ЂQІ‹ЂQІ‹ЂRlўаlўа»(ё(ё&К.KІ‹ЂRlўа»(ё&К.FК.KІ‹ЂQІ‹ЂRlўа»(ё&К.KІ‹ЂRlўа»(ё(ё&К.KІ‹ЂRlўаlўа»(ё&К.FК.FК.FК.FК.FК.FК.FК.KІ‹ЂQІ‹ЂQІ‹ЂQІ‹ЂQІ‹ЂRlўаlўа»(ё&К.KІ‹ЂQІ‹ЂRlўаlўаlўа»(ё&К.FК.KІ‹ЂRlўаlўа»(ё&К.FК.FК.FК.FК.FК.KІ‹ЂRlўа»(ё&К.KІ‹ЂRlўа»(ё(ё(ё&К.KІ‹ЂRlўа»(ё&К.FК.FК.KІ‹ЂRlўаlўа»(ё&К.KІ‹ЂRlўаlўаlўаlўаlўа»(ё&К.FК.FК.KІ‹ЂRlўа»(ё&К.FК.KІ‹ЂRlўа»(ё&К.FК.FК.FК.FК.KІ‹ЂRlўаlўаlўаlўа»(ё(ё(ё&К.KІ‹ЂQІ‹ЂQІ‹ЂQІ‹ЂRlўа»(ё(ё(ё&К.KІ‹ЂQІ‹ЂQІ‹ЂRlўа»(ё&К.FК.FК.FК.FК.KІ‹ЂQІ‹ЂRlўаlўаlўа»(ё(ёy·‹>З©]Ѕ2E¶’иT•ЭэдЫчwvѕЏ	њєqељз·Г/юHщ¬^JЄЛљЩЯвЏя"ЌАЛшШ:^F¬§ …`AЕv<цG~И¦µRЏвкz­нЅўC©HіEn�Џпzѕ^јб)7ЛеюSкЁFqЉS|УюoжїІ°№Р›(ё.К.IІ‹ЂRмўаlўа›(ё(ё(ё(ё(ё(ё(ё(ё.К.IІ‹ЂQІ‹ЂQІ‹ЂQІ‹ЂQІ‹ЂQІ‹ЂQІ‹ЂQІ‹ЂTы*. ҐЩJаlўаlўа›)Ь—m+ЂQІќА(ЩJа›)Ь—e+ЂRl§p]”®FЪ.IІќА)vТё(ёiЬЌ”“e+ЂRм§pM”®K¶ќА(ЩJа›)Ь—mЈe+ЂRl§p]”“eҐЩEА(ЫEА(ЩEА(ЫEА)6Qp]ґЌ”Ќ”Ќ”®FК.IІќА)vRё(ё&КwҐЫJаl§p6Rё)ЬЌґ“eҐЩJаlўаm§pM”—e+ЂQ¶ќА(ЩJаl§p6Qp6RёiЬЌ”Ќ”“mЈeЈeҐЩEА(ЩJаlўа›(ё.К.FК.FКwЈe+ЂQІ‹ЂQІќА(ЩEА(ЫJаlўаlўаl§p6Rё(ёiЬЌґЌ”Ќ”®FК.FК.FК.FКwЈeЈe+ЂQІќА(ЩJаlўаlўаl§p6Сp6Тё)Ь“eҐЩJаlўаl§p6Сp6Тё&КwЈeҐЩEА)6Qp]”®FК.FК.I¶ќА)vQp6Тё(ё&КwҐЩJаlўаl§p6Rё&КwҐЩJаl§p6Qp6Qp6Rё&КwҐЩEА(ЩJаmўаm§p6Rёhё)Ь“mҐЩJаl§p6Rёhё(ё&КwҐЩJаlўаl§pM”—e+ЂQІ‹ЂQІ‹ЂRl§p]ґ®FК.IІќА)vQp6Rё&КwЈeЈmҐЩJаm§p6Qp6Тё)Ь“eЈeЈeҐЩJа›)Ь—e+ЂQІ‹Њ(ЩEДlўа›)Ь—m+ЂQІќА(ЩJа›)Ь—e¤ЩEА(ЩEА(ЩEА(ЫEА(ЩEА)vQpM”—eЈm+ЂQІ‹ЂQ¶‹ЂRl§q…hё‚—eЈe+ЂQІ‹ЂRl§p6Rё.К.IІќА*mµm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@hЈmm ЌґQ¶Ђ6РFЪ(Ы@- (ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂ(ўЂяЩendstreamendobj13 0 obj<</CropBox[0.0 0.0 383.76 680.4]/Parent 67 0 R/StructParents 4/Contents 14 0 R/Rotate 0/MediaBox[0.0 0.0 383.76 680.4]/Resources<</XObject<</Im0 16 0 R>>/ProcSet[/PDF/ImageC]>>/Type/Page>>endobj14 0 obj<</Length 81/Filter/FlateDecode>>streamH‰ТH,*Q°±СчuцtQ0P°іsrqже*д2¶0Ц37µґґ41(�Yи№–Ж–`~r.—ѕg®Ѓ‚K>W /—«/P@Ђћу7endstreamendobj15 0 obj<</Subtype/XML/Length 224/Type/Metadata>>stream<?xpacket begin="п»ї" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?><x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="3.1-702">   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">   </rdf:RDF></x:xmpmeta><?xpacket end="r"?>endstreamendobj16 0 obj<</Subtype/Image/Length 1117648/Filter/DCTDecode/Name/X/Metadata 15 0 R/BitsPerComponent 8/ColorSpace/DeviceCMYK/Width 1599/Height 2835/Type/XObject/Decode[1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0]>>streamяШяоAdobedяб>ExifMM*bj(1r2Ћ‡i¤Р-ЖА'-ЖА'Adobe Photoshop CS2 Windows2012:02:24 14:15:03 яя ? &(.HHяШяаJFIFHHянAdobe_CMяоAdobedЂяЫ„			яА Z"яЭяД?		3!1AQa"qЃ2‘Ў±B#$RБb34r‚СC%’Sрбсcs5ўІѓ&D“TdEВЈt6ТUвeті„ГУuгуF'”¤…ґ•ДФдфҐµЕХехVfv†–¦¶ЖЦжц7GWgw‡—§·ЗЧзч5!1AQaq"2Ѓ‘Ў±B#БRСр3$bбr‚’CScs4с%ўІѓ&5ВТD“TЈdEU6teвті„ГУuгуF”¤…ґ•ДФдфҐµЕХехVfv†–¦¶ЖЦжц'7GWgw‡—§·ЗяЪ?НЇТЭЖ««KN‚A:5Оw�њаXЦоuvD~л†їжяЧ6э5Я3к«+heyЩ`б­Ђ?ќяUXц–??!н<µРAшґ•¦yШ™]Dќ4ќЏщЋT9I€ЖрЬЂхk—ьчПќ‰`-­ОqlОШgїЬ=яОаv~е› qмЪXкЙн:т7ОЦШп¤»ящ™‡яrюcя™�qiІ<љР”yё	сДЗч8tЫыјHЙКе8МcЛДOJ™њoжючьЗПюОфѕОхЯяМј/ы‘gщ­KюeбЬ›?Нj›пьїпсdЦы‡;ы‘я/цwҐцw®яюeбЬ‹?Нj_у/юдЩюkQыя/ыЗьY+опоGьhјЩЮ—ЩЮ»ящ—…яr,я5©Мј/ы‘gщ­KпьїпсdЇёsї№сўрgz^ѓЧя2рїоEџжµ7ьМВя№sE©я—эгю,•чwч#ю4_яРфҐZј'0‚2ІvЧ=®]Ы]єЅЫ?1YIjъ$H‹®­o±єI7¶I0Т5ЭымСЬ‰M.ЁmІЩгФ ‘р-kй)YmU–‹ЦИfгO(oНГc¶ѕжЎ‰мFбяE(вЦвьеK.•"?ж§IV«ЁaЬэЊіЬH¤I?»ё+)Ж$nуZ$Д%$’b@’“В	]$’IJQџъЁRQяЙ$§яСпуzѓq[KчЙq�†Ќ4УЮеK#«¶ъЛ+cШйФу№¤±Нuс•їzУ~=vШЧЪ7ъd:¦ќ6»чґъ_ЪYЭg¦е2з81НЏ¤cЪбы»ZЕ6/nвх~ч‹Q’¤Aфюпѓ^єЖeѕКЙ№ЕҐеТъДiъMОЯµняH‹™й]€3E&«›-Ы;N›wЋ7·щЅЏЫщк®&Mёп/­бЂ	s];_F?ч—H§.ЄїK>“аµЇ:Ќж=Ќч/р›э=ЉYћvёuЯчўЕЕҐ|ЧЕ§_С’Э;мkЅKэ†БµЊi.3фќкlэСgп+9y­ЗZЯVи.фБ€hњы®ЖнЫG°Ѓ[ЙvАIоЂ>ћїё№ЫъЌnІк[~;мЄ�ґєКЌЮ€џ’цєПZЄЭ]µпІпрќЉ(юІЇИ3ХЗ†яHє6uЉќSa®c‰э љ>–Ы4ъ_™я|UІ:ЅЦКв¦k'й8ЃЩыЅїЧYvнїЫЌh¶¶ђбn%нaЖјЄlЫµ–~ЋпьїО*„еGлљGн-n»эыЧХRT"Gxєчc№И—OЭwqъ­ёМЪKl­ІaДИу+pяИЅ&pйD‰їiрЛ¦xЯф^ц~oп.zмlлspйфмґ3хџO' Ьv±Ю“¬§%бХPкwУъ_[Уэoфхz•­Ж]љпMЋйnkк;^п¶RKИчќпsЭgТШыцк67'	P№j~oы•ШгђXіCo—юйФйэk§uєј[«ІЖ‚вКн®Уґ›яWІЭѕяoЅ]џъҐ•‰ќњллх:YЎОkн95[ґЦRКЩ№k@я¤ ±w_Fj5WхСяТф¤;и«"іUўXH>`Ћн?љ€љB"ЖЎ^n5:¶^iЙcЭfуииV5 XЦояKkZяСоцam€CИфXЦґ=ыIc]БpПъKљБП·бмqs8n:ЙюҐ›ї=KRК	ЅcС‹Lf«CХ»ќЧz–&=–ЭУэ*ONјЉоЇw§VGЩй«ХЭґъѕџш?ф‹/'?"—ъзТ№ѕ€¶ЫЪ`ґ1Цъ_gЙЩЌф_W§йЯ]?ЈхFєvW‹—ЊЧїЎ—·qcљ&жЯу·¬Ћ·ѓ…Ќи»ЄШтІ$ќЈЪящЁcЯѓbOa-—OчЄлД†ќ�5ЦЮќv]wдu:«wЄМSIШl­ЌИцЯv5VЫѕЌt(>м‘uµ7&ГQ‡Е&Aъoл?б?1®џќlдtЊЛГк5нЛ <ЪцћМJїDКюѓчъїЈфйW0zwW­ыуz†SЬ6Фl—9§ЫoЇЋЦѕ—Ni‚@їЇDQ N.EХ‹џ‘ХљкОkN5-c±XЏЊцXЗ^О«u�¶ѕЖЯі+У¦ц3мЯОVЄ4[ђ=7;ШH%ЭДкЯinПТYф_щч.Њ^БЕЖ®—ЅХcczЏЁ“euЦ-пµ‚ЬLЉ,oєКЄэ7ъ/РЈСР:›ЮжXЗI¬Џґд<<ЬїрћЭы“2•ШШt_¦§ХLЊ—ва№В­‚ЖФ_‚аРвЪZжWСцэ-­Юь–ЧWCэкЋDВГЅ№›=F4І_mЦH:ы†Eч·юЉїэйќ^ЇяУфNЪЬ|=TLЗbШчk@$ьВОЗКЗґкґ	ЪС#ЭзПз"mјЫ$ЂҐbQЊ:‡RИґяEm®sжFаIэџЅщяИ[l5‡юЊп–тИ|љTp±юЛ†Ъ†лЬзZеЮпPлфњџр‰VзAыV�]_D»КЈХ±џ™KP-cґ.;FТ!юи.юКѕlЦ6ѕ|6Фэ+—-ьРdШ‡?wж¦ЖF$СqЌ‚‹E6°ГѕК«ф·лБwЁяoжп±YЬ©·"°>— nР’СцоRЄъ|µ1$Џыу’$ќJЂ¤S+2К›]Ќeё<АьЧmhЬяoщЉњ¬wдWw±’O/яI_ьПОяТjлІсCLЅѓB~“xЄ™э7eЎОЁъ 6ЭЇ`s„lъMvпkЅГГБҐ#ЂqqutqЇЇ"ЇVЈ,$‰€Х§kїй?пUєfEyоDFУ-ЂЦьЭUџпLТьtяФпzН~·IК««ЮИЮЯ¤=НХ«“oGҐ®'Ц°о€Яа»Ґя'дSш®? g‹ЮkНФшф�hc¶‘·]nнційяГ©aн€qL_«…Ћ|f5ҐІxшЌщVc1оЂж<2HtЇчзnMцољ;Ё—Ъдђ OоmQі:уФF=йЭймkѓIfуіg©»ЯфВъo_[:йкuвXьgЦм†ТтК%¦ПAыKЂr’3ееъЋQК7—в^ЅЩэ1–9¶^РцИpі"црKOТµџњФЗ#¤<nsЁxo$дЮCHѕ—Ъ?Gнc•ъсЁІНЏИmOvгйџLFйµ§йКҐ–l©ПeNqp >¶HЭ±О†ЪЯПs3А	Жќ!�Ђx·ЧrЗнйЃЋEnnв.ЅР];=OУїk]ьїbЭРм¬·ФЈnµ—¶з–о;­—э&WїХїл;v:‹рћчЩ‘Љ(Ыaы.‹=7»gїЮж-kЇїнWгPЪvµ›™e„ЏvџЈuaї¤k·$„№r	ШрфA†aW*±–Ј0ъuпuxЩ_¤ФЅµ=…АnЬйэќщМbџW^жђЬыЃ&eБ®ѓ№§A_зХЁYЦІй1s™н`“`юvїfпj±‰џ•mW[љЖ±Ћ[AЫиыэЇ·у¶…«фџйL°mВWжЯ‹сzOЄX'ҐЩIґЬ]ђчо""[Svэ'юкЩЏЛ*ЏE†ббkї#фОыј5йє_Дѕ+Ц­яХфҐэ#ъ…y¦GQкXSЁSЌУ­Кf‹…‚«vVЗю•ЌvзooиїsфџOи/Kк_т~Gхгуsqњу‰sl!ЋZкµЌ?IKл[оэх,c‹Фx_ч,R”†K€їOнA‘]№^‘uoЭGµАС`›·g№Я¤ък%V±mл.±Ћ»ФdбфX*sYfгUVЭ·яЄчпя·ЈџУ=3е80Ѓ°fdrТЦ·oлљ‰ЏЦ0ЁЅ�4UџkЪЧ.ЃЂЏ§ї%цюЌЊwР­C:dьэкҐ9‘¬БxkБS^гоyp“ґіѕІЭЮЛф=к…¶dZn ¶З2Јъ6µђЧvъ¬UzЏRВ[Џ”Л6вјKк№х;vАжны3Є»sэmЊ«ь"М·«tЪќйЫ‡ќ-Нјђб¬;фзk«Эя«њqсKЧФф)„§В=PйЭФrzn[.ыщЌІ1¶ЦТ6——;Хъ3У®V?Ц;ъ‹zЅфSјУW§·c	iц1Оч5ѕнПZ]c†‡U‹ђ=R_Яй~™ч5їKЭй¦лџX°±2мБИ§!пД‡5фЮьy/`іШкЗ;Ънћфb1ЖЧvGCї©ч%1PЄЁЩЌ>—SlІ‹ЫS¬2uaЯKФУЯыхїя8D¶ЇІЩc‹^_·u;ЛKлџc‡Сwжэ? –ш]AГe@‚Ц—;? нх	­°п_s›нэ.ЕЦъNЛ-«)ч¶k3‘e­wЅґпЫ¶3йmэ'¦›ъЇЯdїпWV_Ь?lпћуЈD|qкїт1^T:0ЊGЏ^?+йяеяВYюGьяЦфҐя'дP®Ё’snҐД9°АЌЯХ]чQюЃ‘эB№»єEЧРлйЎ­u†FA¬Z4#vк·±ПЬБй©cЏЏX;Чы¬R—о‰ёЦћo7к2­Х9°Тзu3ґюoСюК–№мыO$8№¤‡zfgeхҐќ?2†=ч]ЋК©ЕПА0С?IУ“ыеџEC;¦—ЕщxщO|1мҐх“;CZз_пЯщюўC—–љЌ<PrЌt?cЃЦrюЙхЏ/!­5№Ђ‚bA­њ?йЦэїНШПz±`ЗНu~‘!›¬ђZжTБXИюswюВяЕШµъ…ЦЪnn+sЊM·Цl‡5±­u^§иѕЏйVsтzC¬?®t·8hTјћ#nце'‹Х#ЗI;®†ZЊn2РЋmnЙЕК©…ѓgЄПЈQпьїйzэфСхѓ9пцЅЏ¤ПM;4>ЭЫѕЉЧВ?Wн¤vч№А‡QSШТFТЯeЇЅЫ›oтя°ЏФiйОЙ/xДnSЏйЭ‘ЋлњшhфДЧe;ЫьґЋЖG~hќяјЎњ	ѓГ-€Ыї›ТЮкm`v;њЦ<),`.ьцЧк?~ЯSУЬфПЇfkтv[nч2’Ю7Ы-oС«ЫщЫпґю•Азtвн 8Њ[‰‚tЬб—фq»’Ї/—ґзdа9Ћn‚Є-kч­oѕЛrGщѕж¦Xюь~Хз™Ћь%нz7фGяЗ?т1^T:(#Ат-|эМWФЯеяВbя#юяЧфЈэ#ъ…TҐ–;м Э¶†М9Ю©Чйы>џп«GъGхД=G'НЗ©Їµ¬ЪВТaЧw¶ЛOўЗ~й±OЋ&XНt•ю3ђЊЕюн;mvRь[+dм5ј07cиинїщнeЏ«Ѕ)МыSq[[›Xµ…®Т6рчџЈUЧ:Г,ЈҐ4ЅсёњЉµѓ»vЋoїxЬЏ_UО·-Зf+€,5Лl!їGЫk›ы©ГЇE¦qл«ОхћђnЗкнІГ|0СЋНwFКџфEЏьнмЇmфФ:_ХЌФЧ~KlwІЬМV5жРэ_цV]WкоЗіkњч­KhІ—Ы“ЋЧЫmЫA­®­ђuv^6юb«eyц]к?СнtнЙҐЎО0Эп`wй_µїNЕрПЋF®Й?jид‡°W«7?«TмОџУ	хІ[ls^ЯµЪЦ·o«K,…lgъ+sH·®gUsЋvИ‹"§~‘Ъы6ядЬ|lЗТhµЦбPНЃґ°г№ЇhЧgкмцЦЭїњ©uЇ«мМН9­nMЦ]л¦ъ©k=6±µmыK=ыЬЯЯэpЕ>crэ%іњx…ЌКє]uУцc°kц€’ЯwіуѕћпъвгъЃ›вррЫШЂн!ї�єь:­LeVbdeA%Цдec9ЪЃмџмнT)ъЅM®uy™6ЯqЅЧгШZXбc@eMsЪлѕЏхЋ9…dПj+НпєOф?гџяWUЊK±гЙµзпWµя_їЛя„НюGьяРф2zuµє«2)s!ГХh‘э—ЄЗ џрµ…яъ‘y—ЪнKнv­QръЫ,‡“Њ~%3ѕ9и/Ґэ“ЎЬ†ъытIѕЗРяоK?нжzу_µЪ—ЪнNы‘я=/±й	�‡шПҐЏўЬ–ЫМюфѕЗС?оK?нжzу_µЪ—ЪнKоGьфѕДю_ж!ю1+мюдіюЮgчҐц>‡яrYяo3ыЧOTВf7Ґv¶щ“ђ/snЭґU±ХэСяУNю­€ж0Зґ6ЫttEЏ‡№яIЮъЫюю7о“эщяМяїdыжЂрbЫn,їgуo~1:эИaяЇ·я$њctюЈсїяR.хЋ›къѓ¦›HўЭі;……ЯОоk?GьжЕЪш‚c§VeеНЭuЪ2#Тц=›ЅюяQєOчтМяХ‹ѕшибыrк§Т(»ҐгіУ¦ъXВKЈХiФяYорDыvэЙ§юЬgюIy~oRўл7bbЊ:Ды=GZOЕцЄяkµф~њвЮЅ<oэТїТ3вааЗГ·Пѓмавя�яяЩян  Photoshop 3.08BIM8BIM%Fт‰&ёVЪ°њЎ°§ђw8BIMн,,8BIM&?Ђ8BIMx8BIM8BIMу	8BIM8BIM'8BIMхH/fflff/ffЎ™љ2Z5-8BIMшpяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяи8BIM®8BIMb8BIM0±8BIM-H8BIMt@@UпbUЗPЋџ‡O#»`cЁ%ҐPG€ёцЯEКK·ЕM 8BIM8BIMK?PЁPb��u—beHgњOоe9~И?nullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlong?slicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenumESliceOriginautoGeneratedTypeenumESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlong?urlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT	horzAlignenumESliceHorzAligndefault	vertAlignenumESliceVertAligndefaultbgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone	topOutsetlongleftOutsetlongbottomOutsetlongrightOutsetlong8BIM(?р8BIMH8BIM$Z ЄяШяаJFIFHHянAdobe_CMяоAdobedЂяЫ„			яА Z"яЭяД?		3!1AQa"qЃ2‘Ў±B#$RБb34r‚СC%’Sрбсcs5ўІѓ&D“TdEВЈt6ТUвeті„ГУuгуF'”¤…ґ•ДФдфҐµЕХехVfv†–¦¶ЖЦжц7GWgw‡—§·ЗЧзч5!1AQaq"2Ѓ‘Ў±B#БRСр3$bбr‚’CScs4с%ўІѓ&5ВТD“TЈdEU6teвті„ГУuгуF”¤…ґ•ДФдфҐµЕХехVfv†–¦¶ЖЦжц'7GWgw‡—§·ЗяЪ?НЇТЭЖ««KN‚A:5Оw�њаXЦоuvD~л†їжяЧ6э5Я3к«+heyЩ`б­Ђ?ќяUXц–??!н<µРAшґ•¦yШ™]Dќ4ќЏщЋT9I€ЖрЬЂхk—ьчПќ‰`-­ОqlОШgїЬ=яОаv~е› qмЪXкЙн:т7ОЦШп¤»ящ™‡яrюcя™�qiІ<љР”yё	сДЗч8tЫыјHЙКе8МcЛДOJ™њoжючьЗПюОфѕОхЯяМј/ы‘gщ­KюeбЬ›?Нj›пьїпсdЦы‡;ы‘я/цwҐцw®яюeбЬ‹?Нj_у/юдЩюkQыя/ыЗьY+опоGьhјЩЮ—ЩЮ»ящ—…яr,я5©Мј/ы‘gщ­KпьїпсdЇёsї№сўрgz^ѓЧя2рїоEџжµ7ьМВя№sE©я—эгю,•чwч#ю4_яРфҐZј'0‚2ІvЧ=®]Ы]єЅЫ?1YIjъ$H‹®­o±єI7¶I0Т5ЭымСЬ‰M.ЁmІЩгФ ‘р-kй)YmU–‹ЦИfгO(oНГc¶ѕжЎ‰мFбяE(вЦвьеK.•"?ж§IV«ЁaЬэЊіЬH¤I?»ё+)Ж$nуZ$Д%$’b@’“В	]$’IJQџъЁRQяЙ$§яСпуzѓq[KчЙq�†Ќ4УЮеK#«¶ъЛ+cШйФу№¤±Нuс•їzУ~=vШЧЪ7ъd:¦ќ6»чґъ_ЪYЭg¦е2з81НЏ¤cЪбы»ZЕ6/nвх~ч‹Q’¤Aфюпѓ^єЖeѕКЙ№ЕҐеТъДiъMОЯµняH‹™й]€3E&«›-Ы;N›wЋ7·щЅЏЫщк®&Mёп/­бЂ	s];_F?ч—H§.ЄїK>“аµЇ:Ќж=Ќч/р›э=ЉYћvёuЯчўЕЕҐ|ЧЕ§_С’Э;мkЅKэ†БµЊi.3фќкlэСgп+9y­ЗZЯVи.фБ€hњы®ЖнЫG°Ѓ[ЙvАIоЂ>ћїё№ЫъЌnІк[~;мЄ�ґєКЌЮ€џ’цєПZЄЭ]µпІпрќЉ(юІЇИ3ХЗ†яHє6uЉќSa®c‰э љ>–Ы4ъ_™я|UІ:ЅЦКв¦k'й8ЃЩыЅїЧYvнїЫЌh¶¶ђбn%нaЖјЄlЫµ–~ЋпьїО*„еGлљGн-n»эыЧХRT"Gxєчc№И—OЭwqъ­ёМЪKl­ІaДИу+pяИЅ&pйD‰їiрЛ¦xЯф^ц~oп.zмlлspйфмґ3хџO' Ьv±Ю“¬§%бХPкwУъ_[Уэoфхz•­Ж]љпMЋйnkк;^п¶RKИчќпsЭgТШыцк67'	P№j~oы•ШгђXіCo—юйФйэk§uєј[«ІЖ‚вКн®Уґ›яWІЭѕяoЅ]џъҐ•‰ќњллх:YЎОkн95[ґЦRКЩ№k@я¤ ±w_Fj5WхСяТф¤;и«"іUўXH>`Ћн?љ€љB"ЖЎ^n5:¶^iЙcЭfуииV5 XЦояKkZяСоцam€CИфXЦґ=ыIc]БpПъKљБП·бмqs8n:ЙюҐ›ї=KRК	ЅcС‹Lf«CХ»ќЧz–&=–ЭУэ*ONјЉоЇw§VGЩй«ХЭґъѕџш?ф‹/'?"—ъзТ№ѕ€¶ЫЪ`ґ1Цъ_gЙЩЌф_W§йЯ]?ЈхFєvW‹—ЊЧїЎ—·qcљ&жЯу·¬Ћ·ѓ…Ќи»ЄШтІ$ќЈЪящЁcЯѓbOa-—OчЄлД†ќ�5ЦЮќv]wдu:«wЄМSIШl­ЌИцЯv5VЫѕЌt(>м‘uµ7&ГQ‡Е&Aъoл?б?1®џќlдtЊЛГк5нЛ <ЪцћМJїDКюѓчъїЈфйW0zwW­ыуz†SЬ6Фl—9§ЫoЇЋЦѕ—Ni‚@їЇDQ N.EХ‹џ‘ХљкОkN5-c±XЏЊцXЗ^О«u�¶ѕЖЯі+У¦ц3мЯОVЄ4[ђ=7;ШH%ЭДкЯinПТYф_щч.Њ^БЕЖ®—ЅХcczЏЁ“euЦ-пµ‚ЬLЉ,oєКЄэ7ъ/РЈСР:›ЮжXЗI¬Џґд<<ЬїрћЭы“2•ШШt_¦§ХLЊ—ва№В­‚ЖФ_‚аРвЪZжWСцэ-­Юь–ЧWCэкЋDВГЅ№›=F4І_mЦH:ы†Eч·юЉїэйќ^ЇяУфNЪЬ|=TLЗbШчk@$ьВОЗКЗґкґ	ЪС#ЭзПз"mјЫ$ЂҐbQЊ:‡RИґяEm®sжFаIэџЅщяИ[l5‡юЊп–тИ|љTp±юЛ†Ъ†лЬзZеЮпPлфњџр‰VзAыV�]_D»КЈХ±џ™KP-cґ.;FТ!юи.юКѕlЦ6ѕ|6Фэ+—-ьРdШ‡?wж¦ЖF$СqЌ‚‹E6°ГѕК«ф·лБwЁяoжп±YЬ©·"°>— nР’СцоRЄъ|µ1$Џыу’$ќJЂ¤S+2К›]Ќeё<АьЧmhЬяoщЉњ¬wдWw±’O/яI_ьПОяТjлІсCLЅѓB~“xЄ™э7eЎОЁъ 6ЭЇ`s„lъMvпkЅГГБҐ#ЂqqutqЇЇ"ЇVЈ,$‰€Х§kїй?пUєfEyоDFУ-ЂЦьЭUџпLТьtяФпzН~·IК««ЮИЮЯ¤=НХ«“oGҐ®'Ц°о€Яа»Ґя'дSш®? g‹ЮkНФшф�hc¶‘·]nнційяГ©aн€qL_«…Ћ|f5ҐІxшЌщVc1оЂж<2HtЇчзnMцољ;Ё—Ъдђ OоmQі:уФF=йЭймkѓIfуіg©»ЯфВъo_[:йкuвXьgЦм†ТтК%¦ПAыKЂr’3ееъЋQК7—в^ЅЩэ1–9¶^РцИpі"црKOТµџњФЗ#¤<nsЁxo$дЮCHѕ—Ъ?Gнc•ъсЁІНЏИmOvгйџLFйµ§йКҐ–l©ПeNqp >¶HЭ±О†ЪЯПs3А	Жќ!�Ђx·ЧrЗнйЃЋEnnв.ЅР];=OУїk]ьїbЭРм¬·ФЈnµ—¶з–о;­—э&WїХїл;v:‹рћчЩ‘Љ(Ыaы.‹=7»gїЮж-kЇїнWгPЪvµ›™e„ЏvџЈuaї¤k·$„№r	ШрфA†aW*±–Ј0ъuпuxЩ_¤ФЅµ=…АnЬйэќщМbџW^жђЬыЃ&eБ®ѓ№§A_зХЁYЦІй1s™н`“`юvїfпj±‰џ•mW[љЖ±Ћ[AЫиыэЇ·у¶…«фџйL°mВWжЯ‹сzOЄX'ҐЩIґЬ]ђчо""[Svэ'юкЩЏЛ*ЏE†ббkї#фОыј5йє_Дѕ+Ц­яХфҐэ#ъ…y¦GQкXSЁSЌУ­Кf‹…‚«vVЗю•ЌvзooиїsфџOи/Kк_т~Gхгуsqњу‰sl!ЋZкµЌ?IKл[оэх,c‹Фx_ч,R”†K€їOнA‘]№^‘uoЭGµАС`›·g№Я¤ък%V±mл.±Ћ»ФdбфX*sYfгUVЭ·яЄчпя·ЈџУ=3е80Ѓ°fdrТЦ·oлљ‰ЏЦ0ЁЅ�4UџkЪЧ.ЃЂЏ§ї%цюЌЊwР­C:dьэкҐ9‘¬БxkБS^гоyp“ґіѕІЭЮЛф=к…¶dZn ¶З2Јъ6µђЧvъ¬UzЏRВ[Џ”Л6вјKк№х;vАжны3Є»sэmЊ«ь"М·«tЪќйЫ‡ќ-Нјђб¬;фзk«Эя«њqсKЧФф)„§В=PйЭФrzn[.ыщЌІ1¶ЦТ6——;Хъ3У®V?Ц;ъ‹zЅфSјУW§·c	iц1Оч5ѕнПZ]c†‡U‹ђ=R_Яй~™ч5їKЭй¦лџX°±2мБИ§!пД‡5фЮьy/`іШкЗ;Ънћфb1ЖЧvGCї©ч%1PЄЁЩЌ>—SlІ‹ЫS¬2uaЯKФУЯыхїя8D¶ЇІЩc‹^_·u;ЛKлџc‡Сwжэ? –ш]AГe@‚Ц—;? нх	­°п_s›нэ.ЕЦъNЛ-«)ч¶k3‘e­wЅґпЫ¶3йmэ'¦›ъЇЯdїпWV_Ь?lпћуЈD|qкїт1^T:0ЊGЏ^?+йяеяВYюGьяЦфҐя'дP®Ё’snҐД9°АЌЯХ]чQюЃ‘эB№»єEЧРлйЎ­u†FA¬Z4#vк·±ПЬБй©cЏЏX;Чы¬R—о‰ёЦћo7к2­Х9°Тзu3ґюoСюК–№мыO$8№¤‡zfgeхҐќ?2†=ч]ЋК©ЕПА0С?IУ“ыеџEC;¦—ЕщxщO|1мҐх“;CZз_пЯщюўC—–љЌ<PrЌt?cЃЦrюЙхЏ/!­5№Ђ‚bA­њ?йЦэїНШПz±`ЗНu~‘!›¬ђZжTБXИюswюВяЕШµъ…ЦЪnn+sЊM·Цl‡5±­u^§иѕЏйVsтzC¬?®t·8hTјћ#nце'‹Х#ЗI;®†ZЊn2РЋmnЙЕК©…ѓgЄПЈQпьїйzэфСхѓ9пцЅЏ¤ПM;4>ЭЫѕЉЧВ?Wн¤vч№А‡QSШТFТЯeЇЅЫ›oтя°ЏФiйОЙ/xДnSЏйЭ‘ЋлњшhфДЧe;ЫьґЋЖG~hќяјЎњ	ѓГ-€Ыї›ТЮкm`v;њЦ<),`.ьцЧк?~ЯSУЬфПЇfkтv[nч2’Ю7Ы-oС«ЫщЫпґю•Азtвн 8Њ[‰‚tЬб—фq»’Ї/—ґзdа9Ћn‚Є-kч­oѕЛrGщѕж¦Xюь~Хз™Ћь%нz7фGяЗ?т1^T:(#Ат-|эМWФЯеяВbя#юяЧфЈэ#ъ…TҐ–;м Э¶†М9Ю©Чйы>џп«GъGхД=G'НЗ©Їµ¬ЪВТaЧw¶ЛOўЗ~й±OЋ&XНt•ю3ђЊЕюн;mvRь[+dм5ј07cиинїщнeЏ«Ѕ)МыSq[[›Xµ…®Т6рчџЈUЧ:Г,ЈҐ4ЅсёњЉµѓ»vЋoїxЬЏ_UО·-Зf+€,5Лl!їGЫk›ы©ГЇE¦qл«ОхћђnЗкнІГ|0СЋНwFКџфEЏьнмЇmфФ:_ХЌФЧ~KlwІЬМV5жРэ_цV]WкоЗіkњч­KhІ—Ы“ЋЧЫmЫA­®­ђuv^6юb«eyц]к?СнtнЙҐЎО0Эп`wй_µїNЕрПЋF®Й?jид‡°W«7?«TмОџУ	хІ[ls^ЯµЪЦ·o«K,…lgъ+sH·®gUsЋvИ‹"§~‘Ъы6ядЬ|lЗТhµЦбPНЃґ°г№ЇhЧgкмцЦЭїњ©uЇ«мМН9­nMЦ]л¦ъ©k=6±µmыK=ыЬЯЯэpЕ>crэ%іњx…ЌКє]uУцc°kц€’ЯwіуѕћпъвгъЃ›вррЫШЂн!ї�єь:­LeVbdeA%Цдec9ЪЃмџмнT)ъЅM®uy™6ЯqЅЧгШZXбc@eMsЪлѕЏхЋ9…dПj+НпєOф?гџяWUЊK±гЙµзпWµя_їЛя„НюGьяРф2zuµє«2)s!ГХh‘э—ЄЗ џрµ…яъ‘y—ЪнKнv­QръЫ,‡“Њ~%3ѕ9и/Ґэ“ЎЬ†ъытIѕЗРяоK?нжzу_µЪ—ЪнNы‘я=/±й	�‡шПҐЏўЬ–ЫМюфѕЗС?оK?нжzу_µЪ—ЪнKоGьфѕДю_ж!ю1+мюдіюЮgчҐц>‡яrYяo3ыЧOTВf7Ґv¶щ“ђ/snЭґU±ХэСяУNю­€ж0Зґ6ЫttEЏ‡№яIЮъЫюю7о“эщяМяїdыжЂрbЫn,їgуo~1:эИaяЇ·я$њctюЈсїяR.хЋ›къѓ¦›HўЭі;……ЯОоk?GьжЕЪш‚c§VeеНЭuЪ2#Тц=›ЅюяQєOчтМяХ‹ѕшибыrк§Т(»ҐгіУ¦ъXВKЈХiФяYорDыvэЙ§юЬgюIy~oRўл7bbЊ:Ды=GZOЕцЄяkµф~њвЮЅ<oэТїТ3вааЗГ·Пѓмавя�яяЩ8BIM!UAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS28BIM maniIRFRь8BIMAnDsЬnullAFStlongFrInVlLsObjcnullFrIDlongVj#њFrDllongиFStsVlLsObjcnullFsIDlongAFrmlongFsFrVlLslongVj#њLCntlong8BIMRoll8BIMЎmfri8BIM¶іЏяGЌіЏяGЌіЏяGЌіЏцCЌіЏцCЌіЏцCЌ‡цCЌ‡цCЌ‡цCЌ‡яGЌ‡яGЌ‡яGЌ8BIMяб:јhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/<?xpacket begin="п»ї" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?><x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="3.1.1-111">   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">      <rdf:Description rdf:about=""            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">         <dc:format>image/jpeg</dc:format>      </rdf:Description>      <rdf:Description rdf:about=""            xmlns:xap="http://ns.adobe.com/xap/1.0/">         <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool>         <xap:CreateDate>2012-02-24T14:15:03+08:00</xap:CreateDate>         <xap:ModifyDate>2012-02-24T14:15:03+08:00</xap:ModifyDate>         <xap:MetadataDate>2012-02-24T14:15:03+08:00</xap:MetadataDate>      </rdf:Description>      <rdf:Description rdf:about=""            xmlns:xapMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/"            xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#">         <xapMM:DocumentID>uuid:2368FA6BAE5EE111B0ED87C842AF7F9B</xapMM:DocumentID>         <xapMM:InstanceID>uuid:2468FA6BAE5EE111B0ED87C842AF7F9B</xapMM:InstanceID>         <xapMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource">            <stRef:instanceID>uuid:07DD325B4056E111A12CFCA1C6200E29</stRef:instanceID>            <stRef:documentID>uuid:87E2DEA1FF55E111B4FECBEB3C46432A</stRef:documentID>         </xapMM:DerivedFrom>      </rdf:Description>      <rdf:Description rdf:about=""            xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/">         <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation>         <tiff:XResolution>3000000/10000</tiff:XResolution>         <tiff:YResolution>3000000/10000</tiff:YResolution>         <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit>         <tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,319,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;AFE3D3F6F6B07B4F851F89BC8ABB577B</tiff:NativeDigest>      </rdf:Description>      <rdf:Description rdf:about=""            xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/">         <exif:PixelXDimension>1599</exif:PixelXDimension>         <exif:PixelYDimension>2835</exif:PixelYDimension>         <exif:ColorSpace>-1</exif:ColorSpace>         <exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,36868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,37383,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,41996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30;CDB5DC85408F8971A7FFC1D4BB3A080C</exif:NativeDigest>      </rdf:Description>      <rdf:Description rdf:about=""            xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/">         <photoshop:ColorMode>4</photoshop:ColorMode>         <photoshop:ICCProfile>Japan Color 2001 Coated</photoshop:ICCProfile>         <photoshop:History/>      </rdf:Description>   </rdf:RDF></x:xmpmeta>