Machine de soudage par points

Introduction:

Application et caractéristiques 1. La machine de soudage de AC résistance avec le contrôle de micro-ordinateur universel. 2. On peut ajuster la vitesse de compression et la course de l'électrode supérieure. 3. La machine a une bonne capacité d'urgence et la vitesse de pointage rapide. 4. Le bras d'électrode inférieure peut être déplacée vers l'avant et vers l'arrière en fonction de la forme des matériaux soudés. 5. Son cadre à haute résistance mécanique résiste à l'impact et aux vibrations. 6. Elle est équipée d'un contrôleur de la haute fiabilité.

Machine de soudage avec la pédale

Introduction:

Cette machine caractérise la petite taille et l'opération simple, qui est appliquée aux procédés de soudage des petites pièces avec les paramètres techniques:12KVA, 16KVA, 25KVA, 35KVA.

Machine de soudage par bossage pneumatique

Introduction:

Caractéristiques: 1. L'alimentation automatique en ligne droite et en alignement peut atteindre une productivité élevée (0.6 secondes / rangée). 2. En raison de sa grande capacité d'échange, elle peut régler les différentes spécifications de maille métallique simplement et rapidement. 3. L'équipement auxiliaire peut augmenter selon les besoins de votre entreprise afin de répondre aux exigences de votre entreprise. Application: Elle peut faire le soudage automatique concernant les meubles en maille, le cadre, la maille de barbecue, la maille de construction, la table de fil en acier industrielle

Machine de soudage par point pneumatique de la série DN

Introduction:

Paramètre/modèle Capacité nominale (KVA Tension d'entrée Courant d'entrée（A） Tension flottante（V） Taux de temps d’arc Distance d'extension d'électrode mm Épaisseur de soudure mm DN-25 25 （monophasé) 380V 50Hz 65 3.5 20% 350 0.5＋0.5－3＋3 DN-35 35 92 3.8 350 0.5＋0.5－4＋4 DN-50 50 131 5 520 1＋1－4.5＋4.5 DN-75 75 197 6.3 520 1＋1－5＋5 DN-100 100 263 7.6 560 1.5＋1.5－6＋6 DN-150 150 395 8.4 560 1.5＋1.5－7＋7 DN-200 200 510 10 560 1.5＋1.5－9＋9

Machine de soudage bout à bout pour les tubes en cuivre et d'aluminium

Introduction:

Nombre de mode / Paramètre Capacité nominale (KVA) Capacité de soudure (Diamètre) Acier à faible teneur en carbone Bronze d'aluminium UN-30 30 6-16 5-12 4-10 UN-50 50 8-18 6-14 5-12 UN-75 75 8-25 8-22 8-20 UN-100 100 10-35 10-30 8-28

Machine de soudage pour les tôles

Introduction:

Séries de machine de soudage spécial —— Machine de soudage ZDNP-80 pour l'industrie de ménage Machine de soudage par seul côté et seul point avec la plate-forme multi-articulaire Soudage par seul côté et seul point avec la plate-forme multi-articulaire

La série de de machine de soudage par point pneumatique: machine de soudage par bossage AC pneumatique de la série DN

Introduction :

Description: Les paramètres techniques et les propriétés de produits: Rapide: il faut seulement 0.02 seconds dans chaque soudure. La décharge secondaire: décharge en deux étapes, cela améliore largement la stabilité de soudage, et la machine peut faire le traitement de préchauffage ou la transformation de trempe pour les matériaux spéciaux. Sécurité: le contrôle de tension est inférieure à 24 V, elle est conforme aux normes de sécurité CE. Protection de l'environnement: elle n'utilise pas de métal d'apport de brasage, par exemple le plomb, afin d'assurer sans rejets de polluants. Economie: peu de consommation d'énergie et le haut rendement. Les paramètres techniques de la machine incluent le modèle/article, la capacité nominale, la tension primaire nominale, la fréquence nominale, le courant maximal de court-circuit, et le taux maximal de l'entrée de charge en continu pour le soudage.

La série de de machine de soudage par point pneumatique: machine de soudage par bossage AC pneumatique de la série DN

Introduction:

Le cylindre pressurisé au type intégré qui est conçu spécialement des paramètres techniques et des propriétés, assure la stabilité et la mobilité pressurisée ainsi que la vitesse de soudage. Le système de refroidissement de l'eau forcée à multi-canal assure la fiabilité de fonctionnement à long terme. La machine combine le soudage par point avec le soudage par bossage, cela peut optimiser largement les performances de soudage. Elle est équipé d'un contrôleur de micro-ordinateur multifonctions, ce qui aide à réaliser la tension constante, le courant constant, le décharge en plusieurs étapes, l'escalade, et le contrôle de grappe. Donc elle peut satisfaire facilement aux exigences des clients sur les produits de soudage de haute qualité.

La série de machine de soudage avec la pédale: machine de soudage par point de la série DN

Introduction:

Capacité nominale 40KVA 63KVA 80KVA 100KVA Taux de charge nominale en continue 50% 50% 50% 50% Tension primaire nominale 380V 50Hz 380V 50Hz 380V 50Hz 380V 50Hz Courant primaire nominal 100A 166A 210A 263A Série réglable Réglage infiniment variable commandé au silicium Réglage infiniment variable commandé au silicium Réglage infiniment variable commandé au silicium Réglage infiniment variable commandé au silicium Tension secondaire 0-5.9V 0-6.2V 0-6.8V 0-7.3V Épaisseur de soudage nominale 1.5＋1.5mm 2.5＋2.5mm 3＋3mm 4＋4mm Épaisseur de soudage maximale 3＋3mm 4＋4mm 5＋5mm 6＋6mm Longueur d'électrode sur la course de fonctionnement vertical 650mm 100mm 550mm 100mm 550mm 220mm Adjustable 450mm 220mm Adjustable Tension maximale d'électrode 5000N 5000N 5000N 5000N

La série de machine de soudage avec la pédale: machine de soudage par point AC avec la pédale de la série DN1

Introduction:

Description: Par exemple, l'article d'artisanat en fil de fer et le soudage de tôle sont applicables au changement de l'électrode polyvalente avec l'option la plus économique. Le bras inférieur peut être ajusté vers l'orientation haute, basse, gauche, droite, avant et arrière. C'est un produit véritable qui réalise la technique de soudage difficile. L'augmentation de pression par le levier et la structure électrisante de distribution électrique caractérise l'opération flexible, et la conduction de l'électricité est fiable et durable. Le circuit de commande IC de demi-onde effectue le contrôle de demi-onde concernant le courant de sortie afin de réduire les éclaboussures et d'améliorer l'efficacité de soudage. Les paramètres techniques de la machine incluent le modèle/article, la capacité nominale, la tension primaire nominale.

Machine de soudage à la molette pneumatique FN

Introduction:

Machine de soudage à la molette pneumatique FN Caractéristiques des produits fabriqués par notre société: la stabilisation du courant, l'éclaboussure minime, la forte pénétration, l'opération simple, la vitesse de soudage rapide, le bénéfice élevé, l'économie d'électricité, le faible coûte de soudage, la large champ d'application. Elle permet de souder les matériaux comme l'acier inoxydable, le fer, l'acier au carbone, le cuivre, l'aluminium. Et elle est utile aux industries de transformation à propos de fils ou tube de fer, tels que la fabrication des machines, les appareils médicaux, les équipements de sport, les vélos, les quincailleries de meuble et les éclairages.