合同主题：400.000块半成品板材的购买，用于车辆识别牌照的生产。

基多,   2013年10月

1

合同项下的货物交付是135天, 从该通知那天起，具有以下这些细节：

| 半成品板材的交货时间表 |
| --- |
| 业务 |  | 天数 至45 至75 至105 |  |
|  | 1 至 7 | 8 至 14 |  | 至135 |
| 5个半成品板材的样品，具有通过ANT的批准 |  |  |  |  |  |  |
| 关于这些板材的批准和/或修改，由合同管理者进行 |  |  |  |  |  |  |
| 首次交付: 40.000 块半成品板材; 80加仑的聚乙烯黑色墨水; y, 80加仑的用于墨水的聚乙烯溶剂 |  |  |  |  |  |  |
| 第二次交付，120.000块半成品板材 |  |  |  |  |  |  |
| 第三次交付，120.000块半成品板材 |  |  |  |  |  |  |
| 第四次交付，120.000块半成品板材 |  |  |  |  |  |  |

电子逆向拍卖                              合同对象

该程序只要是用于选择最合适的报价，以便进行400.000块半成品板材的购买，用于车辆识别牌照的生产，确认以下这些细节：

| 数量 | 细节 |
| --- | --- |
| 400.000 | 半成品板材 |
| 80 | 聚乙烯黑色墨水，用加仑表示 |
| 80 | 用于墨水的聚乙烯溶剂，用加仑表示 |

| 个别项目 | 白色和银色 | 270.000 |
| --- | --- | --- |
| 公共的或商业的 | 橙色 | 100.000 |
| 国家机构 | 金色 | 20.000 |
| GAD的区域性, 省市政府和教区 | 青柠檬色 | 8.000 |
| 外交官和国际组织 | 蓝色 | 2.000 |
| 总共 | 400.000 |

技术规格

这些用于车辆识别牌照的生产的半成品板材，应该要符合以下这些详细的技术规格：

服务

颜色

数量

个别项目

白色-银色

270.000

公共的或商业的

橙色

100.000

国家机构

GAD的区域性, 省市政府和教区

外交官和国际组织

金色

青柠檬色

蓝色

20.000

8.000

2.000

Total

400.000

| 1.- 这些板材的规格: |
| --- |
| 1.1 | 材料: 纯铝 99 % 1/4硬质阳极氧化 |
| 1.2 | 尺寸: 404mm 的长度 x 154 mm 的高度 |
| 1.3 | 厚度: 0.8 至 1.0 毫米 按照国际标准设置 |
| 1.4 | 伸长率: 在10% 至 20%之间 |
| 1.5 | 用于烫印的压力: 最好在200至300 bares之间 |
| 1.6 | 穿孔: 必须不包括钻孔 |

| 2.-逆向反射板材的规格: |
| --- |
| 2.1 | 板材: 柔性的逆向反射 |
| 2.2 | 在观察角度0.2�的情况下，逆向反射的数值 |
| 2.3 | 反射率测量: 应该符合类似于ASTM E810标准的设置 |
| 2.4 | 高强度胶粘剂: 应该是易于压制的 |
| 2.5 | 粘结: 应该是持久粘附在铝材表面的 |
| 2.6 | 大气阻力: 必须抵制任何条件 |
| 2.7 | 板材的反射率等级：当完全被雨水浸湿，不低于90% |
| 2.8 | 元件: 必须包含在透明树脂中 |
| 2.9 | 结构: 应该是用于车牌的生产 |
| 2.10 | 烫印: 应该允许在高或低浮雕上进行烫印 |
| 2,11 | 应该允许通过热能来进行烫印的应用，根据ANT所拥有的机器。 |
| 2.12 | 墨水的应用: 应该允许通过辊子进行它的应用 |
| 2.13 | 反射率: 必须具有高度的反射宽视角 |
| 2.14 | 可读性: 应该可以通过电子阅读器进行视觉验证，包括在夜间 |

| 3.- 用于核查的高安全性的元素 |
| --- |
| 3.1 | 应该提供不同的安全性的标记，作为逆向反射板材的一个组成部分，由厄瓜多尔的国徽和ANT的商标所组成，随机放置 |
| 3.2 | 安全性标记的可见性：应该是在特有的观察角度范围内，最小在1至2米之间，日光照射下或者是夜间灯管的照射 |
| 3.3 | 安全性标记的检查：在板材的真实性上应该有一个便于目视检查的标志 |
| 3.4 | 关于板材的颜色: 这些安全性标记不应该更改该板材的颜色 |
| 3.5 | 该板材的亮度: 这些安全性标记不应该降低该板材的亮度 |
| 3.6 | 关于外观和可读性: 该安全性标记不应该影响到成品板材的外观和可读性 |
| 3.7 | 安全性标记的直径: 20 毫米 |
| 3.8 | 安全性: 该安全性标记必须要防止伪造，复制，模仿，通过照片更改，复印，印刷，覆膜，扫描或车牌上的图像处理 |
| 3.9 | 这些安全性标记应该是保证是和车牌是相同的寿命 |
| 4.- 机构标识: |
| 4.1 | 设计: 通过该机构确认设置的型号 |
| 4.2 | 完成: 应该成型工厂预印刷板材的部分，低于顶部的薄膜 |
| 4.3 | 安全性: 不可能通过物理或化学的方法去除，也不会对反射系统造成损坏 |
| 4.4 | 位置: 应该是在板材的左上角 |
| 4.5 | 颜色: 4 色 (黑色, 黄色, 蓝色 和红色) Pantones: Yellow C, Process Blue C, Red 032C |
| 4.6 | 尺寸: 25 mm. 的宽度 x 35毫米的高度, 包括缩写ANT |
| 5.- 完成 |
| 5.1 | 在顶部,146 mm 的宽度 x 27 mm的高度, 将要印刷字母 ECUADOR 大写字母 |
| 5.2 | 这些板材的颜色根据项目的服务，可以是不同的，根据客户所提供的样品而定。该技术委员会将会基于机构的利益批准每一种颜色的色调 |

6.- 该发货人应该确保提供以下信息:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

卖方应该提供至少4年的保修，并且没有任何费用的更换不符合之前所告知的技术规格的产品。在此期间，成品板材不应该出现浑浊，褶皱，气泡。

投标人应该提交高安全性方面的设计。

这些安全性标记应该是通过特殊的方式进行生产，用于该机构的。

该设计是作为提供给公众的技术。

申请人应提供该板材的设计，外观和图片展示，是基于这些技术规格的。这些设计将要以物理形式和数字文档进行呈现，用于ANT的审批。

该板材不应该包含任何厂家或供应商的广告印刷。

该发货人应该对于每种板材提交一个样品，是要带有类似于所要求的安全功能，以及所指定的颜色（总共5个样品），这谢样品也是用于进行ANT的所需测试，以便验证是否符合所要求的规格。

6.8

该发货人必须要提交符合国际标准的认证，发出用户所提供的板材。

de

6.9

该发货人必须要提交一份认证，是通过一家独立的实验室所发出的，是要符合所提供的规格，还有铝制板材的相关材料，以及反光板材的相关材料。

7.- 输入端:

7.1

7.2

该发货人应该承诺进行黑色聚乙烯墨水PV70的交付，是可以印刷在所要求的板材上的，从合同签订之日起，到期日一年以下，具有以下这些特点：干燥速度快，在包装中不会形成粘连，有着优良的粘附力。

该发货人必须承诺用于聚乙烯墨水的溶剂PV973的交付，截止日期从合同签订之日起，1年以上。

交货方式

用于生产车辆识别牌照的半成品板材的交付将按照以下表格中的数量进行：

| 首次交付 |
| --- |
| 细节 | 数量 |
| 白色半成品板材 | 30.000 |
| 橙色半成品板材 | 10.000 |
| 总共 | 40.000 |

所要求的输入：聚乙烯油墨和溶剂必须要在首次交付中就全部交货。

| 第二次交付 |
| --- |
| 细节 | 数量 |
| 白色半成品板材 | 80.000 |
| 橙色半成品板材 | 30.000 |
| 金色半成品板材 | 5.000 |
| 青柠檬色半成品板材 | 5.000 |
| 总共 | 120.000 |

| 第三次交付 |
| --- |
| 细节 | 数量 |
| 白色半成品板材 | 82.000 |
| 橙色半成品板材 | 30.000 |
| 金色半成品板材 | 5.000 |
| 青柠檬色半成品板材 | 3.000 |
| 总共 | 120.000 |

| 第四次交付 |
| --- |
| 细节 | 数量 |
| 白色半成品板材 | 78.000 |
| 橙色半成品板材 | 30.000 |
| 金色半成品板材 | 10.000 |
| 青柠檬色半成品板材 | 2.000 |
| 总共 | 120.000 |

保修

该技术保障应该是厂家每天提供的，在到期前30天内可再生，为期4年。

对于预付100%产品价格，提供保修。

对于预付100%的产品价格，提供保修。

特定经验

承包商应该表现出作为用于生产车辆识别牌照的半成品板材的厂家和供应商应有的特定经验，是有全国或国际水平的，通过以下要求体现：

•最少2份认证，发行给只要厂家名称或经销商的名称，曾参与的国内和国际范围的类似的过程，具有具体的成品或用于车牌生产的材料，在过去的19年中的发展。当被问到每个过程的问题时，对于每个过程的特定经验不能低于10%。如果是国外颁发的认证，必须要有适当的加注，公证，以及翻译成西班牙语的版本。

如果该发货人是授权的经销商，应该提交分销认证，通过厂家颁发的。如果该认证是国外颁发的，必须要有适当的加注，公证，以及翻译成西班牙语的版本。