分项目1.9 防弹盾牌

| No. | 所需的规格 | 描述 | /符合 不符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 几何尺寸(盾牌的盾身) |  |
| 1.1 | 长度 | 100cms +/- 1,5cms |  |
| 1.2 | 宽度 | 58cms + 1,5cms |  |
| 1.3 | 厚度 | 13mm + 1,5mm |  |
| 2.. | 弹道视窗 |  |
| 2.1 | 放置在盾牌的盾身上的中央视窗，聚碳酸酯制成的，所需的厚度 | 10mm 最小 |  |
| 2.2 | 聚碳酸酯的内部视窗，具有最小厚度： | 10mm 最小 |  |
| 2.3 | 聚碳酸酯的视窗的保护方式 | 防弹钢的螺栓，磨光的，至少6个，带有螺母和内部的螺母锁紧件。 |  |
| 2.4 | 弹道视窗的面积 |  |
| 2.4.1 | 长度 | 最小40cms. |  |
| 2.4.2 | 宽度 | 最小10cms. |  |
| 3. | 盾牌的重量 | 10 ± 0.5 公斤. |  |
| 4. | 盾牌的颜色 | 橄榄绿, 或黑色 (军事用途) |  |
| 5. | 曲率半径 |  |  |
| 5.1 | 并行于水平线 | 最小5,5cms. |  |
| 6. | 手柄系统 |  |
| 6.1 | 带有两个塑料或TEFLON的圆筒管，具有橡胶或泡沫塑料的涂层， 最小2毫米的厚度 | 直径 24 +/- 0,5mm. |  |
| 6.2 | 手柄之前的距离测量，从手柄的轴开始计算 | 24cms +/- 0,5cms |  |
| 6.3 | 手柄的长度 | 27cms +/- 1cms |  |
| 6.4 | 从中心测量的距离，或者是从手柄的轴至盾身的测量距离 | 8,5cms +/- 1cms |  |
| 6.5 | 盾牌顶部至第一个手柄轴的水平距离 | 45cms +/- 1cms |  |
| 6.6 | 自动调节式的尼龙带 | 连接至夹紧销的端部，是尼龙材料的，有两个塑料滑扣，一个橡胶或塑料的护垫，连接至主手柄的螺栓端口。 |  |
| 7. | 装甲材料 |  |
| 7.1 | 装甲层的化学和物理成分 | Spectra, Kevlar, Twaron, 芳纶纤维或这些材料的结合, 主要是防弹材料。不接受防弹钢。 |  |
| 17. | 生产年份 | 2012年份。厂家应该提供构成该盾牌的材料的认证，以便证明该产品是全新的，不可以是重新补充，也不可以是循环使用的。 |  |
| 16. | 售后服务和保修 | 供应商应该提供书面认证，在书面认证上要注明确保该盾牌有至少3年是使用寿命。 |  |
| 13. | 厂家对于屏蔽层的合规认证 | 用于验证是否符合所需要求，需要提供防弹测试的认证，以便证明该盾牌屏蔽水平的强度，例如视窗，最好是通过实体实验室所发出的认证。由实验室正式通过N.I.J.批准，要符合以下任何标准的：DIN 52290, , N.I.J 0108.01, 或者是符合原产国标准的，测试结果应该是批准该防弹材料，该结果应该是翻译成西班牙语的。 |  |
| 14. | 制造商和质量认证 | 制造商必须要证明是一家经合资格的实体厂家，应该是经过材料购买原产国的正式授权和认可的，并且要注明技术标准ISO 9001:2000的规定。该认证在报价提交期间都是要有效力的。 |  |
| 16. | 包装类型 | 便携式类型的用于运输的独立包装，此外，这些盾牌应该是以最便于存放和运输的方式进行包装，以便不会变质。 |  |
| 11. | 验收测试 | 对于材料的验收，是要进行一块防弹盾牌的测试，随机选取做购买的材料（该测试的盾牌应该是由承包商提供的，对于警察不收取额外的费用）。验证的目的是要看一下是否符合在之前的条款中所提出的技术规格。如果有一个不符合所描述的标准的话，将退回所有预定的产品，承包商应该进行更换，直到符合合同的要求。 在射弹测试或弹片测试的过程中，应该无法穿透所有的防弹材料层，或者不会超过所允许的最大偏差，对于IIIA级防弹盾牌的NIJ标准的要求，根据防弹测试，将会在国家级军用武器集团进行测试。 |  |