武汉泽琦塑料机械制品有限公司

高速高效SJ65/33-GF110PE.PPR管材生产线合同附件7

适应范围：Φ20-Φ110

生产线基本配置：

- SJ-65/33单螺杆挤出机                          1台

- SJ-25/22单螺杆挤出机                          1台

- 挤出模头Φ20 25 32 40 50 63 ，75 90 110        1套

- 真空上料机、干燥机                             1套

- GF110真空定径箱                                1台

- GF110水箱                                     1台

- GF110牵引机（履带式）                          1台

- GF110无筲切割机                                1台

- GF110翻料架                                    1台

其工艺流程如下：

- SJ-65单螺杆挤出机

- 螺杆、机筒引进德国技术制造，具有高挤出量，低熔体温度及良好的塑化效果和广泛的物料加工应用范围。

- 国优英威腾矢量变频调速器。

- 正泰接触器。

- 机筒：38CrMoALA氮化处理、强制水冷送料段。

- 螺杆：38CrMoALA氮化处理、BM+分流屏障型。

- 减速箱齿轮采用硬齿面磨削，高扭矩、低燥声，外接冷却循环系统。

日本欧姆龙智能数显温控仪，10区控制，数显转速表。

技术参数

  - 螺杆直径：Φ65mm

  - 螺杆长径比：33∶1

  - 机筒加热段：5段

  - 机筒加热功率：20kw

  - 冷却方式：自动风冷5×0.25kw风机

  - 主机功率：45kw

  - 电机型号：Y225-4

  - 挤出量：50-150kg/h

  - 中心高：1000mm

  - 控制系统：本生产线的控制部分由本公司开发设计制造，采用智能温度控制仪，10个温控区，主电机采用变频调速控制，性能稳定可靠，可高速挤出PP-R管材。

- SJ-25单螺杆挤出机（用于共挤标识线）

    - 螺杆、机筒引进德国技术制造。

    - 海创智能温控仪4区控制，正泰电器。

    - 机筒：38CrMoALA氮化处理。

    - 螺杆：38CrMoALA氮化处理。

技术参数

- 螺杆直径：25mm

- 螺杆长径比：22∶1

- 驱电机功率：1.5kw

- 挤出模头

    - 引进德国技术制造。

    - 带彩条共挤功能。

    - 主要零件选用优质合金钢。

    - 流道表面经抛光处理。

技术参数

- 适用管径：Φ20-110

- 加热区：3区

- 加热功率：7kw

- 随机口模芯（Φ20 25 32 40 50 63  75  90  110）

- 随机定径套（Φ20 25 32 40 50 63  75  90  110）

- 真空上料机、干燥机

- 真空定径箱

    - 真空快速调整装置。

    - 电动长度调节装置，三维调整。

    - 不锈钢箱体。

    - 强力喷淋冷却。

    - 自动水温、水位控制装置。

    - 带过滤器。

技术参数

本机装有真空泵、排水泵、实现功能分开，排水，补水自动平衡。

- 定径范围：Φ20——Φ110

- 中心高度：1000mm（可调）

- 真空箱长度：6000mm

- 真空泵功率：4kw

- 抽气速率：180m3/h

- 真空度：0.06mp

- 喷淋水泵：4kw

- 移动电机功率：0.75kw

六： 冷却水槽

  - 不锈钢箱体

  - 自动水位控制装置

技术参数

- 水箱长度：6000mm

- 中心高：1000mm(可调)

# 七、 牵引机

    - 履带气动牵引机

    - 英威腾矢量变频调速器

    - 同步控制

技术参数

- 适用管径：Φ20——Φ110

- 接触长度：1.5m

- 牵引速度：0.5-12m/min

- 牵引力：12000N

- 电机功率：3kw

# 八、 气动无筲切割机

  - 自动循环切割

  - 专用切割电机0.25kw

  - 气动夹紧

  - 硬质合金锯片

技术参数

- 切割范围：Φ20——Φ110

- 切割速度：≤3.8m/min

- 切割频率：≤2.5次/min

# 九、 翻料架

  - 本机由气缸自动进行翻转落料，在定尺切割后器管翻料堆放，并同时检验包装入库。

注：PPR管材生产范围    ￠20-63    PE80管材生产范围￠20-110

每种规格配二个芯棒,  定径套PPR  6件    PE定径套9件

# Text boxes

牵引机

冷却水箱

真空箱

共挤模

挤出机

切割机

翻料架

检验入库

共挤机