Анализ активных ингредиентов материала AAC - Пепел пылевидного угля

(только для справки, компоненты материалов могут быть изменены по факту)

| 1. Пепел пылевидного угля (Fly ash) (65-70%) |
| --- |
| Индекс Пункта | Сорт (%) |
|  | Ⅰ | Ⅱ |
| Степень тонкости | (0.045 оставленное количество сита с квадратными отверстиями) ≤ | 30 | 45 |
|  | (0.080 оставленное количество сита с квадратными отверстиями) ≤ | 15 | 25 |
| Потеря при прокаливании ≤ | 5.0 | 10.0 |
| SiO2 ≥ | 45-55 | 40 |
| SO3 ≤ | 1 | 2 |
| Ссылка: Тонкость можете выбрать 0.045 или 0.080 оставленное количество сита с квадратными отверстиями. |

| 2. Известь (Lime)(8-25%) |
| --- |
|  | Сорт |
|  | Экитра-класс | Первый Класс | Кондиционный Продукт |
| A(CaO+MgO) Массовая Доля % | ≥ | 90 | 75 | 65 |
| MgO Массовая Доля % | ≤ | 2 | 5 | 8 |
| SiO2 Массовая Доля % | ≤ | 2 | 5 | 8 |
| CO2 Массовая Доля % | ≤ | 2 | 5 | 7 |
| Скорость пищеварения, мин | ≤ | 5-15 |
| Температура пищеварения, ℃ | ≥ | 60-90 |
| Массовая доля непереваренного остатка , % | ≤ | 5 | 10 | 15 |
| Тонкость (0.080 оставленное количество сита с квадратными отверстиями) % | ≤ | 10 | 15 | 20 |

| 3.Цемент(Cement )(6-15%) |
| --- |
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | C3S | C2S | C3A | C4AF |
| 21-23 | 5-7 | 3-5 | 64-48 | 4-5 | 44-59 | 18-30 | 5-12 | 10-18 |

| 4. Гипс(Plaster)(3-5%) |
| --- |
| CaSO4 | ＞ | 70% |
| MgO | ＜ | 2% |
| Хлорид(Chloride) | ＜ | 0.05% |
| Приемлемый остаток(Preferably ground residue 90�m） | ＜ | 10-15% |

| 5. Алюминиевый порошок(Aluminum powder)(около 0.08%) |
| --- |
| Тип и рекомендация для поставки зависят от сырья и смешанной рецепта |
| Содержание металла | приблизительно | >=65% | Алюминиевый порошок |