Estearato de zinc APL-308

Descripción

Características: estable, transparente, pulido, dispersión, anti-deposición

Grado solvente: estearato de zinc no puede resolver en el agua, éter y etanol, puede solucionar en el benceno de alta temperatura, ácido y general solvente.

Aplicación :

Se puede ser como el estabilizador del PVC, lijado de barniz sellador, utilizar en el barniz de madera, plástico, macromolécula colofonía, fibra caucho, cosméticos, metalurgia de polvo y productos de cemento.

Empaque : 20Kg/bolsa

Embarque：1*20 contenedor, un contenedor see puede cargar para 11.5 tons sin bandeja, 11.2tons con bandeja.

Índice químico :

| ítem | Resultado de análisis | Área de análisis | Manera de análisis |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenido metálico (zinc)% | 10.98 | 10.0-11.2 | USP23 |
| Óxido de metal (óxido de zinc)% | 13.67 | 12.5-14.0 | USP23 |
| Contenido de agua % | 0.3 | Máximo 0.5 | Infrarrojo |
| Ácidos grasos libres % | 0.24 | Máximo 1 | FCC111 |
| Grado de fusión | 123.8 | 120-128 | Punto de fusión |
| Densidad G/L | 268 | 230-310 | En la casa |