ТЕХНИЧЕСКАЯ  СПЕЦИФИКАЦИЯ

буксирного троса  для  морских судов

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Описание, марка, ГОСТ, ТУ, каталожный номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стальной трос буксирный. | Стальной трос, применяемый на морских судах в качестве буксира. Свивки стального троса должны быть равномерной по всей его длине (с равномерным шагом свивок проволок в прядей и прядей в тросе). Технические характеристики: Гибкий плетенный не скручивающийся стальной трос, не менее 144 проволоки с 7 органическими сердечниками. Расчетный предел прочности проволок троса при растяжении, кг/мм2- 160 по виду поверхности проволоки – светлый, проволока марка I или II, должно иметь оцинкованное покрытие, по направлению свивок прядей в тросе –левый , правый. Длина- 500 м. Диметр троса 40 мм. Разрывное усилие троса, кг -95600. Товар должен иметь сертификат классификационного общества. |