В переработку поступают остаток хлорного растворения ПНТП (далее ОХР), флотоконцентрат остатка выщелачивания огарка обжига медного концентрата (далее флотоконцентрат), и концентрат серебра (далее концентрат Ag)

| Наименование | Количество, т/год | Содержание, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Cu | Co | Fe | S | C | Se | Te |
| ОХР | 3325,7 | 28,32 | 1,41 | 1,67 | 6,70 | 3,49 | 3,54 | 0,275 | 0,104 |
| Флотоконцентрат | 806,7 | 6,03 | 40,3 | 0,34 | 6,91 | 11,7 |  | 0,01 | 0,01 |
| Концентрат Ag | 235 | 1,99 | 90,66 | 0,08 | 0,10 | 0,40 | 0,11 | 0,02 | 0,01 |
| Содержание, % |
| SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Cr2O3 | As | Sn | Sb | Pb | прочие |
| 19,45 | 11,12 | 2,53 | 1,63 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 16,95 |
| - | - | - | - | - | 0,04 | - | 0,001 | 0,014 | 25,98 |
| 0,62 | - | - | - | - | 0,04 | 0,007 | 0,004 | 0,170 | 3,68 |

Необходимо учесть, что ОХР содержит не более 0,5% Clиона

Плотность ОХР – 1,5 тн/м3, флотоконцентрата – 1,5 тн/м3

Гранулометрический состав компонентов

| Класс фракции, мм | ОХР | флотоконцентрат |
| --- | --- | --- |
|  | Массовая доля класса крупности, % | Массовая доля класса крупности, % |
| + 5,00 | 13,67 | 7,50 |
| - 5,00 + 3,00 | 14,47 | 12,93 |
| - 3,00 + 1,00 | 20,97 | 21,82 |
| - 1,00 + 0,45 | 15,50 | 12,25 |
| - 0,45 + 0,16 | 26,85 | 7,54 |
| - 0,16 + 0,08 | 5,80 | 16,37 |
| - 0,08 + 0,04 | 1,53 | 20,44 |
| - 0,04 | 1,21 | 1,15 |
| Σ в том числе |  |  |
| - 1,00 | 50,88 | 57,75 |

Также в переработку поступают: флюс – известь (CaO), и восстановитель – кокс.

Сушка материала проводится для подготовки его к плавке в электропечи и одновременно шихтовки (перемешивания).

Рабочее время 7620 часов в год, тогда расход материала в час на сушку:

|  | сухой вес, кг/ч | влажность, % масс. | влажный вес, кг/ч | количество воды, кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОХР | 419,91 | 15,0 | 482,9 | 62,9 |
| Известь | 84,0 | 2,0 | 85,7 | 1,68 |
| Кокс | 35,8 | 10,0 | 39,3 | 3,58 |
| Флотоконцентрат | 101,9 | 13,0 | 115,1 | 13,28 |
| Концентрат Ag | 29,8 | 30,0 | 38,6 | 8,9 |
| Пыль оборотная | 6,78 | 5,0 | 7,1 | 0,34 |
| Шихта на плавку | 677,9 |  | 768,7 | 90,6 |

Высушенная шихта должна содержать не более 2% H2O.