精制氯仿溶解残渣PSTP（以下下简称ОХР），铜精矿燃烧灰渣剩余的浮选精矿（以下简称浮选精矿 ）以及铝精矿（以下简称精矿 Ag）

| 名称 | 数量，吨/年 | 含量，, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Cu | Co | Fe | S | C | Se | Te |
| 仿溶解残渣 | 3325,7 | 28,32 | 1,41 | 1,67 | 6,70 | 3,49 | 3,54 | 0,275 | 0,104 |
| 浮选精矿 | 806,7 | 6,03 | 40,3 | 0,34 | 6,91 | 11,7 |  | 0,01 | 0,01 |
| 铝精矿 | 235 | 1,99 | 90,66 | 0,08 | 0,10 | 0,40 | 0,11 | 0,02 | 0,01 |
| 含量， % |
| SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Cr2O3 | As | Sn | Sb | Pb | 其他 |
| 19,45 | 11,12 | 2,53 | 1,63 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 16,95 |
| - | - | - | - | - | 0,04 | - | 0,001 | 0,014 | 25,98 |
| 0,62 | - | - | - | - | 0,04 | 0,007 | 0,004 | 0,170 | 3,68 |

需要考虑的是仿溶解残渣含有少于 0,5% Clиона

仿溶解残渣的密度– 1,5 吨/立方米，浮选精矿的密度 – 1,5吨/立方米

配料的粒度组成

| 粒级，毫米 | 仿溶解残渣 | 浮选精矿 |
| --- | --- | --- |
|  | 质量分数 粒度等级， % | 质量分数 粒度等级， % |
| + 5,00 | 13,67 | 7,50 |
| - 5,00 + 3,00 | 14,47 | 12,93 |
| - 3,00 + 1,00 | 20,97 | 21,82 |
| - 1,00 + 0,45 | 15,50 | 12,25 |
| - 0,45 + 0,16 | 26,85 | 7,54 |
| - 0,16 + 0,08 | 5,80 | 16,37 |
| - 0,08 + 0,04 | 1,53 | 20,44 |
| - 0,04 | 1,21 | 1,15 |
| Σ 其中包括 |  |  |
| - 1,00 | 50,88 | 57,75 |

精制：助溶剂-石灰（CaO）和还原剂-焦炭

干燥物料用于准备将其在电炉中进行融化，并且同时进行配料（搅拌）。

工作时间7620小时/年，每小时物料的烘干量 ：

|  | 干重，千克/小时 | 含水量， % | 湿重，千克/小时 | 水量，千克/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯仿溶解残渣 | 419,91 | 15,0 | 482,9 | 62,9 |
| 石灰 | 84,0 | 2,0 | 85,7 | 1,68 |
| 焦炭 | 35,8 | 10,0 | 39,3 | 3,58 |
| 浮选精矿 | 101,9 | 13,0 | 115,1 | 13,28 |
| 铝精矿 | 29,8 | 30,0 | 38,6 | 8,9 |
| 灰尘 | 6,78 | 5,0 | 7,1 | 0,34 |
| 配料 | 677,9 |  | 768,7 | 90,6 |

干燥的配料应含有小于 2% H2O。