收件人：

电  话：

传  真：

E-Mail：

技 术 方 案 介 绍

项目单位：俄罗斯

项目名称：滑石粉碎

推荐设备：LHJ-260型超细机械粉碎机生产线

设备数量：1套

方案提供：潍坊正远粉体工程设备有限公司

联系人：王金华

电  话：0536-8880565

传  真：0536-8888719

Http://www.wf-zhengyuan.com

E-mail:wfzy1998@126.com

地  址：潍坊市高新区玉清街169号

2014.8.7

- 设计要求：

1、原    料：滑石

- 推荐工艺

1、推荐设备：LHJ-260超细机械磨--- 两套

2、技术参数：

进料： 《10mm

成品粒度：30um

产量： 1.5-2t/h

- 工艺描述

2.1工艺流程

滑石原料由进料装置输送至主机粉碎腔，物料与高速回转器件及颗粒之间互相冲击、碰撞、磨擦、剪切、挤压而实现超细粉碎。粉碎后的物料被上升的气流输送至叶轮分级区，在分级轮离心力和风机抽力的作用下，实现粗细粉的分离，合格的细粉由旋风收集器收集，不合格的粉料由内分级机返回粉碎腔再次粉磨，净化的气体由引风机排出。

2.2工艺流程图：

Техническая конфигурация

4.1 Состав оборудования для производственной линий и технические параметры

4.1.1 Бункер-питатель, платформа                    1комплект            клиенты сами готовы

4.1.2 ленточный питатель переменной частоты                   1 комплект

---Спецификация:D=500

---Мощность：0.75кВт

---производительность конвейера：0-10т/час регулируемая

---материал：углеродистая сталь

---железоуловитель

4.1.3 Основная машина ультраточной дробилки

1комплект

Основная машина

---спецификация：LHJ－260

---Мощность двигателя дробилки ：132кВт

---Материал：углеродистая сталь

---Техническая характеристика：

---Молот и внутренняя облицовка используют износостойкие материалы ,низкое загрязнение , долгий срок службы

---Смазка шпинделя , с водяным охлаждением , работать при высокой стабильности

Сортировщик

---Тонкий сортировщик , который может автоматически разделить поток и с сортировкой высокой концентрированной фазы

---мощность 30кВт

---материал：углеродистая сталь

---техническая характеристика：

----размер частицы при сортировке:5～100um регулируемый

----Оригинальная композитная сортировка(инерциальная сортировка+ Центробежная сортитровка)，Удельный расход энергии снижается на 40 -- 50%  , чем традиционный  турбинный сортировщик .

----Высокий процент извлечения тонкого порошка

----Высокая точность сортировки ,чтобы окончательно предотвратить загрязнение больших частицев к продуктам

----Низкая скорость вращения при сортировке ,без износа к классификаторному колесу, высокая механическая стабильность

---- Высокий коэффициент шлакоудаления

4.1.4циклонный сборник                       1штук

---Спецификация：φ1100

---Мощность：1.5кВт

---Материал：углеродистая сталь

4.1.5 Импульсный рукавный сборник                   1комплект

--- Модель LHZ-150

---разгрузочный шнек：2.2кВт

---Мощностьзатвора на выгрузке：0.75кВт

---Способ очистки зольника: импульсная очистка

---Материал：углеродистая сталь

4.1.6 Тягодутьевый механизм                            1штук

---Спецификация：9-12

---Мощность：37кВт

---Материал: углеродистая сталь

4.1.7 Смазочная станция                                    1комплект

---Мощность：0.37кВт

---Материал: углеродистая сталь

4.1.8 Соединение труб            1 комплект              Клиенты сами готовы

----Материал: углеродистая сталь

4.1.9 Система электрического управления

1комплект

--- преобразователь частоты использует Тайвань Delta

---электрические элементы используют продукты от компании Zhejiang Zhengtai

--- С автоматическим дисплеем в процессе работы и сигнализацией

---Автоматическое устройство цепного контроля

4.1.10 Воздушный компрессор

1комплект              Клиенты сами готовы

---0.7м3/0.8Мпа

---Мощность 5.5кВт

4.1.11 Циркуляционный водяной насос                                1комплект           Клиенты сами готовы

---Поток10м3/час

---высота подъёма 30м

---Мощность 1.5кВт

4.1.12 Градирня                      1комплект              Клиенты сами готовы

---Объём обработки воды：12м3/час

---Мощность : 0.6кВт

Примечание: Бассейн для охлаждения также может быть изготовлен строительным способом , на месте производства.

4.2 Общая мощность машины

| № | Назваие | Кол-во | Единица | Мощность（кВт） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленточный питатель переменной частоты | 1 | Комплект | 0.75 |
| 2 | Основная машина ультраточной дробилки | 1 | Комплект | 132+30 |
| 3 | Циклонный сборник | 1 | Комплект | 1.5 |
| 4 | Импульсный рукавный сборник | 1 | Комплект | 2.2+0.75 |
| 5 | Тягодутьевый механизм | 1 | Комплект | 37 |
| 6 | Смазочная станция | 1 | Комплект | 0.37 |
| 7 | Воздушный компрессор | 1 | Комплект | 5.5 |
| 8 | Циркуляционный водяной насос | 1 | Комплект | 1.5 |
| 9 | Градирня | 1 | Комплект | 0.6 |
| Итого | 211.42квт |

Электрическое направление：380 Вольт，Частота：50Гц，коэффициент мощности：0.7

4.3生产线配套工程及设备

需方自备部分：此部分明细了需方提供的工程、设备及服务

4.3.1土地及厂房

---厂房土建

---设备基础制作

4.3.2设备：由我公司提供技术要求，需方自己制作和采购部分

---料仓，平台，

---系统连接管道

---空气循环设备及管道、阀门

---水循环设备及管道、阀门

---供电设备及电缆

---其他未列入而由需方自购部分

4.3.3服务及运输

---公用设施的保障

---生产线安装必需的工具及车辆

---安装人员

---其他未列入但由需方提供的部分

В-четвёртых , состав цены производственной линий ：

| № | Название | Кол-во | Единица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленточный питатель переменной частоты | 1 | Комплект |
| 2 | Основная машина ультраточной дробилки | 1 | Комплект |
| 3 | Циклонный сборник | 1 | Комплект |
| 4 | Импульсный рукавный сборник | 1 | Комплект |
| 5 | Тягодутьевый механизм | 1 | Комплект |
| 6 | Смазочная станция | 1 | Комплект |
| 7 | Шкаф электронного управления | 1 | Комплект |
| Итого | Цена： USD198，000.00 FOB Циндао Примечание：Эта цена на основе последнего валютного курса долларов и юаней (1: 6,2), по состоянию на юанях , если есть изменения обменного курса, изменить цены доллара соответственно. |