В соответствии со  служебной  запиской  №5178 от 02.07.2014г.     проведено опробование опытной  бинтовочной ленты  шириной 80мм производства  ф.«Nantong RiFei», Китай в производстве рукавов.

Сообщаются результаты:

1.Результаты физико-механических испытаний опытной бинтоленты    приведены в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование показателя | Серийная бинтолента РТИ-Комплект ширина 80 мм | Бинтолента «Nantong Rifei», Китай ширина 80 мм |
| --- | --- | --- |
|  | Норма по ТУ У 17.5-31737390-001-2012 (рис.07) | Факт КРТ | Факт КРТ | 1 цикл | 2 цикл | 3 цикл | 4 цикл | 5 цикл |
| Толщина, мм | не более 0,5 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | - | - | - | - |
| Линейная плотность, г/100м | 1342,9±67,1 | 1338 | 1424 | - | - | - | - | - |
| Разрывная нагрузка, Н | не менее 2500 | 3753,4 | 3665,2 | 3540,7 | 3397,7 | 3528 | 3495,7 | 3593,7 |
| Разрывное удлинение при растяжении, % | не более 30 | 26,2 | 35,5 | 29,0 | 26,0 | 26,3 | 27,2 | 26,7 |
| Линейная усадка в горячем воздухе, % по основе по утку | не менее 5,0 не более 7,0 | 6,8 1,3 | 3,3 1,3 | 2,8 1,3 | 2,2 1,3 | 2,8 1,3 | 3,3 1,3 | 3,5 1,3 |

Сравнительный анализ показателей  серийной  бинтоленты  и  производства  «Nantong Rifei», Китай показывает:

- по толщине бинтоленты  идентичны;

- фактическая прочность  бинтоленты «Nantong Rifei», Китай незначительно ниже серийно-используемой;

-  разрывное удлинение  и линейная плотность выше;

- линейная усадка по основе в 2раза ниже фактической усадки серийной бинтоленты.

2. Перемотка  бинтоленты со смачиванием водой не вызвала затруднений.

3. С  применением  опытной  бинтоленты  в  качестве  запрессовочного  материала  по  серийной  технологии  изготовлены  рукава Ф 16, 20 мм  по  ГОСТ 10362-76  в соответствии с ТР.  Нахлёст бинтоленты составил 50%.

4. Забинтовку рукавов проводили на забинтовочном агрегате. При забинтовке  бинтолентой  после вулканизации наблюдалась вытянутость  бинтоленты  с  одной  стороны, что вызывало  складки  на  наружном  слое.

5. Ходимость опытной бинтоленты   составила 4 цикла, при норме 16 циклов  серийной бинтоленты.

После 5  цикла на  наружной  поверхности  рукавов  имели  место  складки  в  большом  количестве.

6.  Изготовленные  рукава  соответствуют  требованиям ГОСТ 10362-76  по  прочности  связи  резиновых  слоёв с  нитяной  оплеткой.

На  основании  вышеизложенного из-за  низкой  ходимости не рекомендуется использование опытной  бинтовочной ленты  шириной 80мм производства ф.«Nantong RiFei», Китай в производстве напорных рукавов.