根据2014年7月2日 №5178号公文我们对«Nantong RiFei»公司生产的80毫米试验用水布带进行了测试，中国用它来生产软管。

报告结果如下：

- 表格1 是试验用水布带物理 - 机械性能测试结果：

表格1.

| 指数名称 | 成批水布 全套橡胶工业制品 宽度 80 毫米 | 中国 «Nantong Rifei»公司生产的水布，宽度80 毫米 |
| --- | --- | --- |
|  | 技术规范标准 У 17.5-31737390-001-2012 (图07) | Факт КРТ | Факт КРТ | 1 周期 | 2 周期 | 3 周期 | 4 周期 | 5 周期 |
| 厚度 ，毫米 | 不超过 0,5 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | - | - | - | - |
| 线{性}密度 , 克/100米 | 1342,9±67,1 | 1338 | 1424 | - | - | - | - | - |
| 断裂荷载, N | 不少于2500 | 3753,4 | 3665,2 | 3540,7 | 3397,7 | 3528 | 3495,7 | 3593,7 |
| 拉伸情况下的断裂伸长率 ，% | 不超过 30 | 26,2 | 35,5 | 29,0 | 26,0 | 26,3 | 27,2 | 26,7 |
| 在热空气中的线性收缩, % 经线方面 纬线方面 | 不少于 5,0 不超过7,0 | 6,8 1,3 | 3,3 1,3 | 2,8 1,3 | 2,2 1,3 | 2,8 1,3 | 3,3 1,3 | 3,5 1,3 |

中国«Nantong Rifei»公司生产的水布指数对比分析结果如下：

- 水布的厚度是同样的；;

- 中国«Nantong Rifei»公司生产的水布实际强度要稍低于使用标准；

-  断裂伸长率和线性密度高于使用标准;

- 经线的线性收缩率比成批水布的实际收缩率低2倍。

2. 水带用水浸湿后再缠绕时不会遇到困难。

3.根据GOST 10362-76 标准和ТР，试验用水布作为压制材料通过标准的技术制造成Ф 16, 20毫米软管。水布的重叠部分为50% 。

4. 软管的包缠是在包缠机组上进行的。硫化后在包缠水布时 从一侧观察水布的 延伸情况，这会在外层引起褶皱。

5. 试验用水布的耐用效率达到4周期，成批水布要达到16周期。 在5周期过后，软管的外表面就出现了大量褶皱的地方。

6.  所生产软管的橡胶层和编织层的粘结强度符合GOST10362-76标准。

基于上述情况，由于该水布的耐用效率过低，因此不建议使用中国 «Nantong RiFei»公司生产的80毫米宽水布带生产耐压软管。