- 剩余磁感应  Br≥1.18Tl

- 感应矫顽力  Hcb≥865kA/M

- 感应矫顽力  Hci≥1114kA/M

- 最大能量积  (BH)max≥280千焦耳/m³

- 镀层   Cu-Ni

|  |  |  |  |  | ТУКЖ 757142.325 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 磁铁 | 代号 | 质量 | 比例 |
| 修改 | 页 | 文件编号 | 签名 | 日期 |  |  |  |  | 0,02 | 1：1 |
| 编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术检验 |  |  |  |  | 第 张 | 共 1 张 |
|  |  |  |  | 钕--铁--硼 |  |
| 标准化检验 |  |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |  |