ООО «АНИКОМ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции: лист полимерный (геомембрана),

Партия     19      Дата изготовления     12 июня  2014г.

Изготовлена по ТУ 2246-001-77066742-2012 из полиэтилена низкого давления(HDPE), стабилизированного сажей.

Количество, кв. м.  17000  Толщина, мм  1,0    Ширина,   5м

Исполнение:  полотно

Результаты испытаний:

| № | Наименование показателя | Требования ТУ 2246-001-77066742-2012 | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид геомембраны | Поверхность геомембраны должна быть гладкой. Не допускаются трещины, разрывы, отверстия | Поверхность геомембраны гладкая. трещин,разрывов,отверстий нет |
| 2 | Плотность при 20 ºС, кг/куб.м. | Не нормируется | 940-960 |
| 3 | Прочность при растяжении, МПа, не менее - в продольном направлении - в поперечном направлении | 25,0 23,0 | 26,2 24,1 |
| 4 | Относительное удлинение при разрыве,%, не менее | 700 | 718 |
| 5 | Сопротивление раздиру, Н/мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 250 300 | 270 320 |
| 6 | Водопоглащение, % по массе, при испытании не менее 24ч. | не более 2 | 0,0-0,1 |
| 7 | Химическая стойкость | Стойка к действию кислот (за исключением концет-рированной азотной и серной) и щелочей различной концентрации | Материал стоек к воздействию хим.сред |
| 8 | Водонепроницаемость за 72 часа при 20ºС,% | водонепроницаемая | водонепроницаемая |
| 9 | Толщина геомембраны, мкм | 1000±10% | 980-1005 |
| 10 | Ширина геомембраны, мм | 5000±2% | 5000 |

Заключение: Соответствует требованиям ТУ 2246-001-77066742-2012

Условия хранения: Лист хранят в виде рулонов в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении  при tº от +5º С до +40º С

Гарантийный срок хранения 1 год при соблюдении условий хранения

Начальник ОТК       ______________________Шипицын А.В

М.П.

«27» июня 2014г.