# Первоначальное технологическое решение

## 1.1 Общее описание

В соответствии с документациями стороны А , чтобы обеспечить производительность активной извести 100 тонн/сутки , необходимо комплектовать одну энергосберегающую газовую печь для обжига активного извесняка , объёмом 150м3, система воздухопитания применяет одну печь сухой перегонки с объёмом обработки бурого угля 80000 тонн/год. Основные цехи включают в себя : цех газификации бурого угля, цех вертикальной печи по производству извести и другие вспомогательные оборудования для производства и так далее .

## 1.2 Цех газификации бурого угля

## Данный цех включает в себя участок подготовки угля , участок сухой перегонки , участок выдачи раскаленного кокса , участок охлаждения брызгами с помощью воздушного дутья и другие оборудования .

## Во-первых , участок подготовки угля

## Данный участок в основом для хранения и обработки необработанного уголя , обеспечит его удовлетворить потребоности входа в печь сухой перегонки, также удовлетворить потребность непрерывного производства печи сухой перегонки . Участок подготовки угля состоит из угольного склада , углеприемной ямы , печи для сушки ,  корпуса сортировки , ленточного конвейера и других оборудований .

## Хранить кондиционный необработанный уголь в складе , эти угли были перевозимы вне завод ,  объём хранения угля на складе должен обеспечить нормальную работу печи сухой перегонки в течение 10 дней , угольному складу необходимо применять соответствующие меры защиты (например : сарай угля , стена для ветрозащиты и пылеподавления и так далее) , защитить небоработанный уголь от дождя и увеличения избыточной влаги , предотвратить загрязнение порошкообразной пыли .

## Перевозить небоработанный уголь от угольного склада до печи для сушки через углеприемную яму и ленточный конвейер , очищать часть влаги угля для того , чтобы удовлетворить потребность входа в печь сухой перегонки . После сушики необработанные угли были транспортированы ленточным конвейером в станцию сортировки , чтобы крупность необработанных углей в соответствии с требованием печи сухой перегонки . После сортировки , порошный уголь был транспортирован ленточным ковейером в склад для храненря порошка угля. А кусковой уголь в качестве годного сырья был транспортирован в верхний силос печи сухой перегонки с помощью конвейера.

## Во-вторых , участок сухой перегонки и выдачи раскаленного кокса

## По поводу участка сухой перегонки мы используем SH2010 серию печь внутреннего обогрева для сухой перегонки бурого угля , наш институт сам разработает данную печь и её есть самостоятельная интеллектуальная собственность , зрелая и надежная технология , хорошая эффективность перегонки , удобная эксплуатация , объём обработки угля в год вот это 80000 тонн .

## Перевозить годный уголь из участка подготовки угля и поставить в печь сухой перегонки через электро-гидравлический щитовой затвор и вспомогательный бункер для угля . Поставить уголь в печь и уголь двигатеся сверху донизу, касаться с высокой температурой с камеры сгорания против течения и сделать тепловой обмен , пиролиз кускового угля на полукокс и грязный газ. Полукокс через разгрузочную коробку под печь сухой перегонки и  коксовыталкиватель попадается в водонепроницаемый бак на дне печи для погасания полукокса , использует скрепер для того , чтобы непрерывно соскрести и потом перевозить на сушильную машину , после сушки перевозить полукокс в площадку для складывания  с помощью ленточного конвейера .

## В процессе сухой перегонки производить грязный газ и через подъёмную трубу , перекидное колено и потом входить в  заборное устройство , охладить с пользованием циркуляционной аммиаки и потом через трубопровод для поглощения газа и до участка охлаждения брызгами с помощью воздушного дутья . Использовать обратный газ после очистки и охлаждения в качестве газа для обогрева печи сухой перегонки .

## В-третьих , участок охлаждения брызгами с помощью воздушного дутья

Грязный газ через трубопровод для всасывания газа и входит в печь сухой перегонки , потом черезразделитель газа от жидкости и входит на дно начальной градирни , после охлаждения газ от верхней частиначальной градирни входит в охладитель с поперечными трубами, в охладителис поперечными трубами охладить газ при помощи воды циркуляционного охлаждения , потом входит в электрофильтр смолы , удаление смолы тумана газа и добавить давление с пользованием Roots вентилятора  , часть газа возвращает в участок сухой перегонки для обогрева печи и сушки полукокса , перевозить все остальные газа в цех печи для обжига известняка в качестве топливного газа .

## В процессе газоочистки производит смешанную жидкость смолы иаммиаки входит в бассейн циркуляционной аммиачной воды для разделения , после разделения аммиачная вода в качестве хладагента газа для циркулярного использования , а по поводу смолы использует насос откачивает и поставит в бак для охранения , последальнейшего удаления воды может быть использован в качестве топлива при производстве легких высокого качества сырья за пределами продажи.

## В-четвертых, сырье и продукция Печь сухой перегонки может обрабатывать 80 000 тонн годный уголь в год(30 мм ~ 120 мм), производительность полукокса бурого угля около 40000 тонн , производительностьгазоочистного газа составляет около 10000 Nm3 / ч , 65% газоочистного газа возвращает в печь и также использовать для сушки , остальные 35% , то есть3500 Nm3/h , тепловая мощность газа около 1200 ~ 1300 ккал / нм 3.

1.3 Цех печи для обжига известняка

## Данный проект исполь зуетэнергосберегающую газовую печь для обжига активного извесняка100 тонн/сутки, объёмом 150м3, газ для печи обжига вот это остальные газа после очистки в цехе сухой перегонки бурого угля  .

Прежде всего, процесс производства

Известняк был транспортирован на крышу оборудования, толкнует в шахтной печи извести. Цехсухой перегонки бурого угля производит газ и смешает с воздухом , потом входит в печь и обжиг известняка , после обжига активный извеснякисключается из нижней части выпускного канала , после охлаждения определенное время и перевозить с ленточным конвейером , после дробления и сортировки до силоса готовогопродукта.

## Процесс реакции: CaCO3 → CaO + CO2↑

## В газовой печи для того , чтобы обжечь 1 тонн извесняка нужно около 1000000 килокалорий , данный проект , печь дляобжига известняка с производительностью100 тонн/сутки , нужно около1X108Kcal/сутки, цех сухой перегонки бурого угля может производить газ , а остальные газа вот это 3500 Nm3/час，то есть 84000 Nm3/сутки , может поставить количество теплоты около 1.05X 108Kcal/сутки , может обеспечить работу печи дляобжига известняка с производительностью100 тонн/сутки .

## Во-вторых, технические требования

## Для обеспечения качества продукции, улучшения тепловой эффективности. В известняковой контроля размера частиц печи в 80 ~ 120 мм; температуры обжига поддерживают на уровне 900 ~ 1000 ℃; Печь закрыт; в верхней части печи для обжига извести добавить направляющие трубы пылеочистителя .

## В-третьих, сырье и продукция

## Данный проектпланируется достичь годовой производительностью извести 100т / ч печи дляобжига известняка , использует остальные газа из цеха сухой перегонки бурого угляв качестве обжига газа, нужно газ 80000 нм3 / д (теплотворная способность около 1200 ~ 1300Kcal / нм3), Известняк сырье нуждается 180 ~ 200т / д, требования к качеству известняка сырье, приведенные в следующей таблице:

|  | Химический состав（%） | кусковатость（mm） |
| --- | --- | --- |
|  | CaO＋MgO | MgO | SiO2 | S |  |
| известняк | ＞54 | ＜3 | ＜1.0 | ＜0.06 | 40～80 |

## Когда условия отвечают требованиям к сырья, показатели качества активного извести являются：

|  | CaO＋MgO（%） | SiO2（%） | S（%） | Степень активности（ml） | остатки CO2（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активный известь | ≥90 | ＜1.0 | ＜0.10 | ≥300 | ＜3.0 |