|  | ENGENHARIA DE PRODUTO |
| --- | --- |

| ESPECIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO FRICTION MATERIAL SPECIFICATION – BRAKE LININGS, BLOCKS AND RAILROADS | Nº.: |
| --- | --- |
| CÓDIGO DA MISTURA: (MIXTURE CODE) |  | REV.: |
| DATA DA REVISÃO: (REISSUE DATE) |  | EMISSÃO ORIGINAL: (ORIGINAL ISSUE) |  |
| DESCRIÇÃO: (DESCRIPTION) |  |

| CQ (QC) | CARACTERÍSTICAS (PROPERTIES) | SIM (SIM) | CLAS (CLAS) | FAIXA LIMITE (ACCEPTANCE LIMITS) | NORMA (TEST METHOD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 1. Dureza Gogan (Gogan Hardness Limits) | - | - | 25 - 65 (*) | NBR-5520 (MB 1016) |
| X | 2. Extração com Acetona (%) (Acetone Extract - %) | - | - | Máx. 2,00 | NBR-14600 MA-F008 |
| X | 3. Perdas por Ignição (%) (Ignition Loss - %) | - | - | 25,00 - 40,00 | NBR-14601 MA-F011 |
| X | 4. Cinzas (%) (Ash Content - %) | - | - | 60,00 - 75,00 | NBR-14601 MA-F002 |
| X | 5. Peso Específico (g/cm³) (Specific Gravity Limits - g/cm³) | PE | - | 2,00 - 2,50 | NBR-5544 MA-F012 |
|  | 6. Absorção de Água (%) (Water Absorption - wt %) | - | - | Máx. 2,00 | NBR-8942 MA-F001 |
|  | 7. Absorção de Óleo (%) (Oil Absorption - wt %) | - | - | Máx. 2,00 | NBR-11645 MA-F001 |
|  | 8. Resistência Flexão (MPa) | - | - | Min. 20,4 | NBR-7908 |
|  | 9. Resistência Compressão (Mpa) | - | - | Min. 27,0 | NBR 11569 |
|  | 10. Resistência ao Choque (J/m 2) | - | - | Min. 1500 | NBR 7909 |
|  | 11. F.A.S.T. (F.A.S.T. MACHINE) Peso Específico (g/cm³) (Specific Gravity Limits - g/cm³) Taxa de Desgaste (10³ ins³/hp-hr) (Wear rate - 10³ ins³/hp-hr) ou CHASE MACHINE (CHASE MACHINE) Atrito Normal (Friction Level) Atrito a Quente (Hot Friction) Desgaste (mm) (WEAR –mm) Desgaste (g) (WEAR - g) ou KRAUSS TEST Coeficiente de Atrito (Friction Level) Coeficiente de Atrito Máximo (Máx. Friction Level) Desgaste (mm) (WEAR –mm) Desgaste (g) (WEAR - g) | - | - | F-S-106 2,00 - 2,40 9,00 – 15,00 0,35 – 0,49 0,35 – 0,49 Máx. 0,37 Máx 0,53 0,23 – 0,29 0,43 1,00 5,00 | NBR-7813 SAE J661 |
| REVISÃO: (REVISION) |  |
| ANALISADO: (CHEKED) | APROVADO: (APPROVED) |
| NOME: (NAME) VISTO: (SIGN) DATA: (DATE) | NOME: (NAME) VISTO: (SIGN) DATA: (DATE) |