三、主 要 部 份 配 置 说 明

本机主要由放卷部、复合部、挤出机、收卷部及控制部组成。

  - 放卷部1：(纸 , PET, 无纺布, 玻纤布等)

(结构：

采用双工位机架，更换料卷方便。放卷张力由磁粉制动器产生，张力控制精度极高。装料轴采用两条带标尺的气胀轴。机架同底座是高强度。

  - 放卷部2：(铝箔等)

(结构：

采用双工位机架，更换料卷方便。放卷张力由磁粉制动器产生，张力控制精度极高。装料轴采用两条带标尺的气胀轴。机架同底座是高强度。

  - 复合部：

(结构：

采用三辊压合方式，冷却辊采用夹套螺旋式通冷却水强制热交换结构，使辊筒表面能充分冷却，压辊、付压辊采用旋转接头通冷却水冷却。压合采用气动式加压方式，压力独立可调。电机直接带动冷却辊，使之与主机同步。复合部配备切边料装置。

  - 挤出机：

(结构：

挤出机由挤出电机、齿轮箱、螺杆、机筒、换网及连接器、T型模头、机车和地轨组成。通过主电机带动齿箱转动，再把动力传给螺杆，使其旋转打料，形成一定压力的熔融胶液，最后从T型模头中均匀流出，形成塑料薄膜。这几部分组件均装于高强度机身上，机身又在地轨上通过一小电动机带动行走定位，可移动的挤出机，方便操作与调试。

(规格：SJ90/33

A．挤出电机：       55 kw三相异步电动机

B．齿轮箱：         专用精密耐用齿箱

C．螺杆：（专用螺杆，混炼效果良好，挤出均匀的优熔融良产品）

转速：    5-100RPM

直径：    Ø90 mm

长径比： （33：1）

材料：    38CrMoALA   表面氮化处理, 镀硬鉻

结构：    塑化段为双曲线螺纹

D．机筒：

外径：    Ø150 mm

加热功率：54 kw

加热区：  6区

机筒冷却：前端进料处水冷却  & 后端风机空气冷却

材料：    38CrMoALA   表面氮化处理

E．换网及连接器：  油压快速换网

材料：SCr4 和 SUS

换网及连接器流道镀硬鉻抛光至镜面

F．T型模头：模唇宽度： 1350mm

模唇间隙： 0.8mm

G．机车和地轨：

驱动电机：1.1kw

升降距离：±30mm

H．温度控制器：附在机身上，指示范围：0~400°C

控制分区：机筒6区  T型模头9区 换网及连接器4区

电脑温度控制模块

J．料斗：容积为80L配真空自动吸料机

料口：带内循环冷却水套

  - 收卷部：

(结构：

采用双臂双工位机架，更换料卷方便。收卷张力由实行闭环控制的交流电机产生。主动式的张力控制精度极高。装料轴采用两条带标尺的气胀轴。机架同底座采用高强度的钢板。

  - 控制部：

主机控制：由PLC作为中央处理器，对各走料电机协调控制，线速度稳定。

张力控制：放卷部通过磁粉制动器将恒定的张力输出，收卷部由电机进行力矩控制，低摩擦气缸配合日本精密调压阀实现恒力矩收卷。

电气元件：法国施耐德认证产品或瑞士ABB认证产品

操作系统：7寸人机界面操作系统。简单明了、美观，便于监测数据和调试。

四、主 要 配 置 清 单

⊕张力系统：         主要器件进口，自主开发
⊕可编程控制器：     日本三菱Fx2n系列
⊕DA及AD模块：    日本三菱Fx2n系列
⊕人机界面：         7寸

дисплей управления   7-дюймовый
⊕主机驱动器：       5.5KW AC Motor+Enconder+Fan
                     汇川 5.5KW高性能矢量变频器
⊕磁粉制动器：       20kg磁粉制动器
⊕收卷驱动器：       5.5KW AC Motor+Enconder+Fan
                     汇川5.5KW高性能矢量变频器
 ⊕挤出机驱动器：    55KW AC Motor+Enconder+Fan
                     英威腾55KW高性能矢量变频器
⊕精密调压阀：       日本腾仓精密调压阀
⊕气动元件：         国产气动元件
⊕铝导辊：           低启动转矩精密硬面铝导辊
⊕温度控制器：       亚泰数显温控表
⊕齿箱、螺杆、模头： 国产专用
⊕吸料及干燥料斗：   香港
⊕低压电器：         国内名牌
⊕轴    承：         国内名牌(关键部位:日本NSK)

五、非 本 公 司 供 应 范 围 之 内 事 宜

⊕基础和安装材料工程（提供部分图纸）
⊕连接到本机器的电气线路工程、水路、气管道路工程
⊕0.6Mpa洁净压缩空气源
⊕试机用各种材料
⊕排废气系统

⊕冷却水装置及其管道

七、随 机 配 件 清 单

⊕工具箱：               1只
⊕机油枪:                1把
⊕活动扳手250:           1把
⊕模头专用工具:           1把
⊕内六角扳手 6mm:         1把
⊕内六角扳手 8mm:         1把
⊕内六角扳手 10mm:        1把

⊕内六角扳手 12mm:        1把
⊕试电笔:                 1只
⊕气胀轴:                 4套 (已装机器上)
⊕旋转接头:               6套 (已装机器上)
⊕气源三联体:             1套 (已装机器上)
⊕螺杆加热圈:             6圈 (已装机器上)
⊕模头加热棒:             30块 (其中数只已装机器上)
⊕滤网:                   2套 (已装机器上)
⊕交流接触器：            2个
⊕常开按钮：              各2个（红色、绿色）
⊕常开急停开关：          1个
⊕指示灯：                2个