分析认证

| 订单号码 | 客户订单号 | 认证号码 SAPM649440 | 页面 1-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| S003977 | 生产线号码 2 | 8月 2014 | 认证日期 12-8-14 | 打印日期 12-8-14 |

| 发送数量 25341 KGM | 发送日期 12-8-14 | 商品描述 |
| --- | --- | --- |
| 提单号码 390478 | 商品代码 G3E104706 |  |
| 发送号码 6675850 | 商品评论 |  |
| 客户商品代码 TO6060-25 203x6000 110 |  |

法律规定

批次数量

| 客户批次数量 | 铸造数量 | 数量 | KGM | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 毛重 | 净重 |
|  | 201436781 | 1541 | KGM |  | 1541 |
|  | 201436921 | 23800 | KGM |  | 23800 |

成分结果%（百分比）

| 分析日期/批次数量 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | B | Be | Ca | Cd | Ca | Li | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

成分结果%（百分比）

| 分析日期/批次数量 | Pb | Sn | V | Pi | OC | OT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |