|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **抽芯铆钉的外观** | | | | | | | |  | | | |
|  | | | -铆钉套   (铝的) | |  | - 铆钉杆   (镀锌钢) |  |  | | | |
| **铆钉的技术参数** | | | | | | | |
|  | | | - 钻孔直径， 毫米 | | | | |
|  | | | - 连接材料的厚度 最小/最大，毫米 | | | | |
|  | | | - 断裂荷载, Н. | | | | |  | | | |
|  | | | - 剪切荷载, Н. | | | | |
| **d** | **L** | **D** |  |  | |  | |  |  |  |
| **毫米** | **毫米** | **毫米** | **毫米** | **毫米** | | **Н** | | **Н** |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **3,2** | 8 | 9,5 | 3,3 | 3-5 | | 980 | | 680 |  |  |
| 10 | 5-7 | |  |  |
| 12 | 7-9 | |  |  |
| 14 | 9-11 | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **4,0** | 8 | 10 | 4,1 | 3-4 | | 1850 | | 1300 |  |  |
| 10 | 4-6 | |  |  |
| 12 | 6-8 | |  |  |
| 14 | 8-10 | |  |  |
| 16 | 10-12 | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **4,0** | 8 | 12 | 4,1 | 3,5-4,5 | | 1850 | | 1300 |  |  |
| 10 | 4,5-6,5 | |  |  |
| 12 | 6,5-8,5 | |  |  |
| 14 | 8,5-10,5 | |  |  |
| 16 | 10,5-12,5 | |  |  |
| 18 | 12,5-14,5 | |  |  |
| 20 | 14,5-16,5 | |  |  |