供应橡胶码头护舷

4- 技术条款

4.1 – 描述

供应的护舷都是圆筒型的，橡胶的。关于能量吸收的规格在偏移50%之下。

-外径：1000mm

-内径：500mm

-长度 ：1500mm

-反作用力≥55吨/延米

-能量吸收≥ 11吨/延米

-重量：约1050kg

-数量：15

4.2-交付方式

交付由供应商执行，地点在Nouville 的自治港[Port Autonome à Nouville]的船台的工厂。

4.3-技术检查

技术检查要有自治港的技术部门来单薄啊

4.4- 检查和试验

自治港保留测试和检查的权利。

倘若测试发现特性不符合事先的预计，港口可以拒绝这次的供应，并且测试费要由供应商承担。

4.5- 验收

验收在交付地点进行，要有技术人员在场，技术人员要能够把有用的信息给港口人员。

此外，持有人要提供供应商的详细技术说明书，说明书要指明精确的特性，以及设备的来源。 这杯的的材料提供了精此说明书要提交。

4.6-供应商的保修

供应商必须保证全面的保修，在正常使用的情况下，所有提供的用品的保修期不得少于1年，自验收纪要上的日期开始算起。

新喀里多尼亚的自治港[Port Autonome]

2015年1月