Folheado de madeira/lâminado de madeira é principalmente produzido pela 4/8 feet spindle peeling lathe. Spindle peeling lathe is often used to peel big diameter(usually bigger than 360mm) logs into 0.1~3mm rotary veneer and the log is fixed by two shaft clamps

葡萄牙语：Folheado de madeira/lâminado de madeira é principalmente produzido pelo torno laminador (desfolhador) com eixo e de 4/8 pés. O torno laminador com eixo é sempre utilizado para fazer corte rotativa de toras de grandes diâmetros (normalmente maior do que 360mm) para produzir madeiras compensadas de 0.1~3mm e a tora é fixada pelo dois fixadores de eixo.

| 英语 | 葡萄牙语 | 英语 | 葡萄牙语 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Tipo | Reference output | Saída para referência |
| Max diameter | Diâmetro máximo | residue diameter | Diâmetro resíduo |
| Max log length | Comprimento máximo de tora | Rotary knife size | Tamanho da faca rotativa |
| Chuck diameter | Diâmetro de mandril | Overall size | Tamanho total |
| Veneer thickness | Espessura do folheado da madeira | Total weight | Peso total |
| Motor power | Potência do motor | FOB PRICE | Preço FOB |
| Max rotary speed | Velocidade máxima rotativa |  |  |

Stacker is used to filtrate the veneer automatically and then stacking , saving

Manpower , increasing  Efficiency. It’s an important role in the automatic product line

葡萄牙语：O empilhador é utilizado para distribuir o verniz automaticamente e, em seguida, fazer empilhamento. Economizando mão de obra, aumentando a eficiência. Este equipamento tem um importante papel na linha de produção automática

Just peeling off the veneer moisture content is very high, core veneer drying machine is mainly used for drying veneer, which is based on the economy, the loss of the smallest on the plate means to reduce the moisture content of the board to reach process requirements

葡萄牙语：A madeira recente descascada (cortada) possui um alto valor de teor da água , a máquina de secagem de para miolo de madeira é utilizado principalmente para secar madeiras, que é baseada no conceito de econômia e a perda mínima de madeiras. Reduzindo o teor de água e humidade da placa de madeira para alcançar os requisitos dos clientes

| 英语 | 葡萄牙语 | 英语 | 葡萄牙语 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Tipo | Cylinder | Cilindro |
| Nominal gross pressure | Pressão bruta nominal | drying cycle | Ciclo de secagem |
| Nominal oil pressure | Pressão de óleo nominal | Stroke of cylinder | Curso de cilindro |
| Hot platen size | Tamanho do cilindro quente | Motor | Motor |
| Distance between layers | Distância entre camadas | Dimension(mm) | Dimensão (mm) |
| Number of hot platen | Número do cilindro quente | Net weight | Peso líquido |
| Layers | Camadas |  |  |
| Output | Saída |  |  |

| 英语 | 葡萄牙语 | 英语 | 葡萄牙语 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Tipo | Motor | Motor |
| Veneer length | Comprimento da madeira laminada | Operation mode | Modo operacional |
| Veneer width | Largura da madeira laminada | Capacity | Capacidade |
| Veneer thickness | Espessura da madeira laminada | Overall size | Tamanho total |
| Motor power | Potência do motor | Total weight | Peso total |
| Heat power | Potência térmica | Air condition power | Potência de ar condicionado |