| 样本号 | 车皮号 | 重量 | DM | 化学成分 | 硬度 HB（室内/室外） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Al | Cu | Ti |  |
| 钢球的宽度 CPR 12:2007 | 0.6-1.8 | 0.05-0.75 | 0.2-1.2 | 0.01-0.09 | -- | 0.03-0.3 | 0.001-0.02 | 0.01-0.1 | -- | 0.01-0.18 | -- | ＞338 |
| 钢球的宽度 CPR 12:2007 | 1.8-3.8 | 0.6-2.0 | 0.9-2.5 | 达0.15 | 达0.15 | 1.0-5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ＞338 |