1）独创过滤器 Bruckner 49,1 / 703,5 / 2层 (528769.10)

它是 722518 过滤器, Øins. 49,2 / 703,5 lg / 2-layer – 过滤器 49,1мм, H 703,5мм Bruckner .№ SZR20491D3001 (нк)

2)独创过滤器 Bruckner 52x714 мм 筛孔 80 мкм (529734.10) 722516 过滤器, Øins. 52 x 714 lg/ MW 80 – 过滤器 ф52,0мм, H 714,0мм Lage 1:Multipore 80 Bruckner № SZR10520D3010 (нк)

1)可换的圆柱形过滤元件, (2层) 由不锈钢组成, 直径：49,1мм.,插入件大致厚度：2мм, 筛孔：№1-20 筛眼, №2-50 筛眼, 高度：703,5 мм. 它被用于过滤熔融聚合物材料。

2) 可换的圆柱形过滤元件, 由不锈钢组成, 直径：52мм., 插入件大致厚度：2мм, 筛孔 80筛眼, 高度：714мм。它被用于过滤熔融聚合物材料。