118 170 m² (2 626×45 m) 的 玻璃纤维土格栅

为了修复一个飞机场的一条主跑道，特性如下：

物理特性：

- 网格尺寸：40×30mm

- 玻璃纤维网格:153 g/m²153

- 聚合物涂层:130 g/m²

- 非编织聚酯纤维：17 g/m²

- 热胶合布：23  g/m²

- 厚度<1mm

- 单位面积质量（NF EN965）= 320 g/m²

机械特性:

- 断裂强度 :  (NF EN ISO 10319)

- 纵向 : > 50 kN/m

- 横向 : > 50 kN/m

- 抗拉强度，伸长2%的情况下 : (NF EN ISO 10319)

- 纵向  > 20 kN/M

- 横向 > 20 kN/M

- 断裂伸长 : (NF EN ISO 10319)

- 纵向  <  5%

- 横向  <  5%.