Подготовил: Леоньков Кирилл

双轴（两级）造粒系统

加工材料: PE聚乙烯，PP聚丙烯，PC聚碳酸酯

生产率： 120-250公斤/小时

电能: 380 V/50 Hz

总的最大功耗  106.1 KW

总的外观尺寸 高х深х宽   2350х7000х3900mm

设备清单：

| 编号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准化装料机(定量给料器) | 1 |
| 2 | 单螺杆挤出机1 | 1 |
| 3 | 单螺杆挤出机 2 | 1 |
| 4 | 冷却水槽 | 1 |
| 5 | 拉条切粒刀片 6+1 | 1 |
| 6 | 控制面板 | 1 |

设备描述

- 装料机

发动机功率: 1,5 KW

用于装载材料的螺旋推进杆

- 单螺杆挤出机1    (第一阶段挤出机质量1150 公斤)

减速器 500

脱气方式: 双通风

螺旋推进杆直径: 125 mm

长 2100 mm

发动机功率: 30 KW

加热区域: 7

温度控制区

- 单螺杆挤出机2   (第二阶段挤出机质量650 кг)

减速器400

螺旋推进杆直径: 125 мм

长 1200 мм

发动机功率: 11 кВт

加热区域: 7-9

发动机停顿网络更换 (+ 发动机 1,5KW)

- 冷却槽

长: 2,5 m

材料: 不锈钢

- 6个刀片拉条切粒

发动机功率: 2,2  KW

- 控制面板

温度控制器

接触器（开关）

+7 (965) 263-75-33

polimer-amd@yandex.ru