对询盘的回应

1、汽车防弹玻璃的构成

汽车防弹玻璃无论用于汽车的哪个部位，皆可由以下的材料构成：

[玻璃+PVB]×n + 玻璃+PU + [PC+PU]×i + PC （n=2~4，i=0~2）

以上，玻璃可以是等厚，也可以是不等厚；PC为高强度聚碳酸脂板材；PVB与PU为夹层材料，称之为中间层；依据防弹等级不同，n与i的取值各不相同。

汽车防弹玻璃也可以全部由多层高强度聚碳酸脂制成，从而轻型化。

2、汽车防弹玻璃的生产工艺流程

汽车防弹玻璃制造结合了防弹玻璃与汽车玻璃二方面的制造技术，主要工艺流程如下：

玻 璃→切割→边部处理→热弯成型┐ ├→修边→夹层→真空层压→高压定型→检验 PC板→切割→边部处理→热弯成型┘ ↑ │ 中间层.[PVB与PU]→切割┘

3、汽车防弹玻璃涉及的生产设备

按以上工艺流程，汽车防弹玻璃各工序对应的生产设备如下：

| 材料名称 | 工序及其设备名称 |
| --- | --- |
|  | 切割① | 边部处理② | 热弯成型③ | 修边④ |
| 玻 璃 | CNC平板玻璃切割机 | 异形磨边机 | 模具1+加热炉1 | 修边机+标准模板 |
| PC板 | CNC线性切割机 | 打磨机+抛光机 | 模具2+加热炉2 | ②+标准模板 |
| 中间层 | 剪刀与墙纸刀 | ---- | ---- | 剪刀与墙纸刀 |
| 材料名称 | 夹层⑤ | 真空层压⑥ | 高压定型⑦ | 检验⑧ |
| 玻 璃 | 10万级无尘室 恒温恒湿控制系统 工作平台 | 真空泵 真空袋或管 加热箱 | 高压釜、轨道车 釜外导轨 冷却水系统 | 检验灯箱 检验模板 检验模具 |
| PC板 |  |  |  |  |
| 中间层 |  |  |  |  |
| 清洁设备 | 1、平板材料清洁：清洗机；2、弧形材料清洁：无纺布、去离子水、酒精。 |

4、汽车防弹玻璃生产设备估价

汽车防弹玻璃各单台生产设备中国市场的采购价如下：

| 序号 | 设备名称 | 单价(￥) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNC平板玻璃切割机 | 80.5万元/台 | 也可按标准模板划样后，用玻璃刀切割玻璃，用线锯切割PC板。 |
| 2 | CNC线性切割机 | 34.5万元/台 |  |
| 3 | 直线锯片切割机 | 6.9万元/台 | PC板的直线切割，圆形锯片。 |
| 4 | 异形磨边机 | 3.5万元/台 | 需另配多种磨轮。 |
| 5 | 平板玻璃清洗机 | 23万元/台 | 也可用无纺布、去离子水、酒精进行清洁。 |
| 6 | 平板PC板清洗机 | 29.9万元/台 |  |
| 7 | 单室热弯加热炉1 (750℃max) | 11.5万元/台 | 产量：相同型号4件/(台.班)； 产量需求更高时，可另选多室炉或连续炉。 |
| 8 | 单室热弯加热炉2 (200℃max) | 9.2万元/台 |  |
| 9 | 10万级无尘室 | 23万元/间 | 这些是中间层材料(PVB与PU)的夹层工艺所要求应配套的设备与设施。 |
| 10 | 恒温恒湿控制系统 | 28.8万元/套 |  |
| 11 | 加热箱(含真空泵) | 6.9万元/台 |  |
| 12 | 高压釜(含釜内轨道) | 57.5万元/台 |  |
| 13 | 去离子水系统 | 5.8万元/套 | 阴阳树脂交换型，去离子水产量2m3/hr。 |
| 14 | 其它 | 81.7万元 (预估) | 包括：直接采购件（如剪刀/墙纸刀/无纺布/酒精/真空泵/真空管等）；采购部件与材料后须自制的部分（如手工打磨机/手工抛光机/修边机/模具/模板/工作台/检验灯箱/轨道车/釜外导轨/冷却水系统等)；仅针对一款车型；随着车型的增加，该费用相应增加。 |
| 注：工厂需要的各单台设备的数量，取决于目标产量、每天的班次及员工的熟练程度。 |

5、汽车防弹玻璃产量及生产人员数量

在配有足够单台设备条件下，同时员工技术相对熟练且多为多面手，日产量可在20件~40件范围（取决于防弹等级、形状的复杂程度、边部与外观的质量要求、安装精度要求及是否是已持续生产过的定型产品），相应汽车防弹玻璃的生产人数约40人，其中部分人员需要在晚上工作(热弯与高压釜成型)。一款新的高防弹等级(如B6)汽车玻璃的定型周期，从研发到获证许可，在中国将需要6个月的时间。

6、其他

汽车防弹玻璃的下游客户通常为防弹汽车制造商或防弹车改装商，因此，对汽车防弹玻璃的各项具体要求应来自于他们。请向他们获取更详尽的汽车防弹玻璃的信息，包括防弹等级，单件限重、产品质量(边部与外观)、安装精度、日供货量(产量)等。有了详尽的信息，才能确定汽车防弹玻璃的具体组成、才能更恰如其分的做出制造设备的选型、设备数量的确定、生产人员的具体配备及车间工艺布局。