红叶教程

大型石膏模（罗马柱头）刷模、分片模的制作流程

分片模刷模的制作流程

第一步：准备好所需工具

第二步：处理模种

第三步：制作硅胶模具

第四步：制作树脂外模

第五步：拆模   对模具进行后期处理

第六步：完成模具制作   待用

首先，准备好所需工具，尺子、刀具、刷子、纸板等,

处理好模种，将模种固定到木板上

分片模：根据产品，分出两个片模或多个片模，使产品容易脱模，模线定位在

模种的最高点且不明显的结合部位，在这里我们用纸板分片，用热熔胶固定

再把固定在木板上的模种放倒，用直尺测量并确保其与地面垂直

把模线以下的部分用油泥堆满，用手指和工具蘸水把油泥抹平，确保油泥光滑平整，与模种之间不留任何缝隙

堆好油泥后，均匀地打上卡榫（扣位），卡榫离模种2cm左右，便于合模

在模种上均匀地涂上脱模剂，脱模剂可用清洁剂、肥皂水、凡士林等

根据产品的结构、花纹、用途来选择硅胶的类型，这里我们用红叶硅胶的

HY-625，加入2%-5%的固化剂，搅拌均匀

抽真空到-0.1mpa，防止做出来的模具有气泡，影响质量。如没有抽真空机，可减少固化剂的添加比例，以延长其固化时间，释放出多余的气泡。

抽完真空后，把硅胶倒到模种上，均匀地涂刷。待硅胶成粘稠状时，把低处过多的硅胶刷到高处，确保硅胶涂刷均匀

待第一层硅胶固化后（约30分钟），刷上第二层硅胶（固化剂可适当多加），硅胶固化的时间控制在20分钟左右

用同样的方法刷第三层，待硅胶不再流动时，在硅胶上面粘贴一层纱布，

以能增强硅胶模具的抗撕裂强度，然后再均匀刷第四层硅胶。

待硅胶固化后，即可做树脂外模，树脂和滑石粉按照1:2的比例调制（1kg树脂，2kg滑石粉），搅拌成粘稠状时，开始刷第一层，涂刷要均匀

刷一层树脂，铺一层玻纤布，刷第二层树脂时流动性可以大一点，反复四次即可

待树脂固化后拆除纸板，修整树脂外模的边缘，将另一面的油泥清理干净，重复

以上步骤制作第2、3、4面的硅胶模具及树脂外模

最后：制作模具，用红叶硅胶的HY-625硅胶，往硅胶里加入2%-5%的固化剂，搅拌均匀后放入抽真空机抽真空，抽真空抽到-0.1mpa，倒入模具

拆模：待硅胶模具和树脂外模完全固化后，用手磨机打磨、修整树脂外模，在模具分片处打孔，将整个树脂外模及硅胶模具做好顺序标记再拆下来，这样便于合模

检查硅胶模具，用剪刀修整硅胶模具

合模：将四面硅胶模具和树脂外模按照顺序用螺丝固定在一起

至此，模具制作完成，一般放置24小时后硅胶模具可投入生产使用