红叶教程

佛像挂件模具灌模制作流程

首先，准备好所需工具，尺子、刀具、笔刷、纸板等

处理好模种，将模种合理的摆放在木板上，用胶水沾住。

将木板固定到玻璃板上，并在模种表面均匀的喷上脱模剂

准备相应的纸板，围在模种四周，纸板与模种留有2CM左右的距离，并用热熔胶封住纸板间的间隙

根据产品的结构、花纹、用途来选择硅胶的类型，这里我们用红叶的缩合型HY-625硅胶，往硅胶里加入2%-5%的固化剂，搅拌均匀后，倒一半硅胶到模种内

放入抽真空机抽真空. 抽真空抽到-0.1mpa，这样可以防止做出来的模具有气泡，影响质量。

把另一半抽真空的硅胶全部倒入模种内，摇匀

待硅胶完全固化后，拆掉纸板，用剪刀修整硅胶模具四周,

用刀片切开硅胶模具取出模种

至此，模具制作完成，一般24小时后硅胶模具可投入生产使用