| 国家标准949-73 小型钢气罐和中型钢气罐气体体积压力不超过19.6帕。 |
| --- |
| 气罐体积,升 | 圆筒直径.мм | 罐壁的厚度，压力不少于 (МПа), мм, | 压力(Мпа).мм | 压力(МПа), кг |  |
|  |  | 碳钢 | 合金钢 | 碳钢 | 合金钢 | 碳钢 | 合金钢 |  |
|  |  | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 14.7 | 19.6 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 14.7 | 19.6 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 14.7 | 19.6 |  |
| 0.4 | 70 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 1.6 | 1.9 | 165 | 170 | 165 | 165 | 165 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.7 |  |
| 0.7 |  |  |  |  |  |  | 255 | 260 | 270 | 255 | 255 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.0 |  |
| 1.0 | 89 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 1.9 | 2.5 | 240 | 250 | 255 | 240 | 245 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 1.6 |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  | 295 | 305 | 315 | 295 | 300 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 1.9 |  |
| 2.0 |  |  |  |  |  |  | 425 | 440 | 455 | 425 | 435 | 2.1 | 3.1 | 4.0 | 2.1 | 2.7 |  |
| 2.0 | 108 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 2.4 | 3.0 | 320 | 330 | 340 | 320 | 325 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 2.5 | 3.1 |  |
| 3.0 |  |  |  |  |  |  | 445 | 460 | 480 | 445 | 455 | 3.4 | 5.0 | 6.4 | 3.4 | 4.3 |  |
| 3.0 | 140 | 3.1 | 4.4 | 5.7 | 3.1 | 3.9 | 310 | 325 | 335 | 310 | 320 | 4.1 | 6.0 | 7.9 | 4.1 | 5.3 |  |
| 4.0 |  |  |  |  |  |  | 385 | 400 | 415 | 385 | 395 | 5.0 | 7.3 | 9.6 | 5.0 | 6.5 |  |
| 5.0 |  |  |  |  |  |  | 460 | 475 | 495 | 460 | 470 | 5.8 | 8.5 | 11.4 | 5.8 | 7.6 |  |
| 6.0 |  |  |  |  |  |  | 535 | 555 | 575 | 535 | 550 | 6.7 | 9.8 | 13.1 | 6.7 | 8.8 |  |
| 7.0 |  |  |  |  |  |  | 610 | 630 | 660 | 610 | 625 | 7.6 | 11.1 | 14.9 | 7.6 | 9.9 |  |
| 8.0 | 140 | 3.1 | 4.4 | 5.7 | 3.1 | 3.9 | 680 | 710 | 740 | 680 | 700 | 8.5 | 12.4 | 16.6 | 8.5 | 11.1 |  |
| 10.0 |  |  |  |  |  |  | 830 | 865 | 900 | 830 | 850 | 10.2 | 15.0 | 20.1 | 10.2 | 13.4 |  |
| 12.0 |  |  |  |  |  |  | 975 | 1020 | 1060 | 975 | 1005 | 11.9 | 17.6 | 23.5 | 11.9 | 15.6 |  |
| 20.0 | 219 | 5.2 | 6.8 | 8.9 | 5.2 | 6.0 | 730 | 740 | 770 | 730 | 28.5 | 32.3 | 42.0 | 28.5 |  |
| 25.0 |  |  |  |  |  |  | 890 | 900 | 935 | 890 | 34.0 | 38.7 | 50.5 | 34.0 |  |
| 32.0 |  |  |  |  |  |  | 1105 | 1120 | 1165 | 1105 | 42.0 | 47.7 | 65.2 | 42.0 |  |
| 40.0 |  |  |  |  |  |  | 1350 | 1370 | 1430 | 1350 | 51.5 | 58.5 | 76.5 | 51.5 |  |
| 50.0 |  |  |  |  |  |  | 1660 | 1685 | 1755 | 1660 | 62.5 | 71.3 | 93.0 | 62.5 |  |

钢的牌号-30ХГСА, 45Д.

指定的气罐重量没有阀盖，环圈，底座，参考值和标定值在生产气罐中受到了质量的限制。

气罐的指定长度，作为参考和标定的应用在生产气罐中受到了长度的限制。

大概重量：

金属盖 -1,8кг

环圈-0,3кг

底座-5,2кг

允许生产中型体积的气罐带有凹形底部。

用户可以定制气罐，不同体积和和表格中指定的长度。

体积的最大差额

小型气罐体积-+10%

中型气罐体积-+5%

气罐的螺纹盖应该根据国家标准9909-81 生产，像这样：

在气罐主平面上盖的外径应该是：

小体积-19,2мм

中体积-27,8мм

中体积（乙炔）-30,3мм

全套型材线的数量应当不少于8个，对于小体积的气罐应该不小于7个。

在阀门处，在气罐的开口处，应当放2-5个备用线。

安装阀门应当使用密封剂。