特性：
材料：
  纯铜线
  最少99,90%铜含量
尺寸：
  截面积：152mm2
  质量：1,35kg/m
  密度：8,89g/cm3
机械性能：
  最小耐破断力：358Mpa或36,5kgf/mm2
  BRINELL硬度：95HB
电气特性：
  最小电阻率：0,017745 Ωmm2/m，20℃情况下
  最小电导率：97,16%，20℃情况下
表面处理：
  表面不能有裂缝，毛刺，凹凸不平等现象。需要洁净，无异物，不含有酸洗用的化学品。
备注：
  其他一些特性和标准需符合ET-2.10.01.00/6P5-001_R0技术规格。

附：
线圈：
  卷盘内径：Ø1400mm
  法兰外径：Ø1700mm
  法兰间内部宽度：800mm
数量：
  线缆的米数需要根据实际应用在进行测量，以免浪费。
备注：
  1- mm表示尺寸，除非有特别说明
  2- 带有（）的尺寸为参考尺寸
  3- 产品不能用毛刺和突出的角部