Paramètres Techniques

de

Profileuse de Tôles Ondulée BH-1000-840

Ⅰ. Dessin de Profilé

Ⅱ. Paramètres principaux:

- Cadre de machine: Soudé avec de acier de poutre 350H

- Profilage d'alimentation de guide: Type à rouleau latéral

- Diamètre d'arbre: ￠70mm

- Epaisseur de tôle: 14mm

- Puissance de moteur de la profileuse: 4.0 KW

- Vitesse de ligne de profileuse: 5-8 m/min

- Etape de la profileuse: 10 étapes

- Matériau de rouleau: acier 45# forgé supérieur

- Epaisseur de revêtement de chrome à rouleau: 0.05mm

- Puissance moteur de station hydraulique: 3.0 KW, pression: 8-12Mpa

- Puissance d'huile de station hydraulique: Pompe à engrenage

- Lame de découpe: Cr12 avec traitement thermique, HRC 58º-60º

- Epaisseur de bobine: 0.4-0.8 mm

- Largeur d'alimentation: 1000mm

- Précision de longueur: ±2mm

- Le système par ordinateur adopte un contrôle PLC

- Tension: 380V, 50Hz, 3 Phases(peut être personnalisée)

Ⅲ.  Processus Technologique:

Ⅳ.  Configuration de l’Equipement

| Article | Quantité |
| --- | --- |
| Profileuse | 1 set |
| Station hydraulique | 1 set |
| Compteur | 1 set |
| Armoire de contrôle par ordinateur | 1 set |
| Dérouleuse | 1 set |

- Ⅴ. Machine

Ⅶ. Prix:

Prix: USD7,500 FOB (Port de Dalian).

Mode de paiement: T/T. 30% est prépayé, 70% est payé avant la livraison.

Délai de livraison: Sous 30 jours après la reception de votre  acompte 30%.

Guarantie: 13 mois à compter de la date de B/L.