水性PU树脂HMP-1205

产品参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 外观特性 | 半透明液体 |
| 含固量 | 34±1 |
| 离子型 | 阴离子 |
| pH值 | 6.0-8.0 |
| 粘度(25℃,S) | 25±5 |
| 固化时间(25℃) | 表干≤30Min,实干≤1天,硬干≤7天 |
| 耐盐雾 | 48小时（面漆10μ） |
| 耐水性 | 72小时不起泡，不开裂，无剥落，不发白，不膨胀 |

水性环氧树脂HMP2255

技术指标

| 检测项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 浅黄色透明粘稠液体 |
| 色泽（加德纳法） | ＜3 |
| 环氧当量（g/Eq） | 184-210 |
| 粘度（mPa.s,40℃） | ≤1600 |
| 无机氯含量（ppm） | ≤300 |
| 易皂化氯含量（%） | ≤0.7 |
| 挥发（%） | ≤1.8 |

水性环氧固化剂 HMP2266

技术指标

| 检测项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 淡黄色粘稠液体 |
| 色泽（加德纳法） | ＜6 |
| 有效成分含量（wt%） | 50.0±2.0 |
| 粘度（mPa.s,25℃） | 3000-6000 |
| 密度（g/cm3） | 1.08-1.12 |
| PH值 | 8-9 |
| 活泼氢当量 | 285 |
| 与环氧树脂的配比（质量比） | HS2255树脂：HS2266=60：100 |

水性环氧地坪漆底涂HMP2788A/B

技术指标

| 检测项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 颜色 | 透明 |
| 体积固含量 | 36±1%（施工比例：HMP2788A: HMP2788B=10:3重量比） |
| 理论涂布率 | 约10－12㎡/kg(平面、一遍），产品实际涂布率 会因不同因素影响而有差异，如涂布方式、施工 工具及被涂面的平整性等 |
| 表干时间 | ≤4小时（25℃，相对湿度≦85%） |
| 重涂间隔 | ≧8小时（25℃，相对湿度≦85%） |
| 干膜厚度 | 30μm(平面、一遍) |

水性环氧地坪漆中涂HMP2777A/B

技术指标

| 检测项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 颜色 | 浅灰色或顾客指定 |
| 体积固含量 | 41.3±1（施工比例：HMP2788A:HMP2788B =100:25重量比混合后） |
| 理论涂布率 | 做为环氧粗砂浆层，A：B：80目石英砂 ＝100：25：150（重量比）批荡，每毫米干膜 厚度的砂浆层需要A组分0.46千克，涂面率 约为1.6㎡/㎏（各组分混合后） 做为环氧细砂浆层，A：B：80目石英粉 ＝100：25：200（重量比），每毫米干膜 厚度的砂浆层需要A组分0.56千克，涂面率 约为2.0㎡/㎏（各组分混合后） |
| 表干时间 | ≤4小时（25℃，相对湿度≦85%） |
| 重涂间隔 | ≧8小时（25℃，相对湿度≦85%） |
| 干膜厚度 | 40μm(平面、一遍) |

水性环氧地坪漆面涂HMP2766A/B

技术指标

| 检测项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 颜色 | 各种颜色 |
| 体积固含量 | 45±1%（施工比例：HMP2788A: HMP2788B=10:3重量比） |
| 理论涂布率 | 约8－9㎡/kg(平面、一遍， 产品实际涂布率会因不同因素影响而有 差异，如涂布方式、施工工具及被涂面的平整性等 |
| 表干时间 | ≤4小时（25℃，相对湿度≦85%） |
| 重涂间隔 | ≧8小时（25℃，相对湿度≦85%） |
| 干膜厚度 | 40μm(平面、一遍) |

备注：

- HMP2788A/B（底涂）,HPM2777A/B（中涂）,HMP2766A/B（面涂）是可以配套使用的产品，但是也可以根据客户要求单独使用。如客户只要求底涂和面涂，只需要HMP2788A/B和HMP2766A/B就可以了。或者客户只需要面涂的，那HMP2766A/B（面涂）就可以了。一切看客户需求来定。

- 配套体系：

底涂：水性环氧地坪漆底涂（1遍）   （HMP2788A:HMP2788B=3:1）

中涂：水性环氧地坪漆中涂（1－2遍） （HMP2777A:HMP2777B=4:1重量比）

面涂：水性环氧地坪漆面涂（2遍）（HMP2766A:HMP2766B=4:1重量比 ）