Resina PU base água HMP-1205

Parâmetros

| Item | Parâmetros |
| --- | --- |
| Aparência | Líquido translúcido |
| Teor de sólidos | 34±1 |
| Iônico | Ânion |
| Valor pH | 6.0-8.0 |
| Viscosidade (25℃,S) | 25±5 |
| Tempo de cura (25℃) | Superficie≤30Min, Corpo≤1 dia, Sólido≤7 dias |
| Resistência a névoa salina | 48 horas（revestimento superior10μ） |
| Resistência a agua | 72 horas sem bolhas, sem rachaduras, sem casca, sem torna-se branco, sem inchação |

Resina epoxi base água HMP2255

Parâmetros

| Item | Parâmetros |
| --- | --- |
| Aparência | Líquido viscoso transparente amarelo claro |
| Cor (Gardner) | ＜3 |
| Equivalente de epoxi (g/Eq) | 184-210 |
| Viscosidade (mPa.s, 40℃) | ≤1600 |
| Teor de cloro inorgânico (ppm) | ≤300 |
| Teor de cloro saponificável (%) | ≤0.7 |
| Volatilidade (%) | ≤1.8 |

Agente de cura epoxi base água HMP2266

Parâmetros

| Item | Parâmetros |
| --- | --- |
| Aparência | Líquido viscoso amarelo claro |
| Cor (Gardner) | ＜6 |
| Teor de ingrediente activo (wt%) | 50.0±2.0 |
| Viscosidade (mPa.s,25℃) | 3000-6000 |
| Densidade (g/cm3) | 1.08-1.12 |
| Valor PH | 8-9 |
| Equivalente de hidrogênio activo | 285 |
| Proporção de resina epoxi (Proporção de massa) | Resina HS2255 : HS2266=60 : 100 |

Revestimento inferior da pintura de piso epoxi base água HMP2788A/B

Parâmetros

| Item | Parâmetros |
| --- | --- |
| Cor | Transparente |
| Volume de sólidos | 36±1% (Proporção: HMP2788A: HMP2788B=10:3 proporção de peso) |
| Taxa de cobertura teórica | Aprox. 10－12㎡/kg(superficie, uma vez), a taxa de cobertura real do produto tem diferenças devido a diferentes fatores, tais como método de revestimento, ferramentas de trabalho e lisura superficial revestida, etc. |
| Tempo de secagem de superficie | ≤4 horas (25℃, umidade relativa≦85%) |
| Intervalo de revestimento repetido | ≧8 horas (25℃, umidade relativa≦85%) |
| Espessura de filme seco | 30μm (superficie , uma vez) |

Revestimento intermediário da pintura de piso epoxi base água HMP2777A/B

Parâmetros

| Item | Parâmetros |
| --- | --- |
| Cor | Cinza claro ou de acordo com o cliente |
| Volume de sólidos | 41.3±1 (Proporção: HMP2788A:HMP2788B =100:25 proporção em peso depois de se misturar) |
| Taxa de cobertura teórica | (1) Como camada de argamassa grossa de epoxi, A:B: 80mesh de areia de sílica＝100:25:150 (proporção em peso), a camada de argamassa com espessura de filme seco por mm precisa do componente A de 0.46kg, aprox. 1.6m2/kg (após a mistura dos componentes) (2) Como camada de argamassa fina de epoxi, A:B: 80mesh de areia de sílica＝100:25:200 (proporção em peso), a camada de argamassa com espessura de filme seco por mm precisa do componente A de 0.56kg, a taxa de cobertura é aprox. 2.0m2/kg (após a mistura dos componentes) |
| Tempo de secagem de superficie | ≤4 horas (25℃, umidade relativa≦85%） |
| Intervalo de revestimento repetido | ≧8 horas (25℃, umidade relativa≦85%） |
| Espessura de filme seco | 40μm (superficie , uma vez) |

Revestimento superficial da pintura de piso epoxi base água HMP2766A/B

Parâmetros

| Item | Parâmetros |
| --- | --- |
| Cor | Várias cores |
| Volume de sólidos | 45±1% (Proporção: HMP2788A: HMP2788B=10:3 proporção em peso) |
| Taxa de cobertura teórica | Aprox. 8－9㎡/kg (superficie, uma vez) A taxa de cobertura real do produto tem diferenças devido a diferentes fatores, tais como método de revestimento, ferramentas de trabalho e lisura superficial revestida, etc. |
| Tempo de secagem de superficie | ≤4 horas (25℃, umidade relativa≦85%） |
| Intervalo de revestimento repetido | ≧8 horas (25℃, umidade relativa≦85%） |
| Espessura de filme seco | 40μm (superficie , uma vez) |

Notas:

- HMP2788A/B (revestimento inferior), HPM2777A/B (revestimento intermediário), HMP2766A/B (revestimento superficial) são produto auxiliares, mas tambem podem ser usados individualmente de acordo com os requisitos do cliente. Se o cliente apenas precisa de revestimento inferior e intermediário, só precisa de HMP2788A/B e HMP2766A/B. Ou se só precisa de revestimento superficial, então HMP2766A/B (revestimento superficial) é suficiente. Todo depende dos requisitos do cliente.

- Materiais auxiliares:

Revestimento inferior: Revestimento inferior para pintura de piso epoxi base água (1 vez)   (HMP2788A:HMP2788B=3:1)

Revestimento intermediário: Revestimento intermediário para pintura de piso epoxi base água (1-2 vezes) (HMP2777A:HMP2777B=4:1 Proporção em peso)

Revestimento superficial: Revestimento superficial para pintura de piso epoxi base água (2 vezes) (HMP2766A:HMP2766B=4:1 Proporção em peso)