Estearato de zinc APL-308

| Datos técnicos | Version1-issue2011/02 |
| --- | --- |
| Características | Condiciones de almacenaje |

1: Estable, transparente, buen pulido, buena dispersión, anti-deposición;

2: Insoluble en agua, éter y etanol;

3: Soluble en benceno de alta temperatura, ácido y disolvente general.

Almacenado en el recipiente hermético de 5 C~35C.

Embalaje

20kg / bolsa

Aplicaciones recomendadas

Estabilizador de PVC	Barniz sellador de lijado

Barniz de madera	Plástico

Colofonia de macromolécula	Caucho de fibra

Cosméticos	Metalurgia de polvos y productos de cemento

Especificaciones

Estos datos técnicos están determinadas por nuestro laboratorio de control de calidad

|  | Unidad | Valor | Área de analización | Método de analización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenido de metal(zinc) | % | 10.98 | 10.0-11.2 |  | USP23 |
| Óxido de metal (óxido de zinc) | % | 13.67 |  | 12.5-14.0 |  | USP23 |
| Contenido de agua | % | 0.3 |  | Max0.5 |  | Infrarrojo |
| Datos adicionales | Unidad | Valor | Área de analización | Método de analización |
| Ácidos grasos libres | % | 0.24 |  | Max 1 |  | FCC111 |
| Grado de fusión | ℃ | 123.8 |  | 120 - 128 |  | Punto de fusión |
| Densidad | G/L | 268 |  | 230 - 310 |  | En el cuarto |

Carga

Contenedor 1*20, en un contenedor se puede cargar 16.0 tons sin pallet, 11.2 tons con pallet.