**水性木器漆树脂HMP-3612底漆**

**◆产品简介**

HMP-3612为改性丙烯酸聚合物，在不添加成膜助剂的条件下，室温可以成膜，并且不含重金属和增塑剂；不含有害溶剂和其它有害性挥发物，安全环保。成膜具有优异的耐水性和极佳的透明性，打磨性好。优秀的耐黄变性、抗老化性和柔软性。

**◆技术指标**

|  |  |
| --- | --- |
| 外观 | 有蓝光灰白色乳液 半透明 |
| 固体份（%） | 45±1 |
| 粘度（25℃,mPa.S） | 50-500 |
| PH值 | 8.0—9.0 |
| 玻璃化温度（℃） | 49 |
| 密度（千克/升 25℃） |  1.02-1.05 |
| 粒径（μm） | 小于0.2 |
| 干膜耐水性 | 水浸120小时 不起泡 略泛白 |

**◆产品特性**

优良的成膜性；

不含增塑剂、有害溶剂及其它有害挥发物。安全、无毒、环保；

硬度高且有一定的韧性；

优秀的耐黄变性、抗老化性；

耐水性好、透明性佳、打磨性好

**◆应用推荐**

适用于木器家具、地板等领域的涂装应用，可用于底漆。

**◆注意事项**

**1、**不可与强电解质接触,以免造成破乳；

2、与其他乳液配合使用前,要先进行相容性试验。

**◆包装与储存**

1、50kg/200kg塑料桶包装。要储存在5℃-30℃阴凉、干燥、通风处。

2、保质期：在上述储存条件下，自生产日起12个月。