1000t/d窑尾预热器系统技术文本

一、Технические параметры и требования：

1.номер оборудования：YR1000

2.название оборудования：печатная система из подгревателя и вращающегося печя с производительностью 1000т/сутки

3.применение：подходит для подгревателя и преддиссоциации сырья для линии с производительностью 1000т/сутки

4.количество：1 комплект

5.модель：вращающиеся печи типа односемейного калана класса 5 с подгревателем

6.производительность：номинальная 1000т/сутки

二、оборудование и технические характеристики основных запчасти：

Продавец предлагает вращающиеся печи с производительностью 1000т/суткм и стандартные детали, кроме набивки подгревателя, скоби, пневмопушки, также воздухопровода и отработанного газа, технические параметры следующим образом:

- циклон

В том числе：（сверху до низу: порядок первый, второй, третий, четвертый и пятый）

─── циклон первого класса（C1）

Габариты(внутренний диаметр×высота)：φ4700×8700

Толщина: 6（главный）

Количество：1комплект

Материал：Q235-A（главный）

───внутренний цилиндр первого класса

Габариты(внутренний диаметр×высота)：φ1950×3300

Толщина: 8（главный）

Количество：1комплект

Материал：16Mn

───циклон второго класса（C2）

Габариты(внутренний диаметр×высота)：φ4700×4130

Толщина: 6（главный）

Количество：1комплект

Материал：Q235-A（главный）

───внутренний цилиндр второго класса

Габариты(внутренний диаметр×высота)：φ2050×2000

Толщина: 10（главный）

Количество：1комплект

Материал：0Cr18Ni9

───циклон третьего класса（C3）

Габариты(внутренний диаметр×высота)：φ4700×4300

Толщина: 6（главный）

Количество：1комплект

Материал：Q235-A（главный）

───внутренний цилиндр третьего класса

Габариты(внутренний диаметр×высота)：φ2200×1855

Толщина: 20（главный）

Количество：1комплект

Материал：ZG35Cr26Ni12

───циклон четвертого класса（C4）

Габариты(внутренний диаметр×высота)：φ4950×4500

Толщина: 6（главный）

Количество：1комплект

Материал：Q235-A（главный）

───внутренний цилиндр четвертого класса

Габариты(внутренний диаметр×высота)：φ2300×2055

Толщина: 20（главный）

Количество：1комплект

Материал：ZG40Cr25Ni20

───циклон пятого класса（C5）

Габариты(внутренний диаметр×высота)：φ4950×4550

Толщина: 6（главный）

Количество：1комплект

Материал：Q235-A（главный）

───внутренний цилиндр пятого класса

Габариты(внутренний диаметр×высота)：φ2400×1655

Толщина: 20（главный）

Количество：1комплект

Материал：ZG40Cr25Ni20

- Система подачи:

Система подачи циклона C1：

Внутренний диаметр：φ630

Толщина: 6（главный）

Количество：1комплект

Включает в себя：

───воздушный клапан

Количество：1комплект

Материал пластины клапана：0Cr18Ni9

Материал вала клапана：1Cr18Ni9Ti

Система подачи циклона C2：

Внутренний диаметр：φ710

Толщина: 6（главный）

Количество：1комплект

Включает в себя：

───воздушный клапан

Количество：1комплект

Материал пластины клапана：0Cr18Ni9

Материал вала клапана：1Cr18Ni9Ti

Система подачи циклона C3：

Внутренний диаметр：φ850

Толщина: 6（главный）

Количество：1комплект

Включает в себя：

───воздушный клапан

Количество：1комплект

Материал пластины клапана：0Cr26Ni12

Материал вала клапана：1Cr18Ni9Ti

Система подачи циклона C4：

Внутренний диаметр：φ850

Толщина: 6（главный）

Количество：1комплект

Включает в себя：

───воздушный клапан

Количество：1комплект

Материал пластины клапана：0Cr25Ni20

Материал вала клапана：1Cr18Ni9Ti

Система подачи циклона C5：

Внутренний диаметр：φ850

Толщина: 6（главный）

Количество：1комплект

Включает в себя：

───воздушный клапан

Количество：1комплект

Материал пластины клапана：0Cr25Ni20

Материал вала клапана：1Cr18Ni9Ti

- Газопровод

Газопровод между C2 и C1

Количество：1комплект

Внутренний диаметр：φ2510

Толщина: 6（главный）

Газопровод между C3 и C2

Количество：1комплект

Внутренний диаметр：φ2660

Толщина: 6（главный）

Газопровод между C4 и C3

Количество：1комплект

Внутренний диаметр：φ2760

Толщина: 6（главный）

Газопровод между C5 и C4

Количество：1комплект

Внутренний диаметр：φ2860

Толщина: 6（главный）

Газопровод между печем и C5

Количество：1комплект

Внутренний диаметр：φ2800

Толщина: 6（главный）

Вращающиеся печи типа канала

Высота：22000

筒体：Внутренний диаметрφ3800

Нижняя часть：Внутренний диаметрφ1700

Толщина: 6（главный）

Воздушная скорость печи：9～11m/s

Материал форсунки：1Cr18Ni9Ti

- Питающая камера печи

Количество：1комплект

Включает в себя：

───Подача:

Количество：1комплект

Толщина: 20（главный）

Материал：ZG40Cr250Ni20

- компенсатор

Количество：8комплект

Включает в себя：

─── компенсатор системы подачи C1

Материал компенсатор ：1Cr18Ni9Ti

Количество：1комплект

Модель：φ630-3M компенсатор

───компенсатор системы подачи C2

Материал компенсатор ：1Cr18Ni9Ti

Количество：1комплект

Модель：φ710-3M компенсатор

───компенсатор системы подачи C3

Материал компенсатор ：1Cr18Ni9Ti

Количество：1комплект

Модель：φ850-3M компенсатор

───компенсатор системы подачи C4

Материал компенсатор ：1Cr18Ni9Ti

Количество：1комплект

Модель：φ850-4H компенсатор

───компенсатор системы подачи C5

Материал компенсатор ：1Cr18Ni9Ti

Количество：1комплект

Модель：φ850-4H компенсатор

───компенсатор между питающей камерой и печем

Материал компенсатор：1Cr18Ni9Ti

Количество：1комплект

Модель：φ1700  компенсатор

───вращающая печь－компенсатор C5

Материал компенсатор：1Cr18Ni9Ti

Количество：2комплект

Модель：φ2800 компенсатор

- Краска（два нижной части и одна сторона）

Модель：антикоррозийная краска и серебряная краска от тепло

三、случайные запчасти

| Номер | Номер фото | Название и Модель | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YBF182-2 | Пластина клапана φ850S | 1 |
| 2 | YBF180-3 | Вал клапана φ850M | 1 |

四、характеристики

Производительность：номинальная 1000t/d

Сопротивление системы：4800±200Pa

Срок обслуживания внутреннеого цилиндра ：≥10000 часов

Срок обслуживания компенсатора：≥5 лет

Срок обслуживания пластины и вала клапана：≥1 лет

五、название и количество технической информации

1、смеха установки подгревателя и печи                       4комплект

2. инстркуция по экслуатации  подгревателя и печи               4комплект

3、сертификация продукции                                 1комплект

4、запчасти главного запчасти            2комплект

5、упаковояный лист                                     2комплект

Первый и второй пункт, в течение 30 дней после подписания контракта, предоставить покупателю и составлен в двух экземплярах, дркгие в момент отгрузки продукции.

Другой：основной вес облицовочного материала следующим образрм（покупатель сама купить）

| Пункт | Название | Вес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнеупорный кирпич | 250 т |
| 2 | Футеровочная смесь | 300 т |
| 3 | Силикатная пластина | 25 т |
| 4 | Скоба | 3.5 т |