ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение ЦЕОЛИТА

|  | Марка : | Цеолит синтетический гранулированный NaX-БКО, типа А, экструдат |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение: | Наполнение адсорберов Блока комплексной очистки воздуха (БКО) воздухоразделительной установки (ВРУ) КТд-24 |

Технологическая характеристика

| № п/п | наименование | требуемая |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма гранул | Экструдат |
| 2 | Диаметр гранул, мм | 2,0 ± 0,2 |
| 3 | Насыпная плотность, г/см3 | 0,70 ± 0,05 |
| 4 | Влагоёмкость при сушке воздуха в статических условиях, мг/г | Не менее 280 |
| 5 | Индекс механической прочности на раздавливание: - статическая нагрузка, кг/мм2; - динамическая нагрузка, % | Не менее 1,5 70 |
| 6 | Динамическая ёмкость по СО2, см3/г | Не менее 7 |
| 7 | Равновесная емкость при адсорбции СО2, см3/г | Не менее 9 |
| 8 | Цвет гранул | серый |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение

ОКСИДА АЛЮМИНИЯ АКТИВНОГО-ОСУШИТЕЛЯ

|  | Марка : | Оксид алюминия активный – осушитель общего назначения |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение: | Наполнение адсорберов Блока комплексной очистки воздуха (БКО) воздухоразделительной установки (ВРУ) КТд-24 |

Технологическая характеристика

| № п/п | наименование | требуемая |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Сферические гранулы белого цвета. |
| 2 | Диаметр гранул, мм | 2,0 – 5,0 |
| 3 | Насыпная плотность, г/см3 | 0,65 – 0,75 |
| 4 | Механическая прочность на раздавливание, МПа | Не менее 6,0 |
| 5 | Влагоёмкость при сушке воздуха в статических условиях, мг/г | Не менее 150 |
| 6 | Величина удельной поверхности, м2/г | Не менее 300 |
| 7 | Суммарный объем пор, см3/г | Не менее 0,5 |
| 8 | Скорость истирания, % пыли в мин. | Не более 0,3 |
| 9 | Динамическая емкость по парам воды, отвечающей точке росы не выше минус 42о С, г/100г | Не менее 9,0 |