ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение ЦЕОЛИТА

|  | Марка : | Цеолит синтетический гранулированный NaX-БКО, типа А, экструдат |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение: | Наполнение адсорберов Блока комплексной очистки воздуха (БКО) воздухоразделительной установки (ВРУ) КТд-24 |

Технологическая характеристика

| № п/п | наименование | требуемая |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма гранул | Экструдат |
| 2 | Диаметр гранул, мм | 2,0 ± 0,2 |
| 3 | Насыпная плотность, г/см3 | 0,70 ± 0,05 |
| 4 | Влагоёмкость при сушке воздуха в статических условиях, мг/г | Не менее 280 |
| 5 | Индекс механической прочности на раздавливание: - статическая нагрузка, кг/мм2; - динамическая нагрузка, % | Не менее 1,5 70 |
| 6 | Динамическая ёмкость по СО2, см3/г | Не менее 7 |
| 7 | Равновесная емкость при адсорбции СО2, см3/г | Не менее 9 |
| 8 | Цвет гранул | серый |

关于购买沸石的技术任务

品种：人造颗粒沸石NaX-БК，A类型，压出物

用途：空气净化成套设备部件吸附器的填充物,

空气分离器КТд-24

技术特点

标号            名称                                                                         要求

1	颗粒形状                                                                   压出物

2	颗粒直径（毫米）                                                   2.0 ± 0.2

3	填充密度（ 克/立方厘米）	0.70 ± 0.05

4	空气干燥时静态下的含水量（毫克/克）                       不低于280

5    压碎的机械强度指标：	不低于

静态负荷 千克/平方毫米	1.5

动态负荷 %	70

6   动态二氧化碳的容量   立方厘米/克                                  不低于7

7    吸附二氧化碳的平衡容量        立方厘米/克                   不低于9

8   颗粒颜色	灰色

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение

ОКСИДА АЛЮМИНИЯ АКТИВНОГО-ОСУШИТЕЛЯ

|  | Марка : | Оксид алюминия активный – осушитель общего назначения |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение: | Наполнение адсорберов Блока комплексной очистки воздуха (БКО) воздухоразделительной установки (ВРУ) КТд-24 |

Технологическая характеристика

| № п/п | наименование | требуемая |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Сферические гранулы белого цвета. |
| 2 | Диаметр гранул, мм | 2,0 – 5,0 |
| 3 | Насыпная плотность, г/см3 | 0,65 – 0,75 |
| 4 | Механическая прочность на раздавливание, МПа | Не менее 6,0 |
| 5 | Влагоёмкость при сушке воздуха в статических условиях, мг/г | Не менее 150 |
| 6 | Величина удельной поверхности, м2/г | Не менее 300 |
| 7 | Суммарный объем пор, см3/г | Не менее 0,5 |
| 8 | Скорость истирания, % пыли в мин. | Не более 0,3 |
| 9 | Динамическая емкость по парам воды, отвечающей точке росы не выше минус 42о С, г/100г | Не менее 9,0 |

关于购买氧化铝活性干燥器的技术任务

品种： 通用氧化铝活性干燥器

用途：空气净化成套设备部件吸附器的填充物,

空气分离器КТд-24

技术特点

标号            名称                                                                         要求

1	外观                                                                             白色球状颗粒

2	颗粒直径（毫米）                                                      2.0 – 5.0

3	填充密度（ 克/立方厘米）		0.65 –  0.75

4	压碎的机械强度指标(毫帕)：	                               不低于6.0

5        空气干燥时静态下的含水量（毫克/克）                       不低于150

6   表面积比率   平方米/克                                                   不低于300

7   总的气孔体积        立方厘米/克                                     不低于0.5

8   磨碎速度      %一分钟产生粉末的百分比	不低于0.3

9   对应露点不高于-42о С的 水蒸汽的动态容量  克/100克       不低于9.0