TH50型高频焊管技术参数

- 主要技术规格

- 原材料(钢带)条件

钢带材质：热轧或冷轧低碳钢；

- 成品要求

| 圆管（mm） | 方矩管（mm） |
| --- | --- |
| Round pipe Diamete：φ25.4～φ50.8 | Square pipe □：20*20～40*40mm |
| Round pipe Wall thickness：0.7～2.0 | Square pipe wall thickness：0.7～2.0 |

3、  机列要求

机列形式：分体式；

布置方式： ?进料(从主控台方向看焊管机开卷机在左侧为左进料，如图所示)

机组设计速度： Max100m/min

二、 工艺流程

开卷→自动剪切对焊→卧式活套→校平→轧制成型→高频焊接→刮刀→冷却 →定径→矫直→飞锯切料→下料台

三、焊管线主要构成规格

1、开卷机

结构形式 ：液压式卷筒胀缩

适应钢带内径：φ508mm

钢带外径：≤φ2000mm（中心高度1100mm）

钢带宽度：75～160mm

钢带卷重：≤ 2.5 吨

制动形式：气动、强弱制动°

工位转换形式：人工推动回转180°

剪切自动对焊机

作用：1.切除钢带头尾的缺陷部分以及带卷中间的缺陷部分；

2.在对焊前切头切尾，使对焊接头平直对正，利于对焊；

结构形式：气动切断+自动焊接

剪切厚度：0.7～2.0mm

最大剪切宽度：160mm

刀片材料：T12A

刀片刃数：2

2、卧式螺旋活套

卧式活套:外套引入，中心出料；

活套直径: 4m(载重量5吨)

钢带宽度：75～160mm

钢带厚度：0.7～2.0mm

充料速度：≥300m/min

结构形式：转向机架，夹送机构（11KW 交流调速电机），活套主体（18.5KW交流调速电机）

进出料(钢带)控制：进料为手动控制，与开卷机同用操作台；出料为无力

3、成型定径机组

3.1进料装置

导向立辊：矫平辊后一对导向立辊，通过手动调节对中开合调整；

矫平辊：采用7辊矫平装置，使钢带平稳进入成型机组；

矫平辊为无动力辊，下辊固定，上辊通过首轮丝杆上下调整；；

3.2成型机架

| 圆管（mm） | 方矩管（mm） |
| --- | --- |
| Round pipe Diamete：φ25.4～φ50.8 | Square pipe □：20*20～40*40 |
| Round pipe Wall thickness：0.7～2.0 | Square pipe wall thickness：0.7～2.0 |

3.3成型机架规格

Specification of forming frame：

| 辊架 | 数量 | 辊架轴径 | 轧辊轴材料 | 轴热处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平辊架 | 7 | Φ60mm | 42CrMo | 调质高频淬火 |
| 立辊架 | 8 | Φ35mm | 40Cr | 调质高频淬火 |

| Roller frame | Qty | Shaft Dia. | Material | Heat treatment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Level roller frame | 7 | Φ60mm | 42CrMo | High frequency quencher |
| Standing roller frame | 8 | Φ35mm | 40Cr | High frequency quencher |

3.4成型机架机构要求

1.在每个开口成型水平机架上辊方轴承顶部都设由过载保护装置，当

遇到过载时该垫有缓冲，以保护水平辊和传动装置，不需要更换

新的缓冲垫

2.水平辊架为龙门式结构，其中：

开口成型：4机架

闭口成型：3机架

3.立辊架为滑槽式结构，其中：

双立辊导向，手动调节同时开合和对中；

配立辊上下调节机构；

4.换辊方式：侧拉式；

5.机架润滑：水平辊架后端排架使用油枪油脂润滑，配加油嘴；

- 4、焊接设备(机械部分)

4.1、焊缝导向机架：（1套）导向辊由上下两个辊子组成，中间装有导向刀片，焊缝角度通过螺杆调节；

4.2.焊接挤压辊机架：（1套） 三辊式（上辊能单独拆卸），压辊加压将熔融的金属挤压并焊

合在一起；

4.3.侧挤压辊轴装辊直径：φ40mm；

4.4.外毛刺去除装置（1架）装有可交替使用的前后刀具座，手轮调整刀

具的高度和横向位置并加装有气动快速进退刀装置；

4.5.下支承部分：硬木板支承，高度可调；可保证焊缝切削光滑平整

4.6.磨光辊机架：（1架）立辊式，手动调节开合和对中

4.7.冷却装置型式：喷淋和溢池联合式

5、定径机架

Sizing rack

5.1定径要求：

Sizing request：

| 圆管（mm） | 方矩管（mm） |
| --- | --- |
| Round pipe Diamete：φ25.4～φ50.8 | Square pipe □：20*20～40*40 |
| Round pipe Wall thickness：0.7～2.0 | Square pipe wall thickness：0.7～2.0 |

5.2定径机架规格

Specification of sizing frame：

| 辊架 | 数量 | 辊架轴径 | 轧辊轴材料 | 轴热处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平辊架 | 6 | Φ60mm | 42CrMo | 调质高频淬火 |
| 立辊架 | 6 | Φ35mm | 40Cr | 调质高频淬火 |

| Roller frame | Qty | Shaft Dia. | Material | Heat treatment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Level roller frame | 6 | Φ60mm | 42CrMo | High frequency quencher |
| Level roller frame | 6 | Φ35mm | 40Cr | High frequency quencher |

5.3定径机架机构要求

1.换辊方式 ：侧拉式

2.上辊调整：左右单独调整。

3.立辊架为滑槽式结构，双立辊导向，手动调节同时开合和对中；并带

上下调节机构；；

4.机架润滑：水平辊架后端排架使用油枪油脂润滑，配加油嘴；

5.4 (土耳其头)加

作用：矫直钢管平直度,引导钢管正确进入飞锯，也可对方距管进行整径；

结构：四辊土耳其头，分别上下、左右调整和旋转调整；

数量：两架单面土耳其头；

矫直钢管直径：φ25.4.～φ50.8mm

钢管壁厚：0.7～2.0mm

6、冷切锯机

型式：微机定尺冷切锯；

用途：1.确定钢管定长切断位置，并能快速起动使切断设备与作业线速

度同步；

2.维持切断设备与作业线速度同步，切断机构动作切断钢管；

3.快速复位

控制方法：微机控制伺服电机通过行星减速机传动齿轮驱动冷锯小车；

切割方式：冷铣切金属锯切；

锯车最大运行速度：100m/min

锯切管径：φ25.4～φ50.8mm

锯切管壁厚：≤2.0mm

切割精度：±2mm

定尺长度：4～8m

锯片规格.：φ400×50×2.5mm

进给电机：2.9KW(日本安川伺服电机)

锯切电机：7.5KW（变频电机）

锯片转速：220rpm

跟踪电机：11KW（日本安川伺服电机）

气动系统：0.4～0.7Mpa

7、后辊道架（下料架长度11米）

支架结构形式：采用型钢焊接结构；

辊道架标高：与管件轧制底径标高一致；

托辊形式、材料：托辊为平辊，材料：45＃钢淬火镀硬铬，使用寿命长，不划伤钢管

采用3KW电机拖动，下料要求最快速度达到实际210管速；

翻料方向：；

；

四、传动系统

整个机组成型机和定径机可以单独传动，各系统的主电机通过减速箱、齿轮箱(螺旋伞齿轮传动)、万向传动轴拖动水平辊；立辊为无动力辊。螺旋伞齿轮材质采用20CrMnTi

主机机组电机：75KW无锡先锋直流电机两台

齿轮箱润滑：稀油浸泡润滑；箱体外有油位显示

五、水管分布：整机预留冷却液总接入口， 每段轧辊中间安装可调金属冷却管喷淋头，冷却液流量：≥10吨/小时。

六、焊管线主要外购件

主电机                  直流电机75KW（两台）

减速机                  江苏泰宇

汽缸、气动元件          采用国内正规名牌厂家

成型、定径机组轴承       采用国内品牌

主要电器元件            采用国内正规名牌厂家

固态高频                200KW保定产

# Text boxes

2017

邹海洋（tel:13915782135）

2017-01-17

TH50高频焊管技术方案

双拖Max100m/min