电磁加热单面瓦楞机简介

本公司自主研发的电磁加热单面瓦楞机生产单面瓦楞纸板（它是由一层面纸贴合在瓦楞芯纸上构成的），本公司对电磁加热单面瓦楞机拥有独立的自主知识产权，彻底解决了纸板生产设备行业中现有加热方式的不足，电磁加热单面瓦楞机采用了外挂式电磁加热，在瓦楞辊及预热缸和压力辊外表安装，不改变瓦楞机主体外形结构，主要采用当今科技前沿最为先进的磁场感应涡流加热技术，即电流通过线圈产生磁场，磁场内磁力线通过导磁性金属材料时，会使金属体内产生无数的小涡流，从而使金属材料本身自行高速发热，达到加热对象（瓦楞辊及预热缸和压力辊）所需要的温度。

电磁加热单面瓦楞机热能利用率达到90%以上，且加热速度比传统方式要快50%，并且不产生氧化层。彻底代替传统加热方式，杜绝了传统加热过程中的“跑、冒、滴、漏”，取消了加热系统中锅炉,管道,阀门,旋转接头,金属软管等大量维护工作和配件，温度控制更加精确，可按需求自动调控温度（副瓦楞辊温度300℃以内可调，瓦纸预热缸温度300℃以内可调，面纸预热缸温度300℃以内可调）。温度控制智能仪自动控制的精度为±5℃，使瓦楞辊等载体进行自主高速发热至所设定温度数值，并保持辊内外温度一致，明显提升了纸板的质量提高了生产效率。

电磁加热单面瓦楞机最显著的特点是节能环保，对工作环境影响小，加热速度快，控制方便，使用寿命长，维修费用低，生产性能稳定，安全可靠，易于推广应用。

※SF-320E电磁加热型吸附式单面机

※结构特点：

★采用罩吸式结构，配高压强力风机。吸风配消音装置，气源及电气控制集中于同一操

作柜，操作侧全封闭护罩。

★机座及墙板铸铁结构，墙板厚度200mm。采用独立变速箱，万向节传动结构。

★瓦楞辊材质采用48CrMo合金钢，瓦楞辊直径¢ 320mm，经调质、数控磨床研磨，激光淬火，表面磨光，表面镀硬硌处理,表面硬度HRC58度以上。关键部位瓦辊、压力辊轴承采用耐高温轴承。

★压力辊¢ 324mm，表面磨削加工并镀铬处理；气缸控制上下移动，材料为中碳钢45号、调质处理（带缓冲装置）。

★涂胶墙板采用滑板式结构，气动控制给胶退胶，涂胶辊直径￠216mm表面经磨光后刻有凹坑式网纹加工后镀硬铬处理，刮胶辊表面经磨光后镀硬铬处理。

★涂胶部可整体移动，更换涂胶辊快捷方便。电动隔胶、电动调整涂胶量数显。

★瓦楞辊、原材料由济源特钢提供，瓦楞辊单边0.15mm上中高，压力辊单边0.075mm中高。加限位装置。

★预热辊采用天钢产无缝钢管¢4000mm，电动自转。

★辊面均采用电磁加热。

※常规技术参数：

1、工作幅宽：1800mm               2、操作方向：左置或右置（根据客户厂房确定）

3、设计速度：150m/min             4、温度范围：160—200℃

5、气源：0.4—0.9Mpa              6、瓦楞楞型（UV型或UVV型）

※辊类直径参数：

1.瓦楞辊：￠320mm  压力辊：￠324mm       2. 涂胶辊：￠216mm  预热器：￠400mm

※动力电机参数：

1、主驱动电机：22KW 连续（S1）工作      2、吸风电机：11KW 连续（S1）工作

3、调胶减速机：100W 短时（S2）工作      4、调胶间隙电机：250W 短时（S2）工作

5、胶泵电机：2.2KW  连续（S1）工作

※主要外购件、原材料及产地：

| 主要件名称 | 品牌或产地 | 材质型号 |
| --- | --- | --- |
| 墙板及底座 | 自产 | HT200 |
| 传动箱 | 河北 | QT200 |
| 主驱动电机 | 河北衡水 | 22KW变频电机 |
| 轴承 | 哈、瓦、洛或浙江万向 | 其中瓦辊及压力辊轴承采用美国铁姆肯产。 |
| 带座轴承 | 浙江五环 |  |
| 高压风机 | 上海应发 |  |
| 气缸 | 浙江三正 |  |
| 电磁阀 | 浙江三正 |  |
| 接触器 | 正泰或德力西 |  |
| 变频控制器 | 台湾台达 |  |
| PLC | 台湾台达 |  |
| 人机界面 | 台湾威纶 |  |
| 电磁加热器 | 广东东莞 |  |