600型PE保鲜膜机主要技术参数：

| 项目/规格 | 500(mm)双层 |
| --- | --- |
| 螺杆直径 | ⊙50x2 |
| 长径比 | 30:1 |
| 膜头宽度 | 750(mm) |
| 成品宽度 | 500 |
| 成品厚度 | 0.01-0.05(mm) |
| 膜层结构 | A |
| 最大产量 | 40(kg/h) |
| 机械线速 | 50-100(m/min) |
| 总功率 | 35kw |
| 外形尺寸（长*宽*高） | 6 *2.5*3(m) |
| 重量（t）(约) | 3 T |

缠绕膜/保鲜膜机配置清单

- 冷却辊2个：镀特殊硬铬，双镜面抛光。

- 过了辊个支：镀特殊硬铬，喷沙材料。

- 冷却辊直径*长度：300mmx * 750mm

- 过料辊直径*长度：300mmx * 750mm

- 模头宽度：750模头。黄岩精诚

- 加热线圈：加热环。

- 减速箱：无极螺旋齿轮

齿轮箱：杭州萧山 146型号

螺杆炮筒产地：浙江舟山

- 螺杆直径：50（双螺杆）（螺杆下料口配有水冷装置）

- 螺杆材质：38CrMoAIA材料，经氮化处理。

- 螺杆长径比：1：30

- 最大产量：40kg/h

- 最大膜宽：500mm

- 产品厚度：0.01mm~0.05mm

- 换卷方式：全自动PLC换卷，配气胀轴。

气胀轴：德信  PLC:

主电机，15kw-4极各

变频器：申鸥

电机：南京

- 辅机电机为“摆线针轮减速电机”及变频器：3kw  1台

变频器：

温区：膜头（标准）段，料筒（1）段，连接体（2）段，分配器（标准段）。

- 机械名义总功率（装机容量）：72KW

- 温控仪：  电热偶：正泰

- 重量：3. T

- 机器操作尺寸（6*2.3*3 m）

- 冷却方式：循环水冷却。（水冷却水流量：0.5m3/小时）

- 换网方式：手动换网。