Основные технические параметры для машины модели 600 по производству PE пленки :

| Пункт / Технические характеристики | 500(мм)двухслойной |
| --- | --- |
| диаметр шнека | ⊙50x2 |
| Длина / диаметр | 30:1 |
| Ширина экструзионной головки | 750(мм) |
| Ширина готового продукта | 500 |
| Толщина готового продукта | 0.01-0.05(мм) |
| Структура слоя пленки | A |
| Макс. производительность | 40(кг/ч) |
| Механическая скорость линии | 50-100(м/мин) |
| Общая мощность | 35кВт |
| Размеры (Д * Ш * В) | 6 *2.5*3(м) |
| Вес（Тонн）(около) | 3 Тонн |

Список конфигурации стретч-пленки / пленки

- Ролик охлаждения 2 шт：покрытие специальным твердым хромированием, двойной зеркальной полировкой.

- Ролик：покрытие специальным твердым хромированием,пескоструйные материалы .

- Ролик охлаждения /диаметр*длина：300мм * 750мм

- задающий ролик/диаметр*длина：300мм * 750мм

- Ширина экструзионной головки：750 экструзионная головка. Huangyanjingcheng

- нагревательная катушка：нагревательное кольцо.

- редукционная коробка：бесконечное винтовое зубчатое колесо

коробка передач：Hangzhouxiaoshan 146 Модель

Место производства цилиндра винта ：Zhejiangzhoushang

- диаметр шнека：50（Двухшнековый）（Входное отверстие вина с устройством водяного охлаждения）

- Материал шнека：38CrMoAIA материалы ，обработка азотирования.

- Длина/диаметра шнека：1：30

- Макс. производительность：40кг/ч

- Макс. ширина пленки：500мм

- Толщина продукта：0.01мм~0.05мм

- Тип смены рулонна ：PLC автоматическая смена рулонна  ，с надувным осью.

надувные оси：Dexin PLC:

Главный двигатель，15кВт-4шт

конвертер：Shenou

Двигатель：Nanjing

- Двигатель вспомогательных машин“двигатель циклоидального привода”и конвертер：3кВт  1шт

конвертер：

Зона температуры：блок экструзионной головки（стадартный），блок барабана материала（1），болк связанной среды（2），делитель（стандартный блок）.

- Общая мощность машины（установленная мощность）：72кВт

- температурный регулятор：  термопара：Zhengtai

- Вес：3. тонн

- Размер операции машины（6*2.3*3 м）

- тип охлаждения ：Циркуляционное  водяное охлаждение

（Водяное охлаждение /расход воды：0.5m3/ч）

- Тип замены сети：ручная замена сети.