### Рукава резиновые напорные с нитяной оплёткой неармированные [ГОСТ 10362-76]

### 无筋橡胶承压胶管，带有棉线编织层{ GOST 10362-76}

Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей.

用作易弯曲的管道，用来输送增压气体，惰性气体和液体。

Рукав состоит из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса (усилия) с одним или несколькими промежуточными слоями (или без них) из резины или клеевой пасты и наружного резинового слоя или без него.

Работоспособны в районах с умеренным климатом при температуре от -50° до +90°C, в районах с холодным климатом при температуре от -60°C до +90°C.

  состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса (усиления), промежуточных слоев из резины и клеевой пасты и наружного резинового слоя;

  применяются для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей, работоспособные в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре от -50 до +90°С, в районах с холодным климатом при температуре от -60 до +90°С.

无筋胶管应用在以下环境中:

| 工作环境 | 工作环境温度, °С |
| --- | --- |
| 航空汽油 Gost 1012 和汽车汽油Gost 2081 | -50°С ~ +70°С |
| 油基油 | 达 +100°С |
| 喷气燃料Gost 10227 和柴油燃料Gost 305 | -50°С ~+70°С |
| 液体润滑剂, 润滑脂 Gost 1033 | -50°С ~+100°С |
| 空气, 中性气体（惰性） | -50°С ~ +60°С |
| 水 | 达 +120°С |
| 防冻液 Gost 28084 | -60°С ~ +120°С |
| 弱无机酸溶液, 碱 (达20％的浓度), 没有硝酸 | -50°С~+50°С |

| Условное обозначение: |
| --- |
| Рукав резиновый 20x30-1,0 ГОСТ 10362-76, где: |
| 20 | — | внутренний диаметр (мм); |
| 30 | — | наружный диаметр (мм); |
| 1,0 | — | давление рабочее (МПа). |

| 内径, мм | 外径, мм | 压力, MPa |
| --- | --- | --- |
| 6 | 13,5; 14 | 2,94; 1,6 |
| 8 | 15; 16,5; 18 | 1,0; 1,6 |
| 10 | 17,5; 20 | 0,63; 1,0; 1,6 |
| 12 | 20 | 0,63; 1,6 |
| 14 | 22 | 1,6 |
| 16 | 24; 26 | 0,63 |
| 18 | 26; 27; 27,5 | 0,63; 1,6 |
| 20 | 29 | 1,6 |
| 22 | 29,5; 30,5 | 1,0; 1,6 |
| 25 | 35; 36 | 1,0; 1,6 |
| 32 | 41,5; 42; 43 | 1,0; 1,6 |
| 38 | 47,5; 49 | 1,6 |
| 50 | 61,5 | 1,6 |

保存期 —从生产之日起4年。

### Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом [ТУ 38-105998-91]

Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, газов, и сыпучих материалов.

Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного резинового слоя. Рукава работоспособны в интервале температур от -35 °С до +50°С.

Рукава резиновые напорные типов Б, В, ВГ, Ш, П - должны быть прочными при разрыве гидравлическом давлении (запас прочности) не менее 3,0 Р, типа Г - не менее 5,0 Р.

| Условное обозначение: |
| --- |
| Рукава 16 Г-1,0 ТУ 38.105998-91, где: |
| 16 | — | внутренний диаметр; |
| Г | — | тип (пневматический) резинового рукава; |
| 1,0 | — | рабочее давление (Мпа). |

- состоят из внутреннего резинового слоя, нитяной оплетки и наружного резинового слоя;

- длинномерные;

- облегченные.

В зависимости от назначения изготавливают следующие типы рукавов:

| 类型 | 工作环境的名称 | 工作环境温度 °С | 直径 (мм) | 压力 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 汽油 | -З0°С ~ +25°С | 9; 10; 12; 16; 18; 20; 25; 31, 5 | 0,63; 1,0; 1,6 |
|  | 煤油 | -35°С ~+70°С |  |  |
|  | 油基矿物油 | -30°С ~+25°С |  |  |
| В | 工业用水 (无添加剂) 和弱无机酸溶液碱浓度达 20% (无硝酸溶液) | 达 +50°С | 12; 16; 18; 20; 25; 31,5 | 0,63; 1,0; 1,6 |
| ВГ | 热水 | 达 +100°С | 12; 16; 18; 20; 25; 31,5 | 0.63: 1.0: 1.6 |
| Г | 空气, 碳酸气（二氧化碳）, 以及其他惰性气体 | -35°С ~ +50°С | 12; 16; 18; 20; 25; 31,5 | 0,63; 1,0; 1,6 |
| П | 食品：白酒，葡萄酒，啤酒，微酸性液体，饮用水，牛奶 | 达+25°С | 18; 25; 31, 5; 38; 50; 65; 100 | 1,0 |
| Ш | 研磨材料: 喷砂机中的砂; 抹墙用微碱性和弱酸性水溶液，带有小煤渣和岩石颗粒的矿井水. 耐磨性橡胶化合物应该是至少4.2 J /立方毫米。 | -35°С ~+50°С | 16; 18; 20; 25; 31,5. | 0,63; 1,0; 1,6 |

Гарантийный срок хранения — 5,5 лет со дня изготовления.

### Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом [ГОСТ18698-79]

Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов.

Рукава резиновые состоят из внутреннего резинового слоя, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.

Работоспособны в районах умеренного климата, а также в районах с холодным климатом при температуре до -50°С.

- Рукава резиновые с текстильным каркасом состоят из внутреннего резинового слоя, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя;

- работоспособные в районах с тропическим климатом, умеренным и холодным, морозостойкие до - 50°С;

- применяются для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов.

Изготавливаются по назначению следующих классов:

| 等级 | 工作环境 | 温度 °C | 内径 (мм.) | 压力 (атм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б(I) | 汽油 | -30°С ~ +25°С | 10; 12; 16; 18; 20; 25; 31,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65; 75; 100; 125; 150; 200 | 2,5; 6,3; 10; 16; 20 |
|  | 煤油 | -35°С ~ +70°С |  |  |
|  | 油基矿物油 | -30°С ~ +25°С |  |  |
| В(II) | 工业用水 (无添加剂) 和弱无机酸溶液碱浓度达 20% (无硝酸溶液) | 达 +50°С | 10; 12; 16; 18; 20; 25; 31,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65; 75; 80; 100; 125; 150; 200 | 2,5; 6,3; 10; 16; 20 |
| ВГ(III) | 热水 | 达 +100°С | 16;18;20;25; 31 ,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65; 75 | 6,3; 10 |
| Г(IV) | 空气, 碳酸气（二氧化碳）, 以及其他惰性气体 | -35°С ~ +50°С | 10;12;16;18;20;25;40; 31 ,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65 | 6,3;10 |
| П(VII) | 食品 (白酒，葡萄酒，啤酒，牛奶，微酸有机溶液和其他物质，饮用水) | 达 +50°С | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50; 65; 75; 100; 125; 150; 200 | 6,3; 10 |
| Ш(VIII) | 研磨材料: 喷砂机中的砂; | -35°с ~ +50°С | 16; 18; 20; 25; 31 ,5; 32; 38; 50; 65; 75; 100 | 6,3; 10; 16; 20 |
|  | 抹墙用微碱性和弱酸性水溶液 | 达 +50°С |  |  |
| ПАР-1 (x) ПАР-2 (x) | 饱和的蒸汽 | 达 +143°С 达 +175°С | 16; 18; 25; 32; 38; 50 | 3; 5 |
|  | 饱和的蒸汽 |  | 12; 16; 18; 25; 32; 38; 50; 63 5 75 | 8 |

| Условное обозначение: |
| --- |
| Рукав Б(I)-10-20 ГОСТ 18698-79, где: |
| Б(I) | — | класс рукава бензостойкий; |
| 10 | — | давление рабочее (КГС/см2); |
| 20 | — | внутренний диаметр (мм) |

Гарантийный срок хранения:

- класс Б — 48 месяцев;

- класс В, ВГ, Г — 18 месяцев;

- класс Пар-2 — 12 месяцев со дня изготовления.

### Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом и металлической спиралью [ГОСТ 5398-76]

Применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе и газов

Рукава резиновые с текстильным каркасом, с металлической спиралью имеют на концах мягкие манжеты для присоединения к арматуре. Изготавливаются гладкими и гофрированными. Существует две группы:

1 группа - рукава напорно-всасывающие , рабочий вакуум 0,08 МПа. 
2 группа - рукава напорно-всасывающие с рабочим давлением 3; 5; 10 кг/см2.

Рабочее давление: 0,3 МПа, 0,5 МПа, 1,0 МПа. Длина рукавов до 10 м.

- имеют на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре;

- применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе и газов.

| Условное обозначение резиновых рукавов: |
| --- |
| Рукав резиновый Б-2-25-10 Юм ГОСТ 5398-76: |
| Б | — | класс бензин; |
| 2 | — | группа: напорно-всасывающие; |
| 25 | — | внупренний диаметр (мм); |
| 10 | — | давление (атм); |
| 10м | — | длина рукава. |

Рукава изготавливаются следующих классов:

| 等级 | 工作环境 | 直径 | 标准长度 | 温度 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 工业用水 | 25,32,38,50,65,75,100, 125,150,200,250,300 | 4,6,10 | от -35°C до +90°C |
| П | 用于食品液体 | 25,32,38,50,65,75,100 125,150,200,250,300 | 4,6,10 | от -35°C до +90°C |
| Б | 汽油，煤油，油基矿物油 | 25,32,38,50,65,75,100 125,150,200,250,300 | 4,6,10 | от -35°C до+90°C |
| КЩ | 弱酸溶液碱浓度达20% | 25,32,38,50,65,75,100 125,150,200,250,300 | 4,6,10 | от -35°C до +90°C |
| Г | 空气、 二氧化碳、 氮、 惰性气体 | 25,32,38,50,65,75,100 125,150,200,250,300 | 4,6,10 | от -35°C до +90°C |

相关的长度和直径

| 等级 Б (汽油) 压力 0,5 ~ 1 Mpa |  | 等级 В (水) 压力 0,5 ~ 1 Mpa |
| --- | --- | --- |
| 直径, мм 长度, м 25 10 32 10 38 10 50 10 65 4 75 4 100 4 125 4 150 4 200 - 250 - |  | 直径, мм 长度, м 25 10 32 10 38 10 50 10 65 4 75 4 100 4 125 4 150 4 200 4 250 4 |
| 等级 КЩ – 压力 达 1 MPa (酸、 碱浓度不超过 20 %) |  | 等级 П (食品)- 压力 达 1 MPa |
| 直径, мм 长度, м 25 4; 6; 10 32 10 38 10 50 10 65 4 75 4 100 4 125 - 150 4 200 4 250 - |  | 直径, мм 长度, м 25 10 32 10 38 10 50 10 65 10 75 5 100 4 150 4 |

保存期---从生产之日起3.5年。.

### Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные [ГОСТ 6286-73]   SN

|  | Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей. Рукава состоят из внутреннего и наружного резиновых слоев, промежуточного резинового слоя для рукавов с двумя оплетками, металлической оплетки из светлой и латунированной проволоки. |
| --- | --- |

| 1SN: 1 型 – 带有一个金属编织层 | 2SN: 2 型 – 带有两个金属编织层 |
| --- | --- |
| 直径 (мм) | 压力 (MPa) | 直径 (мм) | 压力 (MPa) |
| 6х16,5 | 19 | 6х19 | 28 |
| 8х18 | 16,5 | 8х21 | 32 |
| 10х20,5 | 15 | 8х19,1 | 30 |
| 12х22,5 | 16 | 8х21 | 32 |
| 16х27,5 | 10 | 10х23 | 21,5 |
| 12х22,5 | 13 | 10х23 | 27 |
| 19 | 10,5 | 12х26 | 21 |
| 25х39 | 7 | 12,25 | 25 |
| 31,5 | 6,3 | 16х29 | 15,5 |
| 38 | 5 | 16х29 | 20 |
| 50 | 2,6 | 20х31 | 15 |
|  |  | 25х39 | 16 |
|  |  | 20х34 | 18 |
|  |  | 31,5х50,5 | 11 |
|  |  | 38,1х58,15 | 9 |
|  |  | 50х68,85 | 8 |

高压橡胶管 工作环境的温度，如下表所示

| 胶管类别 А, Б, В. |
| --- |
| 工作环境 | 工作环境温度, °C |
| 汽油 | -50°C ~ + 25°C |
| 煤油,柴油燃料, 油基油 | -50°C ~ +100°C |
| 水 | 达 +100°C |
| 橡胶管类别 Z |
| 工作环境 | Ремпература рабочей среды, °C |
| 液压液体 | -40°C ~ +100°C |
| 矿物油 | -40°C ~ +100°C |
| 可溶性油 | -40°C ~ +100°C |
| 乳化油 | -40°C ~ +100°C |
| 油和水乳剂 | -40°C ~ +100°C |
| 乙二醇水溶液 | -40°C ~ +100°C |
| 水 | 达 +100°C |

Работоспособны в районах умеренного климата при температуре окружающего воздуха от -50°С до +70°С, а также в районах с холодным климатом при температуре от -60°С до +70°С. Рукава в зависимости от разрывного усилия применяемой проволоки должны изготавливаться групп: А, Б, В и Z.

А - изготавливают с применением проволоки с разрывным усилием не менее 15,0 кг; 
Б - изготавливают с применением проволоки с разрывным усилием не менее 17,5 кг; 
В - изготавливают с применением проволоки с разрывным усилием не менее 20,0 кг. 
Z - изготавливают с применением проволоки с латунированной поверхностью и разрывным разрывным усилием не менее 20,0 кг.

Рукава каждой группы в зависимости от конструкции изготавливаются с одной и двумя металлическими оплетками из латунированной и смешанной проволоки:

I тип - с одной металлической оплеткой;
II тип - с двумя металлическими оплетками

Рукава соответствуют международному стандарту ИСО 3862-80.

Условное обозначение: 
Рукав 1Л-6*16,5-19 гр.А, ГОСТ 6286-73
где: 
1 — тип рукава;
Л — латунированная проволока;
6 — внутренний диаметр;
16,5 — наружный диаметр;
19 — рабочее давление МПа;
гр.А — изготовление из проволоки с разрывным усилием не менее 15кг.

Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные ГОСТ 25452-90; DIN 20023; ТУ 38605111-90

用作易弯曲的管道，用来输送高压液体。

Резиновые рукава состоят из внутреннего и наружного резиновых слоев, текстильного защитного слоя, четырех силовых слоев латунированной проволоки (два с правым направлением навивки, два с левым направлением навивки), с промежуточными резиновыми слоями.

允许周围温度达到-60℃时，使用胶管48小时
胶管符合国际标准ИСО 3862-80.

| 数量 | 直径 | 压力 |
| --- | --- | --- |
| 绕线 | (мм) | (MPa) |
| 4 | 12х25 | 90 |
| 4 | 12х25 | 130 |
| 4 | 20х34 | 81 |
| 4 | 25 | 100 |
| 4 | 9,5х21,3 | 460 |
| 4 | 12,7х24,4 | 425 |
| 4 | 15,9х28,1 | 400 |
| 4 | 19х32 | 420 |
| 4 | 25,4х38,1 | 385 |
| 4 | 31,8х45,2 | 350 |
| 4 | 38,1х53,5 | 300 |
| 4 | 50,8х68 | 250 |

软管工作环境的极限温度Gost 25452-90

| 工作环境 | 工作环境温度 |
| --- | --- |
|  | 温带气候 | 寒冷的气候 |
| 汽油 | -40°C~+25°C | -50°C~ +25°C |
| 煤油, 油基液压马达油 | -40°C~+70°C | -50°C~ +70°C |
| 油水 | +5°C~ +70°C | +5°C~ +70°C |
| 水 | +5°C~ +93°C | +5°C~ +93°C |

| Условное обозначение: |
| --- |
| Рукав 12*25-90 МПа, ГОСТ 25452-90 где: |  | Рукав DIN 4SP 6,4*17,8-500 атм., где: |
| 4 | — | тип рукава (количество навивок); |  | DIN 4SP | — | тип рукава (количество навивок) |
| 12 | — | внутренний диаметр,(мм); |  | 6,4 | — | внутренний диаметр,(мм); |
| 25 | — | наружный диаметр, (мм); |  | 17,8 | — | наружный диаметр, (мм); |
| 90 | — | разрывное давление (МПа). |  | 500 | — | рабочее давление (атм.) |

### Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов [ГОСТ 9356-75]

Применяются для подачи под давлением ацетилена, городского газа, пропана, бутана, жидкого топлива и кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов.

- состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса их х/б волокна и наружного резинового слоя;

- применяются для подачи под давлением ацетилена, городского газа, пропана, бутана — 1 класс, жидкого топлива — 2 класс, кислорода — 3 класс к приборам для газовой сварки и резки металлов;

- предельное давление 0,63 МПа;

- выпускаются следующих диаметров: 6 мм, 9 мм, 12мм.

Резиновые рукава для газосварки состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного цветного резинового слоя, соответствующего по цвету его назначению. Рукава могут изготавливаться из резины черного цвета для всех классов с обозначением класса рукава двумя цветными полосами на наружном слое.

Рукава резиновые всех классов должны быть герметичными при гидравлическом давлении равном 2Р, где Р-величина рабочего давления. Рукава должны иметь не менее, чем трехкратный запас прочности при разрыве гидравлическим давлением.

Резиновые рукава работоспособны в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от -35 до +70 °C, в районах с холодным климатом при температуре от -55 °С до +70 °C

| Условное обозначение: |
| --- |
| Рукав I-9-0,63 ГОСТ 9356-75, где: |
| I | — | класс рукава; |
| 9 | — | внутренний диаметр (мм); |
| 0,63 | — | рабочее давление (МПа). |

| 等级 | 内径 (мм) | 压力 (MPa) | 外径 (мм) | 工作环境 | 外层颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 37686 | 0,63 | 13 | 乙炔、 煤气、 丙烷和丁烷 | 红色 |
|  | 8 | 0,63 | 16.0 |  |  |
|  | 9 | 0,63 | 18 |  |  |
|  | 10 | 0,63 | 19 |  |  |
|  | 12 | 0,63 | 22 |  |  |
| II | 6,3 | 0,63 | 13 | 液体燃料, 汽油 а-72 符合Gost 2084-67, 石油溶剂白节油 符合Gost 3134-52; 煤油 符合Gost 4753-68 或者是他们的混合物 | 黄色 |
|  | 8 | 0,63 | 16.0 |  |  |
|  | 9 | 0,63 | 18 |  |  |
|  | 8 | 0,63 | 19 |  |  |
|  | 12 | 0,63 | 22 |  |  |
| III | 6,3 | 2 | 13 | 氧气 | 浅蓝色 |
|  | 8 | 2 | 16.0 |  |  |
|  | 9 | 2 | 18 |  |  |
|  | 10 | 2 | 19 |  |  |
|  | 12 | 2 | 22 |  |  |

保存期---从生产之日起2年。.

### Рукава напорные антистатические для топливо-раздаточных колонок [ТУ 38105888-80]

|  | Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи нефтепродуктов. |
| --- | --- |

Рукава резиновые состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного резинового слоя.
Работоспособны при температуре от -40°C до +55°C.
Выпускаются на рабочее давление 0,5; 1,0 МПа с запасом прочности ЗР, где Р - рабочее давление.

| Условное обозначение: |
| --- |
| РТК – 20 ТУ 38105888-80, где: |
| РТК | — | рукав топливо-раздаточных колонок |
| 20 | — | внутренний диаметр рукава |

Рукав напорный изготавливаются диаметрами 20х31 мм и 25х36,5 мм.

Рукава и муфты прокладочной конструкции (дюритовые) ТУ 005 6016-87

|  | Предназначены рукава и муфты в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике. |
| --- | --- |

在温度为-55°C~ +100°C时的工作能力. 工作压力 3~ 13 kg/см2 取决于胶管直径

胶管长度 0,5 ~20 м.

| 代号 直径 (мм) 压力 (кгс/см2) 40У 4 13 40У 6 13 40У 8 7 40У 8 13 40У 10 7 40У 10 13 40У 12 7 40У 12 13 40У 14 7 40У 14 13 40У 16 7 40У 16 13 40У 18 5 40У 18 7 40У 18 13 40У 20 5 40У 20 7 40У 20 13 40У 22 5 40У 22 13 40У 25 5 40У 25 7 40У 25 13 40У 27 5 40У 27 7 40У 30 5 40У 30 7 40У 30 13 40У 32 3 40У 32 5 40У 32 7 40У 32 13 40У 38 3 40У 38 7 40У 38 13 | 代号 直径 (мм) 压力 (кгс/см2) 40У 40 7 40У 40 13 40У 42 3 40У 42 7 40У 42 1 40У 44 3 40У 44 7 40У 44 13 40У 48 7 40У 38 3 40У 38 7 40У 38 13 40У 40 7 40У 50 3 40У 50 5 40У 50 7 40У 50 13 40У 54 3 40У 54 7 40У 54 13 40У 58 3 40У 58 5 40У 58 7 40У 60 3 40У 60 7 40У 63 5 40У 65 3 40У 68 3 40У 70 3 40У 70 5 40У 70 7 40У 75 3 40У 76 7 40У 90 1 40У 90 3 |
| --- | --- |

### Буровые рукава [ТУ 38105557-83]

Буровые рукава - буровые рукава оплеточные ТУ 38105557-83 предназначены для работы в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воды, цементных и глинистых растворов с содержанием нефти до 20%. Изготавливаются с штуцерами и без штуцеров длиной до 18 метров с диаметрами 38, 50, 65, 76, 100 мм. Рабочее давление от 5 МПа до 20 МПа.