符合API标准的方截面钻探管清单

| 序号 | 正方形面 mm, (英寸) | 内径 mm, (英寸) | 技术条件 | 数量, 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度, m | 上部接合处 | 下部接合处 |  |
|  |  |  | 总长度 | 工作长度 | 管接头（套管） | 外径 , mm | 内接头 | 外径 , mm |  |
| 1 | 76,2 (3”) | 44,5 (1 3/4") | 12,2 | 11,3 | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | NC-31 | 104.8 | 12 |
| 2 | 88,9 (3 1/2”) | 57,2 (2 1/4") | 12,2 | 11,3 | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | NC-38 | 120.7 | 12 |
| 3 | 108 (4 1/4”) | 71,4 (2 13/16") | 16,46 | 15,54 | 6 5/8 REG | 196,9 | NC-50 | 162-165,1 | 8 |
| 4 | 108 (4 1/4”) | 71,4 (2 13/16") | 12,2 | 11,3 | 6 5/8 REG | 196,9 | NC-50 | 162-165,1 | 8 |
| 5 | 133,4 (5 1/2”) | 71,4 (2 13/16") | 16,46 | 15,54 | 6 5/8 REG | 196,9 | NC-50 | 165,1 | 40 |
|  | ИТОГО : |  |  |  |  |  |  |  | 80 |

备注：

1、方形管上部接合处的螺纹向左。

2、方形管由铬钼钢SAE 4145H制成, 必须进行热处理 硬度达 285-341 BHN (根据布氏硬度)并且韧性值 最小52 J/cm2 根据夏氏冲击韧性 V

3、机械性能应符合API标准。

4、应该用超声波的方法沿着方形管的整个长度对其进行测试，螺纹连接处进行冷滚花和碳酸盐化作用 。

5、在供应方形管的时候，螺纹连接处应该带有保护层。

6、供应方形管时，应该将其放在保护套（筒）中。

7、 方形钻管的净重不包括钻管保护套（筒）和钻管螺纹连接处保护层的重量。

8、 应该符合API标准。

9、 在报价中应该用俄语标明所有几何尺寸，钢的类型，钢的机械性能。

10、方形管的标记（标志）应该符合API标准。